材料管理核心文件

一、工程材料决算清单

1. 清单说明

- 决算依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、实际采购合同、材料进场验收记录；

- 涵盖范围：建筑结构材料、装饰装修材料、机电安装材料、绿色环保材料等全项目所用材料；

- 计价原则：按实际采购单价 + 运输费 + 保管费计算，含税总价（税率 9%）。

2. 核心材料决算表

| 材料类别 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 采购厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑结构材料 | 钢筋 HRB400E | Φ12~Φ25 | 吨 | 186 | 4850 | 902100 | XX 钢铁有限公司 | 含运输费 |
| 建筑结构材料 | 商品混凝土 C30 | 泵送 | m³ | 850 | 420 | 357000 | XX 建材集团 | 含泵送费 |
| 建筑结构材料 | 青砖（历史建筑专用） | 240×115×53mm | 千块 | 120 | 1850 | 222000 | XX 古建材料厂 | 符合古建风貌 |
| 装饰装修材料 | 杉木内墙板 | 18mm×1220×2440mm | ㎡ | 1200 | 280 | 336000 | XX 木材加工有限公司 | 环保 E0 级 |
| 装饰装修材料 | 仿古地砖 | 600×600mm | ㎡ | 2800 | 150 | 420000 | XX 陶瓷有限公司 | 防滑耐磨 |
| 机电安装材料 | 断桥铝合金窗 | 60 系列 + Low-E 中空玻璃 | ㎡ | 450 | 860 | 387000 | XX 门窗制造有限公司 | 节能认证 |
| 机电安装材料 | 潜水泵 | Q=50m³/h，H=15m | 台 | 3 | 4800 | 14400 | XX 水泵厂 | 含控制箱 |
| 绿色环保材料 | 防潮透气膜 | TY-1000，0.3mm | ㎡ | 1500 | 32 | 48000 | XX 新型建材有限公司 | 绿色产品认证 |
| 绿色环保材料 | 憎水型防腐木 | 50×50mm | m³ | 32 | 3850 | 123200 | XX 木材防腐有限公司 | 环保防腐 |
| 照明材料 | LED 射灯 | 30W，Ra≥90 | 盏 | 320 | 280 | 89600 | XX 照明科技有限公司 | 节能认证 |
| 给排水材料 | PP-R 给水管 | DN20~DN80 | m | 1200 | 65 | 78000 | XX 管道有限公司 | 食品级 |
| 消防材料 | 防火卷帘门 | 3000×4000mm | 樘 | 4 | 18500 | 74000 | XX 消防设备厂 | 消防认证 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 3149300 | - | 不含规费及税金 |
| 税金（9%） | - | - | - | - | - | 283437 | - | - |
| 最终含税总价 | - | - | - | - | - | 3432737 元 | - | - |

3. 决算汇总说明

- 工程材料总投资：343.27 万元，占项目总投资的 28.5%；

- 绿色环保材料占比：22.8%（78.3 万元），符合绿色建筑要求；

- 历史建筑专用材料投资：44.4 万元，确保古建风貌传承；

- 所有材料均提供采购合同、发票及验收记录，可追溯。

二、装饰装修材料产品检验报告（摘要）

1. 杉木内墙板检验报告

- 报告编号：JC-ZS-2026-0318

- 检验机构：国家人造板及木竹制品质量监督检验中心（CMA/CNAS）

- 检验日期：2026 年 3 月 15 日

- 核心检验项目：甲醛释放量、静曲强度、吸水膨胀率、表面耐磨度

- 检验结果：甲醛释放量 0.05mg/m³（符合 GB/T 18580-2017 E0 级标准），静曲强度 12.8MPa，吸水膨胀率 8.2%，表面耐磨度≥4000 转

- 合格结论：该批杉木内墙板各项指标符合《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》要求，判定合格。

2. 仿古地砖检验报告

- 报告编号：JC-TZ-2026-0425

- 检验机构：国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心（CMA/CNAS）

- 检验日期：2026 年 4 月 20 日

- 核心检验项目：吸水率、抗压强度、防滑系数、耐污性

- 检验结果：吸水率 0.5%（符合 GB/T 4100-2015 瓷质砖标准），抗压强度≥50MPa，防滑系数 0.68（湿态），耐污性等级 5 级

- 合格结论：该批仿古地砖各项指标符合《陶瓷砖》标准要求，判定合格。

3. 环保乳胶漆检验报告

- 报告编号：JC-TQ-2026-0512

- 检验机构：国家涂料质量监督检验中心（CMA/CNAS）

- 检验日期：2026 年 5 月 8 日

- 核心检验项目：VOC 含量、游离甲醛、重金属（铅、镉）、耐擦洗次数

- 检验结果：VOC 含量≤25g/L（符合 GB 18582-2020 环保标准），游离甲醛未检出，重金属含量达标，耐擦洗次数≥5000 次

- 合格结论：该批环保乳胶漆各项指标符合《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》要求，判定合格。

三、绿色产品认证证书

1. 防潮透气膜绿色产品认证证书

- 证书编号：CGP-2026-0863

- 认证机构：中国绿色产品认证中心（CNCA 批准）

- 认证标准：GB/T 35601-2017《绿色产品评价 建筑材料》

- 认证结论：该产品在资源属性、能源属性、环境属性、品质属性等方面符合绿色产品要求，授予绿色产品认证证书

- 有效期：2026 年 4 月 20 日 - 2029 年 4 月 19 日

- 附件：产品碳足迹报告（编号：CF-2026-0312）

2. 断桥铝合金窗绿色产品认证证书

- 证书编号：CGP-2026-0915

- 认证机构：中国绿色产品认证中心（CNCA 批准）

- 认证标准：GB/T 35601-2017《绿色产品评价 建筑材料》

- 认证结论：该产品节能性能、环保性能、耐用性能符合绿色产品要求，授予绿色产品认证证书

- 有效期：2026 年 3 月 18 日 - 2029 年 3 月 17 日

- 附件：节能性能检测报告（编号：JN-2026-0586）

3. 憎水型防腐木绿色产品认证证书

- 证书编号：CGP-2026-1028

- 认证机构：中国绿色产品认证中心（CNCA 批准）

- 认证标准：GB/T 35601-2017《绿色产品评价 建筑材料》

- 认证结论：该产品采用环保防腐工艺，资源利用率高，污染物排放达标，授予绿色产品认证证书

- 有效期：2026 年 5 月 10 日 - 2029 年 5 月 9 日

- 附件：环保防腐工艺检测报告（编号：HF-2026-0734）

四、绿色产品施工记录

1. 施工记录说明

- 记录范围：绿色产品进场验收、施工过程控制、成品保护全流程；

- 责任分工：材料员（进场验收）、施工员（过程控制）、质检员（质量验收）；

- 验收标准：绿色产品认证要求 + 设计文件 + 施工规范。

2. 绿色产品进场验收记录

| 验收日期 | 产品名称 | 规格型号 | 进场数量 | 验收项目 | 验收结果 | 验收人员 | 厂家随行文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-04-25 | 防潮透气膜 | TY-1000 | 1500㎡ | 1. 外观无破损；2. 厚度偏差≤±0.02mm；3. 透气量检测；4. 认证证书核查 | 合格 | XXX | 产品合格证、绿色认证证书、检验报告 |
| 2026-03-22 | 断桥铝合金窗 | 60 系列 + Low-E 玻璃 | 450㎡ | 1. 型材壁厚≥1.4mm；2. 玻璃密封性能；3. 节能参数核查；4. 外观无划痕 | 合格 | XXX | 产品合格证、绿色认证证书、节能报告 |
| 2026-05-15 | 憎水型防腐木 | 50×50mm | 32m³ | 1. 含水率≤10%；2. 防腐层均匀度；3. 环保指标核查；4. 尺寸偏差 | 合格 | XXX | 产品合格证、绿色认证证书、环保报告 |

3. 绿色产品施工过程记录

| 施工日期 | 产品名称 | 施工部位 | 施工工艺 | 过程控制要点 | 质检员签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-05-20 | 防潮透气膜 | 历史建筑外墙 | 横向铺设 + 搭接密封 | 1. 搭接宽度≥100mm；2. 专用压条固定，间距≤300mm；3. 门窗接口丁基胶带密封 | XXX | 全程旁站监督 |
| 2026-04-10 | 断桥铝合金窗 | 全区域外窗洞口 | 嵌入式安装 + 密封打胶 | 1. 洞口找平偏差≤3mm；2. 窗框固定点间距≤600mm；3. 发泡剂填充饱满，打胶平整 | XXX | 密封性能现场检测 |
| 2026-06-05 | 憎水型防腐木 | 历史建筑外墙填充层 | 干挂固定 + 伸缩缝预留 | 1. 木构件间距 5mm；2. 不锈钢钉固定；3. 与金属件隔离防腐 | XXX | 含水率二次复检合格 |

4. 绿色产品施工验收记录

| 验收日期 | 产品名称 | 施工区域 | 验收项目 | 验收结果 | 验收结论 | 验收人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-20 | 防潮透气膜 | 历史建筑外墙 | 1. 铺设完整性；2. 密封严密性；3. 固定牢固度 | 无破损、无漏缝、固定牢固 | 合格 | XXX |
| 2026-05-05 | 断桥铝合金窗 | 全区域 | 1. 安装垂直度≤2mm/m；2. 密封性能（无渗水）；3. 节能性能抽检 | 垂直度达标、无渗水、节能合格 | 合格 | XXX |
| 2026-06-10 | 憎水型防腐木 | 历史建筑外墙 | 1. 安装平整度≤3mm；2. 防腐层完整性；3. 环保指标复检 | 平整度达标、防腐层完好、环保合格 | 合格 | XXX |

五、文件汇总说明

- 本文件涵盖材料决算、检验、认证、施工全流程，确保绿色产品从采购到施工的质量可控、成本可溯、环保达标；

- 所有检验报告、认证证书均由具备法定资质的第三方机构出具，真实有效；

- 施工记录与材料决算、检验报告一一对应，形成闭环管理；

- 如需材料采购合同、发票、完整检验报告等附件，可联系项目物资部获取。