绿色建材应用综合文件

一、绿色建材应用比例计算分析报告

1. 计算依据与核心标准

1.1 主要规范

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）

- 《绿色建材推广应用技术指南》（T-WJX 004-2024）

- 《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025 年版）》（财库〔2024〕36 号）

- 《安徽省绿色建材应用评价管理办法》（建科〔2025〕18 号）

1.2 计算原则

- 计算单元：以项目单体建筑为核心计算单元，总建材用量按重量计 896.8t（延续前期决算清单折算数据）；

- 分类标准：按主体和地基基础材料、围护结构材料、装饰装修材料、其他材料四大类一级指标核算，每类指标下设二级子项；

- 认定规则：同一小类建材中绿色建材用量≥80% 即认定该类采用绿色建材，采用 “内插法” 计算得分，最终按加权公式核算总应用比例。

2. 绿色建材分类及用量明细

2.1 主体和地基基础材料（S1，权重 30 分）

| 二级指标 | 建材总用量（t） | 绿色建材用量（t） | 绿色建材占比 | 得分（内插法） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高强钢筋（HRB400 及以上） | 97.2 | 82.3（HRB500 级） | 84.7% | 29.6 | 符合 “85%≤比例≤100%” 得分区间，按内插法计算 |
| 预拌混凝土 | 1850.9（折算重量，2.4t/m³×771.2m³） | 1850.9 | 100% | 30.0 | 含再生骨料混凝土，全部为预拌供应 |
| 预拌砂浆 | 126.8 | 101.5 | 80.0% | 24.0 | 抹灰、砌筑砂浆均采用预拌绿色砂浆 |
| 加权得分（按用量占比） | - | - | - | 28.9 | 高强钢筋占比 3.8%、预拌混凝土占比 94.1%、预拌砂浆占比 2.1% |

2.2 围护结构材料（S2，权重 15 分）

| 二级指标 | 建材总用量（m³/㎡） | 绿色建材用量（m³/㎡） | 绿色建材占比 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非承重围护墙 | 186m³（粉煤灰砖 + 陶粒砌块） | 186 | 100% | 7.5 | 粉煤灰砖、陶粒混凝土砌块均为利废绿色建材 |
| 内隔墙 | 92m³（陶粒砌块 + 预制隔墙板） | 92 | 100% | 7.5 | 预制隔墙板符合绿色建材认证标准 |
| 加权得分 | - | - | - | 15.0 | 两类材料用量占比各 50%，均满分 |

2.3 装饰装修材料（S3，权重 25 分）

| 二级指标 | 建材总用量（t/㎡） | 绿色建材用量（t/㎡） | 绿色建材占比 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙装饰面层 | 860㎡（白墙涂料 + 青砖） | 705.2 | 82.0% | 5.0 | 环保乳胶漆、预制青砖均为绿色建材 |
| 内墙装饰面层 | 1680㎡（护墙板 + 乳胶漆） | 1344 | 80.0% | 5.0 | 预制杉木护墙板、低 VOC 乳胶漆 |
| 室内顶棚装饰 | 1754㎡（吊顶模块） | 1403.2 | 80.0% | 5.0 | 集成木格栅、脱硫石膏板吊顶 |
| 室内地面装饰 | 1754㎡（石材 + 地板 + 地砖） | 1403.2 | 80.0% | 5.0 | 预制青石、装配式实木地板等 |
| 门窗、玻璃 | 128㎡（仿古玻璃 + 杉木门窗） | 102.4 | 80.0% | 5.0 | 低辐射仿古玻璃、环保杉木门窗 |
| 加权得分 | - | - | - | 25.0 | 各子项均满足≥80% 要求，全额得分 |

2.4 其他材料（S4，权重 30 分）

| 二级指标 | 建材总用量（t/㎡） | 绿色建材用量（t/㎡） | 绿色建材占比 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温材料 | 32t（外墙保温板） | 32 | 100% | 5.0 | 阻燃型挤塑保温板，绿色建材认证 |
| 卫生洁具 | 42 套（卫浴设备） | 42 | 100% | 5.0 | 节水型洁具，水效等级 1 级 |
| 防水材料 | 186㎡（防水卷材 + 涂料） | 186 | 100% | 5.0 | 环保型防水材料，无甲醛释放 |
| 密封材料 | 12t（密封胶） | 12 | 100% | 5.0 | 低 VOC 硅酮密封胶 |
| 其他（管材 / 遮阳等） | 28t（塑料管材 + 铜材） | 22.4 | 80.0% | 10.0 | 再生塑料管材、铜制配件，符合 2 类绿色产品要求 |
| 加权得分 | - | - | - | 30.0 | 各子项均达标，全额得分 |

3. 总应用比例计算与结论

3.1 核心计算公式

P = \frac{S1 + S2 + S3 + S4}{100} \times 100\%

P = \frac{28.9 + 15.0 + 25.0 + 30.0}{100} \times 100\% = 98.9\%

3.2 关键指标对比

| 指标名称 | 计算结果 | 规范要求 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿色建材总应用比例 | 98.9% | 一星级≥10%、二星级≥20%、三星级≥30% | 远超三星级标准 |
| 本地绿色建材占比（500km 内） | 92.6% | ≥70%（T-WJX 004-2024 要求） | 达标 |
| 必选类绿色建材覆盖率 | 100% | 100%（政府采购项目要求） | 达标 |
| 可选类绿色建材选用率 | 85% | ≥40%（政府采购项目要求） | 达标 |

3.3 效益分析

- 碳减排：绿色建材应用减少碳排放约 680t，其中利废建材贡献 420t，可再循环材料贡献 260t；

- 资源节约：替代原生骨料 320m³、黏土砖 18.6 千块，节约耕地约 0.3 亩；

- 环保提升：室内甲醛平均浓度 0.06mg/m³、VOC 浓度 0.35mg/m³，优于国家标准限值 50% 以上；

- 经济价值：绿色建材集中采购降低成本约 86.8 万元，占建材总费用的 5.5%。

二、绿色建材标识证书清单及附件

1. 标识证书分类及核心信息

| 建材类别 | 产品名称 | 证书编号 | 认证机构 | 证书有效期 | 认证等级 | 对应应用部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构材料 | HRB500 高强钢筋 | GBC2026-0328 | 中国建筑材料联合会 | 2026.05-2029.05 | 一级绿色建材 | 框架柱、梁、楼板 |
|  | C40/C45 预拌混凝土 | AHGB2026-1568 | 安徽省绿色建材评价中心 | 2026.06-2029.06 | 二级绿色建材 | 主体结构构件 |
| 围护材料 | 粉煤灰砖（MU10） | AHGB2026-0892 | 安徽省墙体材料革新办公室 | 2026.04-2029.04 | 二级绿色建材 | 非承重围护墙、围墙 |
|  | 陶粒混凝土砌块（LC5.0） | GBC2026-1126 | 中国建筑材料联合会 | 2026.03-2029.03 | 一级绿色建材 | 内隔墙、景观小品 |
| 装饰材料 | 预制杉木护墙板 | AHGB2026-1357 | 安徽省绿色建材评价中心 | 2026.07-2029.07 | 二级绿色建材 | 室内墙面装饰 |
|  | 低 VOC 环保乳胶漆 | GBC2026-0985 | 中国绿色建材认证中心 | 2026.02-2029.02 | 一级绿色建材 | 室内墙面涂装 |
| 功能材料 | 再生塑料给水管（PE100） | AHGB2026-0763 | 安徽省绿色建材评价中心 | 2026.06-2029.06 | 二级绿色建材 | 给排水支管 |
|  | 脱硫石膏板（A1 级） | GBC2026-1248 | 中国建筑材料联合会 | 2026.05-2029.05 | 一级绿色建材 | 装配式吊顶、隔墙 |
|  | 节水型卫生洁具 | GBC2026-0652 | 中国绿色建材认证中心 | 2026.04-2029.04 | 一级绿色建材 | 公共卫生间 |

2. 证书有效性证明

- 所有标识证书均在有效期内，附认证机构资质证明（CMA、CNAS 认证）；

- 必选类建材（钢筋、混凝土、墙体材料等）均已取得绿色建材标识，可选类建材标识覆盖率 85%；

- 证书复印件加盖生产企业公章及项目监理单位审核章，确认与实际供应产品一致。

三、相关产品性能检测报告（补充深化）

1. 检测范围与要求

- 覆盖所有绿色建材大类，在原有利废材料检测基础上，补充结构、装饰、功能类核心绿色建材检测；

- 检测单位：黄山市建筑工程质量检测中心（CMA、CAL、CNAS 三重认证）；

- 检测项目：新增力学性能、环保性能、耐久性能专项检测，确保符合绿色建材等级要求。

2. 核心补充检测结果

2.1 高强钢筋（HRB500）补充检测

| 检测项目 | 标准要求（一级绿色建材） | 检测结果 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屈服强度 | ≥500MPa | 528MPa | 合格 |
| 抗拉强度 | ≥630MPa | 656MPa | 合格 |
| 断后伸长率 | ≥15% | 18.2% | 合格 |
| 碳含量 | ≤0.25% | 0.22% | 合格 |
| 磷含量 | ≤0.045% | 0.038% | 合格 |
| 硫含量 | ≤0.045% | 0.032% | 合格 |

2.2 低 VOC 环保乳胶漆补充检测

| 检测项目 | 标准要求（一级绿色建材） | 检测结果 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| VOC 含量 | ≤30g/L | 22g/L | 合格 |
| 游离甲醛 | ≤0.05g/kg | 0.02g/kg | 合格 |
| 苯系物含量 | ≤0.3g/kg | 未检出 | 合格 |
| 重金属含量（Pb） | ≤90mg/kg | 12mg/kg | 合格 |
| 耐擦洗次数 | ≥2000 次 | 3500 次 | 合格 |

2.3 节水型卫生洁具补充检测

| 检测项目 | 标准要求（一级绿色建材） | 检测结果 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 坐便器用水量 | ≤4.8L / 次 | 4.2L / 次 | 合格 |
| 水龙头流量 | ≤9L/min（0.3MPa） | 7.5L/min | 合格 |
| 水效等级 | ≥1 级 | 1 级 | 合格 |
| 耐腐蚀性 | 1000h 盐雾试验无锈蚀 | 无锈蚀 | 合格 |
| 噪声值 | ≤55dB | 48dB | 合格 |

2.4 保温材料（挤塑板）补充检测

| 检测项目 | 标准要求（一级绿色建材） | 检测结果 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 导热系数 | ≤0.028W/(m·K) | 0.026W/(m·K) | 合格 |
| 抗压强度 | ≥250kPa | 320kPa | 合格 |
| 燃烧性能 | ≥B1 级 | B1 级 | 合格 |
| 尺寸稳定性 | ≤1.5% | 0.8% | 合格 |
| 甲醛释放量 | ≤0.124mg/m³ | 0.05mg/m³ | 合格 |

3. 检测结论汇总

- 本次补充检测涵盖 8 类核心绿色建材，共送检 12 批次、检测项目 68 项，全部合格；

- 绿色建材性能指标均达到对应认证等级要求，其中 35% 的指标优于标准限值 20% 以上；

- 环保性能检测结果显示，所有材料有害物质含量均远低于国家标准，满足绿色建筑室内环境要求。

四、绿色建材施工记录文件

1. 施工记录核心内容

- 涵盖进场验收、过程控制、隐蔽工程验收、分项工程验收全流程，按《绿色建材施工质量管控规程》要求记录；

- 记录责任：施工单位技术负责人牵头，监理单位全程见证签字，确保记录真实有效。

2. 关键施工记录清单

2.1 绿色建材进场验收记录

| 记录名称 | 核心内容 | 签字确认 |
| --- | --- | --- |
| 材料进场扫码验收记录 | 每批次绿色建材扫码核验（关联标识证书），记录产品名称、规格、数量、生产批次、证书编号 | 施工员、监理工程师、供应商代表 |
| 外观质量验收记录 | 检查绿色建材外观无破损、变形、污染，尺寸偏差符合要求 | 质检员、监理工程师 |
| 质量证明文件核查记录 | 核查产品合格证、检测报告、绿色建材标识证书一致性 | 技术负责人、监理工程师 |

2.2 施工过程控制记录

| 记录名称 | 核心内容 | 记录频率 |
| --- | --- | --- |
| 绿色建材施工技术交底记录 | 针对不同绿色建材施工工艺（如再生混凝土浇筑、预制护墙板安装）进行专项交底 | 每分项工程开工前 |
| 施工过程巡检记录 | 检查绿色建材安装 / 施工质量，重点记录拼接精度、固定方式、环保措施 | 每日记录，监理抽查 |
| 环保施工记录 | 记录绿色建材施工过程中降噪、降尘、废弃物回收情况 | 每日记录 |

2.3 隐蔽工程验收记录

| 隐蔽工程名称 | 验收内容 | 验收人员 |
| --- | --- | --- |
| 绿色保温材料铺设 | 保温板厚度、拼接缝隙、固定方式、防火隔离带设置 | 建设、监理、施工、设计单位代表 |
| 再生骨料混凝土浇筑 | 浇筑厚度、振捣质量、养护措施 | 监理、施工单位代表 |
| 绿色防水材料施工 | 防水层厚度、涂刷均匀性、搭接长度 | 监理、施工单位代表 |

2.4 分项工程验收记录

| 分项工程名称 | 验收依据 | 验收结果 |
| --- | --- | --- |
| 绿色墙体材料砌筑工程 | 《绿色墙体材料施工质量验收标准》 | 合格 |
| 绿色装饰材料安装工程 | 《装配式内装修工程质量验收规范》 | 合格 |
| 绿色防水工程 | 《屋面工程技术规范》《地下防水工程质量验收规范》 | 合格 |
| 绿色混凝土结构工程 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 | 合格 |

3. 记录归档要求

- 所有施工记录按专业分类整理，编号与图纸编号对应，附施工过程影像资料（照片、视频）；

- 记录采用纸质 + 电子双备份，纸质版装订成册，电子版存储于专用硬盘，保存期限≥15 年；

- 竣工后同步移交建设单位及当地建设工程质量监督站备案。