一、耐久性建筑结构材料使用情况统计表

统计周期：项目竣工至 2026 年 4 月

统计依据：适变性部品部件产品说明书、材料决算清单、进场验收记录

核心说明：统计表聚焦结构安全类核心材料，涵盖历史建筑保护与新建工程关键构件，所有材料耐久性指标均经检测验证（参考 GB 50005、GB 50017 等规范）

| 序号 | 材料类别 | 具体材料名称 | 技术参数（耐久性核心指标） | 应用区域 | 使用数量 | 安装部位 | 设计使用寿命 | 备注（耐久性保障措施） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木结构材料 | 防腐杉木（高温高压蒸烤处理） | 含水率≤10.5%，CCA 载药量≥6kg/m³，耐候性≥30 年 | A 区 / B 区 | 280m³ | 木格栅、木地板、展架 / 座椅主体 | ≥50 年（规范限值） | 表面青灰色防腐涂料，榫卯结构增强稳定性 |
| 2 | 金属结构材料 | 304 不锈钢（含加固件、连接件） | 中性盐雾测试 48h 无锈蚀，抗拉力≥15kN | 全区域 | 12.8t | 榫卯节点加固、五金配件、花箱连接件 | ≥30 年 | 表面仿木喷涂 / 防腐处理，避免电化学腐蚀 |
| 3 | 钢结构材料 | Q355B 型钢（H 型钢梁 + 方钢管柱） | 涂层总厚度≥200μm，室内防腐年限≥15 年 | B 区 | 36.5t | 夹层模块化组件 | ≥50 年 | 喷砂除锈 Sa2.5 级，薄型防火涂料防护 |
| 4 | 石材材料 | 徽派青石板（抗压强度≥30MPa） | 抗冻融 20 次无破损，强度保持率≥95% | A 区 / 过渡区 | 1560㎡ | 地面、花箱、挡车柱 | ≥100 年 | 天然耐候性，表面荔枝面防滑处理，适配徽州气候 |
| 5 | 陶瓷砖材料 | 防滑陶瓷砖（R12 级） | 耐磨转数≥4000 转，湿态摩擦系数≥0.75 | B 区 | 880㎡ | 商业区域地面 | ≥20 年 | 高温烧结工艺，架空层排水防潮设计 |
| 6 | 防火防腐材料 | 薄型防火涂料（钢结构专用） | 耐火极限≥1.0h，涂层厚度≥5mm | B 区 | 420kg | 钢结构夹层构件表面 | ≥15 年 | 符合 GB 14907-2018 标准，定期补涂维护 |
| 7 | 化学锚栓材料 | M12 化学锚栓（8.8 级） | 拉拔力≥15kN，耐老化年限≥20 年 | 全区域 | 2800 套 | 灯具、花箱、隔离设施锚固 | ≥25 年 | 适配混凝土基层，抗潮湿腐蚀 |
| 8 | 密封防护材料 | 中性硅酮密封胶 | 72h 无结露，耐紫外线辐照 1000h 无老化 | 全区域 | 1500 支 | 玻璃、木构件接缝密封 | ≥10 年 | 适配多种材质，抗高低温变形 |

二、项目运行使用维护管理记录

2.1 维护管理总则

- 管理依据：《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018、徽州古建筑保护维护规范、部品部件产品说明书

- 责任分工：项目经理总负责，技术部牵头实施，运维班组按区域分片负责（A 区：历史建筑维护组；B 区：商业设施维护组；过渡区：公共设施维护组）

- 记录要求：实行 “月度巡检 + 季度专项检测 + 年度综合评估” 三级记录制度，所有记录留存电子版及纸质档案（竣工后归档周期≥30 年）

2.2 分区域维护管理记录模板（示例）

表 1：历史建筑区（A 区）- 木结构材料维护记录

| 维护日期 | 维护部位 | 维护内容 | 检测数据 / 现象描述 | 维护人员 | 验收人员 | 下次维护周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-04-30 | 门窗可拆卸木格栅 | 榫卯节点检查、表面清洁、防腐涂层完整性核查 | 节点牢固无松动，涂层无剥落，含水率 11.2%（标准≤12%） | 张三 | 李四 | 2027-04-30 | 无异常，正常使用 |
| 2026-04-30 | 可移动防滑木地板 | 缝隙清理、防腐层检查、防滑性能测试 | 干态摩擦系数 0.73（标准≥0.75），局部需补涂防腐涂料 | 张三 | 李四 | 2026-06-30 | 已标记补涂区域，计划下月实施 |
| 2026-04-30 | 榫卯节点不锈钢加固件 | 密封状态检查、隐蔽部位锈蚀排查 | 密封胶完好，通过内窥镜检测无锈蚀，抗拉力保持 15kN | 王五 | 赵六 | 2031-04-30 | 按 5 年检测周期执行 |

表 2：新建商业区（B 区）- 钢结构与陶瓷砖维护记录

| 维护日期 | 维护部位 | 维护内容 | 检测数据 / 现象描述 | 维护人员 | 验收人员 | 下次维护周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-04-30 | 钢结构夹层组件 | 螺栓紧固性检查、防火涂层厚度检测 | 螺栓扭矩值达标（≥45N・m），涂层厚度 210μm（标准≥200μm） | 孙七 | 周八 | 2028-04-30 | 每年巡查，每 2 年全面维护 |
| 2026-04-30 | 多功能防滑陶瓷砖 | 表面清洁、破损检查、架空层排水调试 | 无破损瓷砖，架空层排水通畅，湿态摩擦系数 0.76（标准≥0.75） | 孙七 | 周八 | 2026-05-30 | 人流密集区月度巡检 |
| 2026-04-30 | 轨道式弹性照明系统 | 接口导电性检测、灯具清洁、防水检查 | 接口电阻≤0.5Ω，灯具 IP54 防护完好，照度 25lx（设计 20~30lx） | 吴九 | 郑十 | 2026-07-30 | 每季度维护，确保智能联动正常 |

表 3：过渡区与公共空间 - 石材与移动设施维护记录

| 维护日期 | 维护部位 | 维护内容 | 检测数据 / 现象描述 | 维护人员 | 验收人员 | 下次维护周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-04-30 | 可移动青石板花箱 | 锚栓牢固性检查、内胆排水孔清理 | 锚栓拉拔力 16kN（标准≥15kN），排水孔无堵塞 | 刘十一 | 陈十二 | 2026-05-30 | 每月检查，雨季前加密频次 |
| 2026-04-30 | 徽派折叠座椅 / 展架 | 连接件检查、防腐涂层补涂、万向轮调试 | 连接件无松动，局部涂层补涂完成，万向轮刹车有效 | 刘十一 | 陈十二 | 2026-10-30 | 每半年全面维护，每年补涂防腐涂料 |
| 2026-04-30 | 青石板挡车柱 | 垂直度检测、表面损伤检查 | 垂直度偏差≤2mm/m，无明显撞击损伤 | 刘十一 | 陈十二 | 2027-04-30 | 天然石材耐久性优异，常规巡检即可 |

2.3 维护管理核心要求

- 材料专项维护：

  - 木结构：每年白蚁防治（埋设诱杀坑 + 毒土防护圈），每 3 年补涂防腐涂料，避免长期潮湿浸泡；

  - 钢结构：每年清洁表面尘埃锈蚀，每 3 年油漆保养一次（涂料品种与原有一致），每 5 年检测防火涂层完整性；

  - 石材 / 陶瓷砖：每月清理表面杂物，避免尖锐物体撞击，定期检查拼接缝密封状态。

- 应急维护机制：

  - 极端天气（暴雨、台风）后 24 小时内完成专项巡检，重点检查结构材料稳定性（如木构件变形、钢结构松动、石材破损）；

  - 发现材料性能不达标（如木材腐朽、钢材锈蚀、防滑系数低于标准），立即启动更换流程，选用同规格耐久性材料。

- 档案管理要求：

  - 建立材料 “全生命周期档案”，涵盖进场验收记录、安装记录、历次维护记录、检测报告、更换记录；

  - 年度维护总结报告需包含材料耐久性评估、维护成本统计、下年度维护计划，报项目管理部门备案。