装饰装修材料性能检测报告，装饰装修材料采购文件

一、装饰装修材料性能检测报告

检测机构：安徽省建筑工程质量监督检测总站（CMA 认证编号：CMA2026-A015）

检测日期：2026 年 5 月 5 日 - 2026 年 5 月 10 日

报告编号：HJJC-ZS-2026-0568

依据标准：

- 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580-2017）

- 《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》（GB 18582-2020）

- 《建筑用硅酮结构密封胶》（GB 16776-2005）

- 《实木地板》（GB/T 15036.1-2018）

- 《徽州历史街区风貌管控导则》、项目耐久性材料统计要求

1.1 检测概况

| 材料类别 | 具体材料名称 | 型号规格 | 应用区域 | 取样数量 | 核心检测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 木质装饰材料 | 防腐杉木装饰板（徽派风格） | 2440×1220×18mm，青灰色防腐涂层 | A 区历史建筑内墙 / 吊顶 | 6 块（见证取样） | 甲醛释放量、含水率、防腐性能、力学强度 |
| 墙面装饰材料 | 皖南茂林花砖（传统工艺） | 270×270×30mm，灰青色花纹砖 | A 区墙面装饰 | 6 块（见证取样） | 抗压强度、抗冻融性、吸水率、有害物质限量 |
| 内墙涂料 | 水性环保内墙涂料（仿徽派白墙质感） | 哑光型，VOC 含量≤10g/L | A 区 / B 区内墙 | 3 组（见证取样） | 甲醛含量、VOC、耐擦洗性、耐候性 |
| 密封装饰材料 | 中性硅酮密封胶（适配木石结构） | 单组份，耐候型 | 全区域接缝密封 | 3 组（见证取样） | 拉伸粘结强度、耐紫外线老化、有害物质 |
| 地面装饰材料 | 徽派防滑实木地板 | 600×600×20mm，杉木基材 | A 区休憩区地面 | 6 块（见证取样） | 防滑系数、含水率、耐磨转数、甲醛释放量 |

1.2 核心检测结果

1.2.1 木质装饰材料（防腐杉木装饰板）

| 检测项目 | 标准要求 | 实测结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醛释放量 | ≤0.124mg/m³（E1 级） | 0.078mg/m³ | 合格 |
| 含水率 | ≤12% | 10.8% | 合格 |
| 防腐性能（CCA 载药量） | ≥6kg/m³ | 7.2kg/m³ | 合格 |
| 弯曲强度 | ≥15MPa | 18.5MPa | 合格 |
| 耐候性（2000h 老化） | 无开裂、无剥落 | 表面完好，涂层附着力≥1.5MPa | 合格 |

1.2.2 墙面装饰材料（皖南茂林花砖）

| 检测项目 | 标准要求 | 实测结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗压强度 | ≥30MPa | 38.6MPa | 合格 |
| 抗冻融性（20 次循环） | 无破损、强度保持率≥90% | 无破损，强度保持率 96.8% | 合格 |
| 吸水率 | ≤8% | 5.2% | 合格 |
| 有害物质限量（铅、镉） | 铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg | 铅 28mg/kg，镉 15mg/kg | 合格 |
| 花纹完整性 | 无缺棱掉角、花纹清晰 | 花纹完整，无破损 | 合格 |

1.2.3 其他材料核心结果摘要

- 内墙涂料：甲醛含量 0.01mg/kg（标准≤0.1mg/kg），VOC 含量 8.5g/L（标准≤10g/L），耐擦洗次数≥5000 次，符合环保与使用要求；

- 中性硅酮密封胶：拉伸粘结强度 0.65MPa（标准≥0.45MPa），耐紫外线老化 1000h 无龟裂，有害物质未检出；

- 徽派防滑实木地板：干态摩擦系数 0.78（标准≥0.70），耐磨转数≥6000 转，甲醛释放量 0.065mg/m³，适配历史区使用。

1.3 检测结论

本次检测的装饰装修材料均符合国家现行环保、安全规范及徽州风貌管控要求，甲醛、VOC 等有害物质限量达标，力学性能、耐久性与项目前期耐久性材料统计参数一致，所有材料判定为合格产品，可用于相应区域装饰施工。

二、装饰装修材料采购文件

采购单位：黄山歙县徽城镇历史街区改造项目指挥部

采购日期：2026 年 5 月 12 日

采购依据：

- 装饰装修材料性能检测报告（报告编号：HJJC-ZS-2026-0568）

- 项目耐久性建筑结构材料使用情况统计表

- 《建设工程材料采购管理规范》、徽州古建筑材料采购要求

2.1 采购总则

- 质量要求：所有采购材料必须与检测合格样品一致，提供产品合格证、出厂检测报告、环保认证文件，有害物质限量符合 GB 18580-2017 等规范；

- 风貌要求：材料材质、颜色、工艺需适配徽派风格（杉木、青石板、茂林花砖等传统材质优先），不得使用突兀现代材料；

- 采购流程：采用 “三家以上询价对比” 机制，填报《材料采购询价对比单》，择优选择供应商；

- 验收要求：材料进场需经施工、监理、业主三方联合验收，核查规格、质量、环保指标，留存验收记录。

2.2 采购清单及技术要求

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 技术要求（核心参数） | 采购数量 | 应用区域 | 交货要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防腐杉木装饰板 | 2440×1220×18mm，青灰色防腐涂层 | 甲醛≤0.124mg/m³，CCA 载药量≥6kg/m³，含水率≤12% | 3200㎡ | A 区历史建筑区 | 提供防腐检测报告，包装防潮 |
| 2 | 皖南茂林花砖 | 270×270×30mm，传统花纹工艺 | 抗压≥30MPa，抗冻融 20 次无破损，吸水率≤8% | 1800㎡ | A 区墙面 | 传统工艺制作，花纹统一协调 |
| 3 | 水性环保内墙涂料 | 哑光型，仿徽派白墙 | VOC≤10g/L，甲醛≤0.1mg/kg，耐擦洗≥5000 次 | 2800kg | A 区 / B 区 | 提供环保认证，颜色均匀一致 |
| 4 | 中性硅酮密封胶 | 单组份耐候型 | 拉伸粘结强度≥0.45MPa，耐紫外线 1000h 无老化 | 1200 支 | 全区域 | 适配木石粘结，无刺激性气味 |
| 5 | 徽派防滑实木地板 | 600×600×20mm，杉木基材 | 干态摩擦系数≥0.70，耐磨≥6000 转 | 860㎡ | A 区休憩区 | 防腐处理，含水率≤12% |
| 6 | 徽派木质装饰线条 | 定制化（回纹纹样） | 杉木材质，防腐涂层，无毛刺 | 380m | A 区吊顶 / 墙面收口 | 与装饰板材质一致，风貌协调 |

2.3 采购管理要求

- 供应商资质：

  - 需具备徽州传统建筑材料生产资质（木质、花砖类材料优先选择本地传统工艺厂家）；

  - 提供近 3 年类似历史街区项目供货业绩，及产品型式检验报告、环保认证文件。

- 材料运输与仓储：

  - 木质材料、花砖采用防潮、防破损包装，运输过程避免挤压碰撞；

  - 仓储场地需干燥通风，木质材料含水率控制在 10%~12%，花砖堆放高度≤1.5m。

- 出入库管理：

  - 材料入库需填写《材料入库单》，注明名称、规格、数量、合格证明、发票等信息；

  - 材料出库需填写《材料领料单》，明确用料部位、数量，经技术部审核后方可领用。

- 验收与追责：

  - 进场材料按检测报告参数逐项核查，不合格材料立即退场，供应商承担返工损失；

  - 建立材料质量追溯体系，留存供应商联系方式、产品批次信息，质保期≥5 年。