装修材料种类、用量及检测报告汇总表；室内空气质量检测报告；禁烟标志设置情况说明；室内空气污染物浓度预评估分析报告

一、装修材料种类、用量及检测报告汇总表

汇总依据：装饰装修材料性能检测报告（HJJC-ZS-2026-0568）、采购文件、材料决算清单

核心说明：汇总表整合所有装修核心材料，明确检测报告关联关系，确保质量可追溯

| 序号 | 材料类别 | 材料名称 | 型号规格 | 用量 | 应用区域 | 检测报告编号 | 检测结论 | 关键检测参数摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木质装饰材料 | 防腐杉木装饰板（徽派风格） | 2440×1220×18mm，青灰色防腐涂层 | 3200㎡ | A 区历史建筑内墙 / 吊顶 | HJJC-ZS-2026-0568-01 | 合格 | 甲醛 0.078mg/m³，CCA 载药量 7.2kg/m³ |
| 2 | 木质装饰材料 | 徽派防滑实木地板 | 600×600×20mm，杉木基材 | 860㎡ | A 区休憩区地面 | HJJC-ZS-2026-0568-05 | 合格 | 防滑系数 0.78，甲醛 0.065mg/m³ |
| 3 | 木质装饰材料 | 徽派木质装饰线条 | 定制化（回纹纹样） | 380m | A 区吊顶 / 墙面收口 | HJJC-ZS-2026-0568-06 | 合格 | 杉木防腐处理，无毛刺 |
| 4 | 墙面装饰材料 | 皖南茂林花砖（传统工艺） | 270×270×30mm，灰青色花纹砖 | 1800㎡ | A 区墙面装饰 | HJJC-ZS-2026-0568-02 | 合格 | 抗压 38.6MPa，吸水率 5.2% |
| 5 | 涂料类材料 | 水性环保内墙涂料（仿徽派白墙质感） | 哑光型，VOC≤10g/L | 2800kg | A 区 / B 区内墙 | HJJC-ZS-2026-0568-03 | 合格 | VOC 8.5g/L，甲醛 0.01mg/kg |
| 6 | 密封类材料 | 中性硅酮密封胶（适配木石结构） | 单组份耐候型 | 1200 支 | 全区域接缝密封 | HJJC-ZS-2026-0568-04 | 合格 | 拉伸粘结强度 0.65MPa，无有害物质 |
| 7 | 辅助装修材料 | 环保腻子粉（适配徽派涂料） | 耐水型，甲醛≤0.1mg/kg | 1500kg | A 区 / B 区内墙基层 | HJJC-ZS-2026-0568-07 | 合格 | 耐水强度≥0.3MPa，环保达标 |
| 8 | 辅助装修材料 | 杉木踢脚线 | 120×15mm，防腐处理 | 980m | A 区 / B 区墙面底部 | HJJC-ZS-2026-0568-08 | 合格 | 含水率 11.2%，与装饰板材质一致 |

二、室内空气质量检测报告

检测机构：安徽省建筑工程质量监督检测总站（CMA 认证编号：CMA2026-A015）

检测日期：2026 年 5 月 15 日（装修完工后 7 天，通风条件：每日通风 2 次，每次 2 小时）

报告编号：HJJC-KQ-2026-0578

依据标准：《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）、项目环保专项要求

2.1 检测概况

| 检测区域 | 检测点数 | 检测高度 | 检测项目 | 环境条件（检测时） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 区历史建筑展厅 | 3 点 | 1.0m | 甲醛、苯、TVOC、氨、氡 | 温度 24℃，湿度 55%，气压 101.2kPa |
| A 区历史建筑休憩区 | 2 点 | 1.0m | 甲醛、苯、TVOC、氨、氡 | 温度 23℃，湿度 53%，气压 101.3kPa |
| B 区商业区商铺（典型） | 4 点 | 1.0m | 甲醛、苯、TVOC、氨、氡 | 温度 25℃，湿度 56%，气压 101.1kPa |
| B 区商业区公共走廊 | 2 点 | 1.0m | 甲醛、苯、TVOC、氨、氡 | 温度 24℃，湿度 54%，气压 101.2kPa |

2.2 检测结果

| 污染物名称 | 标准限值（GB 50325-2020 一类民用建筑） | A 区展厅（平均值） | A 区休憩区（平均值） | B 区商铺（平均值） | B 区走廊（平均值） | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醛（mg/m³） | ≤0.07 | 0.038 | 0.035 | 0.042 | 0.032 | 合格 |
| 苯（mg/m³） | ≤0.06 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| TVOC（mg/m³） | ≤0.45 | 0.18 | 0.16 | 0.22 | 0.15 | 合格 |
| 氨（mg/m³） | ≤0.15 | 0.02 | 0.018 | 0.025 | 0.015 | 合格 |
| 氡（Bq/m³） | ≤200 | 85 | 82 | 90 | 78 | 合格 |

2.3 检测结论

本次室内空气质量检测覆盖项目核心使用区域，所有污染物浓度均低于《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）一类民用建筑限值要求，判定室内空气质量合格，可投入使用。检测结果表明装修材料环保指标达标，无明显污染排放，符合历史街区室内环境安全要求。

三、禁烟标志设置情况说明

3.1 设置依据

- 《公共场所卫生管理条例实施细则》《烟草控制框架公约》

- 项目安全防护专项报告（防火、健康防护要求）

- 历史建筑保护要求（避免吸烟引发火灾风险）

3.2 设置方案

| 区域类型 | 设置位置 | 标志规格 | 设置数量 | 设置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 区历史建筑区 | 入口处、展厅、休憩区、楼梯间 | 300×400mm，木质边框（徽派风格） | 12 块 | 悬挂高度 2.2m，醒目无遮挡，与建筑风貌协调 |
| B 区新建商业区 | 商铺入口、公共走廊、卫生间、电梯口 | 250×300mm，金属喷塑（青灰色） | 28 块 | 粘贴式 + 悬挂式结合，每 50㎡至少 1 块 |
| 过渡区与公共空间 | 管控岗亭、应急通道入口、停车场 | 300×400mm，石质底座（可移动） | 8 块 | 立于人流密集处，与照明系统联动（夜间醒目） |
| 特殊区域（如茶室） | 室内墙面、桌面提示牌 | 150×200mm，木质小标牌 | 45 块 | 桌面标牌可移动，墙面标牌固定安装 |

3.3 管理要求

- 标志内容统一为 “禁止吸烟”+ 禁烟图标 + 举报电话，字体采用徽州书法风格，颜色与环境协调；

- 每月巡检标志完整性，破损、褪色及时更换，确保标识清晰可辨；

- 配合禁烟管理，在各区域设置吸烟区（远离历史建筑及易燃材料，配备烟灰桶），引导规范吸烟行为。

四、室内空气污染物浓度预评估分析报告

评估日期：2026 年 5 月 18 日

评估依据：装修材料环保检测报告、室内空气质量检测报告、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020

4.1 预评估范围与方法

- 评估范围：A 区历史建筑核心使用区域、B 区商业区主要功能区域

- 评估方法：采用 “材料污染贡献法 + 实测验证法”，结合材料用量、污染物释放率及空间容积计算预评估值，与实测值对比分析

4.2 污染物来源分析

| 污染物 | 主要来源 | 贡献占比 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醛 | 防腐杉木装饰板、实木地板、腻子粉 | 65%（木质材料）+ 20%（辅助材料） | 选用 E1 级环保材料，施工后通风 7 天以上 |
| TVOC | 水性内墙涂料、中性硅酮密封胶 | 55%（涂料）+ 30%（密封胶） | 选择低 VOC 产品，控制材料用量密度 |
| 苯 | 涂料稀释剂（微量） | 100%（涂料辅助材料） | 采用无苯稀释剂，施工后充分通风 |
| 氨 | 腻子粉、混凝土外加剂（微量） | 70%（腻子粉）+ 30%（其他） | 选用低氨环保腻子，控制施工湿度 |
| 氡 | 地基土壤、石材材料（青石板、花砖） | 60%（土壤）+ 40%（石材） | 加强通风，石材进场前检测氡释放量 |

4.3 预评估结果与验证

| 区域 | 污染物 | 预评估浓度（mg/m³/Bq/m³） | 实测浓度（mg/m³/Bq/m³） | 偏差率 | 评估结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 区展厅 | 甲醛 | 0.040 | 0.038 | -5% | 预评估准确，浓度低于限值 60%，安全冗余充足 |
| A 区展厅 | TVOC | 0.19 | 0.18 | -5.3% | 释放量稳定，无叠加污染风险 |
| B 区商铺 | 甲醛 | 0.045 | 0.042 | -6.7% | 符合商业区域环保要求，适配长期使用 |
| B 区商铺 | TVOC | 0.23 | 0.22 | -4.3% | 材料释放率达标，无异常污染 |
| 全区域 | 苯 | 未检出 | 未检出 | —— | 无苯污染风险，环保控制有效 |
| 全区域 | 氡 | 95 | 85 | -10.5% | 土壤及石材氡释放量低，安全达标 |

4.4 长期使用预评估与建议

- 长期稳定性：预测正常使用 3 年内，污染物浓度将持续下降（甲醛浓度预计降至 0.02~0.03mg/m³），无反弹风险，因选用材料环保性能优异，释放周期短；

- 特殊场景管控：

  - 梅雨季节（湿度≥70%）：甲醛释放量可能上升 10%~15%，需加强通风（每日通风 3 次，每次 3 小时），必要时开启除湿设备；

  - 密闭空间（如展厅）：建议安装新风系统，确保空气流通，维持污染物浓度稳定；

- 定期复测要求：每半年进行一次室内空气质量复测，重点监测甲醛、TVOC 指标，若浓度接近限值 80%，及时采取强化通风、更换材料等管控措施；

- 材料叠加风险：未来若新增装修材料（如展陈道具），需提前进行环保检测，避免叠加污染导致浓度超标。

4.5 评估结论

本次室内空气污染物浓度预评估结果与实测数据高度吻合，所有区域污染物浓度均远低于国家标准限值，预评估等级为 “优”。装修材料环保性能达标，污染控制措施有效，无短期及长期污染风险，完全满足历史街区室内环境安全与健康使用要求。

报告签字：

检测工程师（空气质量）：XXX

评估工程师：XXX

审核工程师：XXX

项目负责人：XXX

（编制单位公章）

2026 年 5 月 18 日

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）