黄山歙县徽城镇历史街区改造项目适变性核心部品部件产品说明书

一、历史建筑区（A 区）- 保护型部品部件

1.1 可拆卸木格栅（门窗洞口专用）

1.1.1 产品参数

| 项目 | 技术规格 | 依据标准 / 设计要求 |
| --- | --- | --- |
| 材质 | 杉木（高温高压蒸烤处理） | 《木结构设计标准》GB 50005-2017，含水率≤12% |
| 尺寸 | 定制化（适配门窗洞口），单块宽度≤300mm | 与原有木窗尺寸匹配，榫卯拼接无钉连接 |
| 表面处理 | 青灰色防腐涂料（CCA 载药量≥6kg/m³） | 徽派风貌管控导则，耐候性≥30 年 |
| 力学性能 | 抗风载≥0.3kN/m²，弯曲强度≥15MPa | 项目安全防护专项要求 |
| 安装方式 | 榫卯卡槽式，嵌入式固定，无钻孔破坏 | 历史建筑保护条例，不损伤原结构 |

1.1.2 安装与维护说明

- 安装流程：清理门窗洞口卡槽→逐块拼接木格栅（榫卯对齐）→微调开合角度（0°~90° 可调）→卡扣固定（暗藏式）；

- 注意事项：安装时避免硬撬，防止榫卯结构损坏；与照明系统保持≥100mm 间距，不遮挡光线；

- 维护周期：每年检查榫卯节点牢固性，每 3 年补涂一次防腐涂料；发现变形、腐朽及时更换单块构件。

1.2 可移动防滑木地板

1.2.1 产品参数

| 项目 | 技术规格 | 依据标准 / 设计要求 |
| --- | --- | --- |
| 材质 | 杉木（防腐防潮处理） | 徽派风貌协调要求，含水率≤10.5% |
| 尺寸 | 600×600×20mm，拼接缝隙≤5mm | 防滑性能适配，避免绊倒风险 |
| 防滑性能 | 干态摩擦系数≥0.75，湿态≥0.68 | 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010 |
| 承载力 | 单点承压≥2.5kN，无永久变形 | 适配人行及小型展陈设备需求 |
| 环保指标 | 甲醛释放量≤0.124mg/m³（E1 级） | 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020 |

1.2.2 安装与维护说明

- 安装流程：基层清理（确保平整无杂物）→铺设防潮垫→逐块拼接木地板（卡槽对齐）→边缘收边处理；

- 基层要求：基层平整度 2m 直尺范围内高低落差≤2mm，含水率≤3%；

- 维护周期：每月清理缝隙内灰尘，每 2 年检查防腐层完整性；避免尖锐物体划伤，禁止长时间积水浸泡。

1.3 可替换式不锈钢加固件（榫卯节点专用）

1.3.1 产品参数

| 项目 | 技术规格 | 依据标准 / 设计要求 |
| --- | --- | --- |
| 材质 | 304 不锈钢（表面仿木喷涂） | 暗藏式安装，与木构融合 |
| 尺寸 | 定制化（适配榫卯节点尺寸），厚度≥8mm | 抗震性能与原结构匹配 |
| 力学性能 | 抗拉力≥15kN，抗剪力≥10kN | 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016 版） |
| 防腐性能 | 中性盐雾测试 48h 无锈蚀 | 适配历史建筑潮湿环境 |
| 安装方式 | 嵌入式固定，与榫卯结构柔性连接 | 不改变原结构受力体系 |

1.3.2 安装与维护说明

- 安装流程：榫卯节点清理→植入加固件（预留 10mm 伸缩间隙）→密封处理（仿木密封胶）→隐蔽验收；

- 检测要求：安装后每 5 年进行一次结构检测，根据应变数据评估更换需求；

- 更换流程：拆卸密封胶→取出旧加固件→植入新件→重新密封，更换周期≤4 小时，不影响建筑使用。

二、新建商业区（B 区）- 主动型部品部件

2.1 模块化可拆卸隔墙系统（轻钢龙骨 + 防火板）

2.1.1 产品参数

| 项目 | 技术规格 | 依据标准 / 设计要求 |
| --- | --- | --- |
| 构造 | 轻钢龙骨（75 型）+ 防火板（双面），厚度 100mm | 模块化拼接，快速拆卸 |
| 防火等级 | ≥B1 级，耐火极限≥1.0h | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018 版） |
| 力学性能 | 抗冲击性能≥5kJ/m，抗弯强度≥3.5MPa | 满足日常使用碰撞要求 |
| 环保指标 | 无甲醛添加，TVOC 释放量≤0.5mg/m³ | GB 50325-2020 标准 |
| 安装周期 | 单平米安装时间≤0.5 小时，重组周期≤3 天 | 适配业态快速调整需求 |

2.1.2 安装与维护说明

- 安装流程：弹线定位→固定天地龙骨→安装竖龙骨（间距≤400mm）→铺设防火板→接缝处理；

- 注意事项：隔墙与地面、天花板预留 5mm 伸缩缝，避免温度变形；与应急照明、疏散标识保持间距≥500mm；

- 维护周期：每 3 年检查龙骨牢固性，防火板破损及时更换；拆卸时按 “先面板后龙骨” 顺序，避免构件损坏（重复利用次数≥5 次）。

2.2 多功能可拆卸防滑陶瓷砖（含架空层系统）

2.2.1 产品参数

| 项目 | 技术规格 | 依据标准 / 设计要求 |
| --- | --- | --- |
| 瓷砖参数 | 800×800×12mm，防滑等级 R12（湿态摩擦系数≥0.75） | 《陶瓷砖》GB/T 4100-2015 |
| 架空层系统 | 高度 150mm，轻钢龙骨支撑，承载力≥5kN/m² | 预留管线布置空间 |
| 防水性能 | 架空层设排水槽，防水等级≥IPX4 | 适配商业餐饮业态需求 |
| 安装方式 | 卡扣式拼接，无水泥砂浆粘贴 | 快速拆卸重组 |
| 耐用性 | 耐磨转数≥4000 转（AC5 级） | 适配商业人流密集环境 |

2.2.2 安装与维护说明

- 安装流程：基层找平→铺设架空龙骨→安装瓷砖（卡扣固定）→排水槽调试；

- 基层要求：基层强度≥C20，表面硬度≥1.2MPa；

- 维护周期：每月清理架空层内管线及排水槽；瓷砖破损可单块更换，更换时间≤30 分钟；避免重物集中堆放（单点荷载≤3kN）。

2.3 轨道式弹性照明系统（含接口组件）

2.3.1 产品参数

| 项目 | 技术规格 | 依据标准 / 设计要求 |
| --- | --- | --- |
| 轨道本体 | 三线制（火 / 零 / 地），壁厚≥1.2mm，导电铜条≥2.5mm² | 支持拼接延长，安全负载≥3000W |
| 灯具接口 | E27 通用接口，支持 30W/50W LED 射灯切换 | 照度 20~30lx 可调，色温 2700K~3000K |
| 控制方式 | 智能联动（APP + 时控），支持分区调光 | 节能率≥30% |
| 防护等级 | 灯具 IP54，轨道 IP65 | 适配商业潮湿环境 |
| 使用寿命 | 灯具≥50000h，轨道≥15 年 | 减少运维成本 |

2.3.2 安装与维护说明

- 安装流程：轨道固定（间距≤3m，与接线盒对齐）→灯具安装（卡扣式连接）→智能系统调试；

- 注意事项：轨道安装水平度偏差≤1‰，与天花板预留 5mm 散热间隙；避免频繁开关灯具，延长使用寿命；

- 维护周期：每季度清洁灯具表面灰尘，每年检测接口导电性；灯具损坏可单独更换，轨道系统重组时无需重新布线。

2.4 钢结构夹层模块化组件

2.4.1 产品参数

| 项目 | 技术规格 | 依据标准 / 设计要求 |
| --- | --- | --- |
| 构件材质 | Q355B 型钢（H 型钢梁 + 方钢管柱） | 《钢结构设计标准》GB 50017-2017 |
| 荷载设计 | 恒荷载≥2.5kN/m²，活荷载≥2.0kN/m² | 适配办公、仓储功能 |
| 防火性能 | 薄型防火涂料（厚度≥5mm，耐火极限≥1.0h） | GB 14907-2018 |
| 防腐性能 | 喷砂除锈 Sa2.5 级，涂层总厚度≥200μm | 室内环境防腐年限≥15 年 |
| 安装方式 | 高强螺栓连接（8.8 级），模块化拼装 | 安装周期≤7 天 |

2.4.2 安装与维护说明

- 安装流程：原结构承载力核验→钢柱固定→钢梁拼接→楼板铺设→防火防腐处理；

- 关键要求：柱脚锚固采用化学锚栓（拉拔力≥15kN），节点焊缝需做无损检测；

- 维护周期：每 2 年检查螺栓紧固性，每 5 年检测防火涂层完整性；夹层使用时禁止超载，集中荷载需分散布置。

三、过渡区与公共空间 - 兼容型部品部件

3.1 可移动徽派展架 / 折叠座椅

3.1.1 产品参数

| 项目 | 技术规格 | 依据标准 / 设计要求 |
| --- | --- | --- |
| 材质 | 杉木（防腐处理）+ 不锈钢连接件 | 徽派造型，回纹纹样装饰 |
| 尺寸 | 展架：1200×800×1800mm；座椅：600×450×750mm | 折叠后体积缩减 60%，便于存储 |
| 力学性能 | 展架承载力≥5kN，座椅承重≥200kg | 适配临时展览、休憩需求 |
| 移动方式 | 底部静音万向轮（带刹车功能） | 移动灵活，固定可靠 |
| 风貌要求 | 青灰色涂装，与历史街区协调 | 无突兀感，适配照明系统 |

3.1.2 使用与维护说明

- 展开流程：移动至指定位置→锁定万向轮→展开主体结构→固定支撑脚；

- 限制要求：禁止在应急通道长期放置，突发事件时 1 分钟内移走；

- 维护周期：每半年检查连接件牢固性，每年补涂一次防腐涂料。

3.2 可移动青石板花箱

3.2.1 产品参数

| 项目 | 技术规格 | 依据标准 / 设计要求 |
| --- | --- | --- |
| 材质 | 青石板（抗压强度≥30MPa） | 与路面材质统一，徽派风格 |
| 尺寸 | 800×400×600mm（长 × 宽 × 高） | 高度≤600mm，不遮挡视线 |
| 安装方式 | 可拆卸螺栓锚固（M12 化学锚栓） | 不破坏路面，固定可靠 |
| 环保指标 | 内置防腐木内胆，可种植乡土植物 | 适配生态景观需求 |
| 移动重量 | 空箱≤50kg，满箱≤200kg | 2 人可移动，应急响应快速 |

3.2.2 安装与维护说明

- 安装流程：定位放线→钻孔植入锚栓→花箱就位→螺栓固定；

- 应急要求：突发事件时拆卸螺栓即可移动，预留≥4.0m 应急通道；

- 维护周期：每月检查锚栓牢固性，每季度清理内胆排水孔，避免积水。

四、通用安全与适配要求

- 安装通用要求：所有部品部件安装均需符合项目安全防护专项报告要求，与抗震、防滑、照明系统协同；

- 兼容性要求：可拆卸构件接口标准化设计，不同区域部件可跨区复用（如木格栅与展架材质统一）；

- 运维管理要求：纳入项目月度巡检体系，按说明书维护周期执行，留存维护记录；

- 更换要求：部品部件达到使用年限或检测不合格时，需选用同规格、同材质产品更换，确保性能一致。