黄山歙县徽城镇历史街区改造项目防护栏杆检测检验报告

依据标准：

- 《建筑防护栏杆技术标准》（JGJ/T 470-2019）

- 《建筑用玻璃与金属护栏》（JG/T 342-2012）

- 《民用建筑通用规范》（GB 55031-2022）

- 《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）

- 项目防护栏杆设计图纸技术要求

一、检测概况

1.1 检测对象及用途

| 构件类型 | 型号规格 | 应用区域 | 设计功能 | 取样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实木防护栏杆（历史建筑区） | 竖杆净距 110mm，净高 1200mm，杉木栏板 + 木格栅 | 历史建筑区（A 区）阳台 | 防坠落防护，适配徽派木构风貌 | 3 组（见证取样） |
| 金属 - 石材防护栏杆（新建商业区） | 竖杆净距 100mm，净高 1100mm，Q235 方管 + 青石板 | 新建商业区（B 区）阳台 / 外窗 | 防坠落、防攀爬，满足公共区域防护要求 | 3 组（见证取样） |
| 隐形金属防护栏（窗台防护） | 网格间距 100mm×100mm，304 不锈钢，高度 900mm | 历史建筑区（A 区）低窗台 | 暗藏式防护，不破坏木窗风貌 | 2 组（见证取样） |

1.2 检测类型及流程

- 检测类型：进场见证检验 + 性能型式检验（依据《建筑防护栏杆技术标准》7.1.5 条要求）

- 检测流程：样品接收→外观尺寸核查→材料性能检测→力学性能测试→耐久性测试→数据处理→结论判定

- 取样方式：施工单位、监理单位共同见证取样，样品唯一编码追溯（编码：FH-2026-0322-001~008）

二、防护栏杆检测结果

2.1 外观及尺寸偏差检测

| 检测项目 | 标准要求（JGJ/T 470-2019） | 实测结果（历史建筑区 / 新建商业区 / 隐形防护栏） | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 栏杆净高 | ≥1200mm（A 区）/≥1100mm（B 区）/≥900mm（窗台） | 1205mm/1108mm/905mm | 合格 |
| 竖杆 / 网格净距 | ≤110mm | 108mm/98mm/100mm | 合格 |
| 栏板厚度偏差 | ±3mm | 20.2mm/25.1mm（石材）/2.1mm（金属网） | 合格 |
| 外观质量 | 无裂纹、变形、锈蚀，木构件无腐朽 | 表面平整，木构件无腐朽，金属件无锈蚀 | 合格 |
| 连接节点状况 | 无松动、脱落，锚固可靠 | 榫卯 + 螺栓连接牢固，锚栓无松动 | 合格 |

2.2 材料性能检测

| 检测项目 | 标准要求 | 实测结果（对应构件类型） | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杉木含水率 | ≤12%（JGJ/T 470-2019） | 10.5%（历史建筑区栏杆） | 合格 |
| 金属构件屈服强度 | ≥235MPa（Q235）/≥201MPa（304 不锈钢） | 242MPa（新建区金属杆）/215MPa（隐形防护栏） | 合格 |
| 石材抗压强度 | ≥30MPa（青石板） | 32.5MPa（新建区栏板） | 合格 |
| 防腐涂层厚度 | ≥40μm（金属件氟碳喷涂） | 45μm（新建区金属构件） | 合格 |
| 木材防腐性能 | 载药量≥6kg/m³（CCA 防腐处理） | 6.8kg/m³（历史建筑区木构件） | 合格 |

2.3 核心力学性能检测

| 检测项目 | 标准要求（JGJ/T 470-2019） | 实测结果（历史建筑区 / 新建商业区 / 隐形防护栏） | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗水平荷载性能 | 荷载 1.0kN/m，残余挠度≤L/1000 | 最大位移 12mm/10mm/8mm，残余挠度≤3mm | 合格 |
| 抗垂直荷载性能 | 荷载 1500N，挠度≤L/250 | 最大挠度 8mm/6mm/5mm，无永久变形 | 合格 |
| 抗硬物撞击性能 | 1.2m 高度撞击无损坏 | 撞击后无开裂、变形，连接完好 | 合格 |
| 抗软重物撞击性能 | 撞击能量 300N・m，位移≤h/25 | 最大位移 45mm/40mm/35mm，无损坏 | 合格 |
| 抗水平反复荷载性能 | 1000N 反复拉力 10 次无损坏 | 无松动、无变形，节点连接可靠 | 合格 |
| 锚栓抗拔力 | ≥5kN（后锚固件） | 6.2kN/6.8kN/5.9kN | 合格 |

2.4 耐久性检测

| 检测项目 | 标准要求 | 实测结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金属构件耐腐蚀性 | 中性盐雾测试 48h 无锈蚀 | 表面无锈蚀、无涂层脱落 | 合格 |
| 木材耐候性 | 温度循环（-10℃~40℃）无开裂 | 无开裂、无变形，含水率稳定 | 合格 |
| 石材抗冻性 | 冻融循环 25 次无破损 | 外观无破损，强度保持率 95% | 合格 |
| 连接节点耐久性 | 疲劳测试 1000 次无松动 | 节点无松动，力学性能保持率 98% | 合格 |

三、检测结果分析与合规性判定

3.1 性能符合性分析

- 尺寸与外观：所有防护栏杆的净高、净距等关键尺寸均满足规范及设计要求，历史建筑区木构件适配徽派风貌，新建区金属 - 石材构件无视觉突兀感，隐形防护栏实现暗藏式设计目标；

- 力学性能：抗水平荷载、抗撞击等核心指标均优于《建筑防护栏杆技术标准》（JGJ/T 470-2019）要求，锚栓抗拔力达标，可有效抵御人员坠落、外力撞击等风险，满足阳台、窗台防护功能；

- 耐久性：金属构件耐腐蚀性、木材耐候性、石材抗冻性均通过测试，性能衰减率≤5%，满足历史建筑区 30 年、新建商业区 50 年的使用年限要求。

3.2 规范合规性判定

| 规范条款要求 | 符合情况 | 判定依据 |
| --- | --- | --- |
| 《建筑防护栏杆技术标准》4.4.1（抗水平荷载） | 符合 | 实测荷载 1.0kN/m，残余挠度≤L/1000 |
| 《建筑防护栏杆技术标准》4.4.3（抗软重物撞击） | 符合 | 撞击能量 300N・m，无损坏 |
| 《民用建筑通用规范》6.11.3（防护高度） | 符合 | 历史建筑区≥1.2m，新建区≥1.1m，窗台≥0.9m |
| 《建筑防护栏杆技术标准》4.4.7（间隙要求） | 符合 | 竖杆 / 网格净距≤110mm，无攀爬风险 |
| 项目设计图纸技术要求 | 符合 | 材料、尺寸、风貌适配性均达标 |

四、结论与建议

4.1 检测结论

本次检测的实木防护栏杆、金属 - 石材防护栏杆、隐形金属防护栏等构件，经外观尺寸核查、材料性能检测、力学性能测试及耐久性验证，所有检测项目均符合国家现行规范及项目设计图纸要求，判定为合格产品，可用于本项目相应区域的施工安装。

4.2 应用与维护建议

- 安装要求：历史建筑区木栏杆安装采用榫卯 + 不锈钢螺栓双重锚固，避免破坏木构本体；金属构件安装水平度偏差≤2‰，锚栓拉拔力现场抽检合格率需 100%；

- 防护措施：历史建筑区木栏杆每年补涂一次防腐涂料，新建区金属构件每 3 年检查涂层完整性；隐形防护栏需定期清理灰尘，避免影响通风采光；

- 日常维护：纳入项目安全巡检体系，每月检查栏杆连接节点是否松动、构件是否变形，发现问题立即整改；

- 更换周期：建议木栏杆使用 15 年后进行专项检测评估，金属栏杆使用 20 年后检查腐蚀状况，根据检测结果确定是否更换。

五、附件清单

- 检测机构 CMA 资质证书复印件；

- 样品见证取样记录及唯一编码溯源表；

- 力学性能测试原始数据及荷载 - 位移曲线图谱；

- 耐久性测试环境参数记录；

- 构件生产厂家产品合格证书及型式检验报告复印件。