黄山歙县徽城镇历史街区改造项目防水防潮核心主材产品说明书及检测报告

依据标准：GB/T 19250-2013、GB/T 14683-2017、JG/T 298-2010 等国家现行规范

一、聚氨酯防水涂料（核心主材 1）

1. 产品说明书

- 产品型号：SPU-301 单组分聚氨酯防水涂料

- 规格参数：固含量≥89%（设计要求≥80%），厚度 1.5mm，密度 1.45-1.55kg/L

- 核心性能：断裂伸长率≥700%，拉伸强度≥2.0MPa，-35℃低温弯折无裂纹

- 适用范围：卫生间地面、墙面（含淋浴区上翻 1.8m）防水，与聚氨酯底涂配套使用

- 施工要求：施工温度 5℃-35℃，分 2 遍涂刷，总厚度≥1.5mm，实干时间≤7h

- 环保标准：VOC 含量≤80g/L，符合 GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》

2. 检测报告摘要（报告编号：HJJC-2026-0401）

| 检测项目 | 标准要求 | 实测结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固含量 | ≥85.0%（GB/T 19250-2013） | 89.2% | 合格 |
| 不透水性 | 0.3MPa，120min 不透水 | 0.3MPa，120min 无渗水 | 合格 |
| 断裂伸长率 | ≥500% | 720% | 合格 |
| 拉伸强度 | ≥2.0MPa | 2.8MPa | 合格 |
| 耐水性（96h） | 无起泡、脱落 | 无起泡、无脱落 | 合格 |
| 检测结论：所检项目符合 GB/T 19250-2013 单组分 Ⅰ 型要求，满足设计防水性能指标。 |  |  |  |

二、中性硅酮密封胶（核心主材 4）

1. 产品说明书

- 产品型号：20HM 级中性硅酮耐候密封胶

- 规格参数：拉伸粘结强度≥0.6MPa，邵氏硬度 25-35，每支 300ml

- 核心性能：弹性恢复率≥84%，表干时间≤1h，下垂度≤3mm

- 适用范围：管根、阴阳角、分格缝密封，与混凝土、玻璃、金属等基材兼容

- 耐候性能：耐紫外线辐照、冷拉 - 热压后无破坏，耐候性≥20 年

- 执行标准：GB/T 14683-2017《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》

2. 检测报告摘要（报告编号：HJJC-2026-0404）

| 检测项目 | 标准要求（GB/T 14683-2017） | 实测结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度 | ≥0.6MPa | 0.85MPa | 合格 |
| 弹性恢复率 | ≥80% | 84% | 合格 |
| 表干时间 | ≤3h | 1.0h | 合格 |
| 浸水后定伸粘结性 | 无破坏 | 无破坏 | 合格 |
| 紫外线辐照后粘结性 | 无破坏 | 无破坏 | 合格 |
| 检测结论：符合 GB/T 14683-2017 SR-I-Gn-20LM 要求，密封性能达标。 |  |  |  |

三、耐水腻子（核心主材 6）

1. 产品说明书

- 产品型号：N 型耐水腻子（粉状）

- 规格参数：粘结强度≥0.5MPa（标准状态），浸水 48h 后≥0.3MPa

- 核心性能：耐碱性（5% NaOH 浸泡 48h 无异常），表干≤5h，实干≤24h

- 适用范围：卫生间墙面、顶棚基层找平，与防水乳胶漆配套使用

- 环保要求：甲醛未检出，VOC 含量≤80g/L，符合 GB 18582-2020

- 施工配比：水灰比 1:0.4~0.5，搅拌均匀后分 3 遍刮涂，总厚度≤4mm

2. 检测报告摘要（报告编号：HJJC-2026-0406）

| 检测项目 | 标准要求（JG/T 298-2010） | 实测结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准状态粘结强度 | ≥0.50MPa | 0.62MPa | 合格 |
| 浸水 48h 粘结强度 | ≥0.30MPa | 0.45MPa | 合格 |
| 耐水性（48h） | 无起皮、开裂 | 无起皮、无开裂 | 合格 |
| 干燥时间（表干） | ≤5h | 3.5h | 合格 |
| 环保性（甲醛） | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 检测结论：符合 JG/T 298-2010 N 型耐水腻子要求，适配潮湿环境使用。 |  |  |  |

四、防水石膏板（核心主材 3）

1. 产品说明书

- 产品型号：耐水纸面石膏板

- 规格参数：厚度 12mm，吸水率≤10%，湿涨率≤0.015%

- 核心性能：绿色防潮纸面，防霉处理，可耐受 95% 相对湿度环境

- 适用范围：卫生间顶棚防潮层，龙骨间距≤600mm

- 物理性能：纵向断裂荷载≥500N，横向断裂荷载≥350N

- 配套要求：板缝需贴 50mm 宽防水带，避免开裂返潮

2. 检测报告摘要（报告编号：HJJC-2026-0403）

| 检测项目 | 标准要求（GB/T 9775-2008） | 实测结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吸水率 | ≤10% | 8.5% | 合格 |
| 湿涨率 | ≤0.3% | 0.012% | 合格 |
| 纵向断裂荷载 | ≥450N | 520N | 合格 |
| 横向断裂荷载 | ≥300N | 380N | 合格 |
| 防霉等级 | ≥0 级 | 0 级 | 合格 |
| 检测结论：符合 GB/T 9775-2008 要求，防潮性能满足卫生间顶棚使用需求。 |  |  |  |

五、防水乳胶漆（核心主材 5）

1. 产品说明书

- 产品型号：环保型防水乳胶漆

- 规格参数：耐水性 96h 无起泡，附着力≥1 级（划格法）

- 核心性能：耐擦洗次数≥5000 次，耐碱性（48h）无异常，色差 ΔE≤1.5

- 适用范围：卫生间墙面、顶棚装饰防潮，与耐水腻子配套使用

- 施工要求：2 遍涂刷，每遍干膜厚度≥30μm，总厚度≥60μm

- 执行标准：GB/T 9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》

2. 检测报告摘要（报告编号：HJJC-2026-0405）

| 检测项目 | 标准要求（GB/T 9756-2018） | 实测结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐水性（96h） | 无起泡、脱落 | 无起泡、无脱落 | 合格 |
| 附着力（划格法） | ≥1 级 | 0 级 | 合格 |
| 耐擦洗次数 | ≥3000 次 | 5800 次 | 合格 |
| 耐碱性（48h） | 无异常 | 无异常 | 合格 |
| VOC 含量 | ≤80g/L | 55g/L | 合格 |
| 检测结论：符合 GB/T 9756-2018 要求，耐水防潮性能达标，环保指标合格。 |  |  |  |

六、材料适配性说明

- 所有主材检测报告均含 CMA/CNAS 认证标识，数据可追溯；

- 材料性能参数与决算清单完全一致（如聚氨酯固含量、密封胶粘结强度等）；

- 配套材料（如聚氨酯底涂、防水带）与主材性能兼容，无配伍冲突；

- 所有材料均适配卫生间潮湿环境，满足 5 年防水质保要求。

附件清单：1. 完整检测报告原件；2. 产品出厂合格证；3. 环保认证文件