黄山歙县徽城镇历史街区改造项目防滑材料测试报告

依据标准：

- 《建筑地面设计规范》（GB 50037-2013）

- 《陶瓷砖》（GB/T 4100-2015）

- 《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209-2010）

- 《防滑地面工程技术规程》（T/CECS 615-2019）

- 项目安全防护专项报告防滑性能要求

一、检测概况

1.1 检测对象及用途

| 构件类型 | 型号规格 | 应用区域 | 设计功能 | 取样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 徽派青石板防滑地砖 | 600×600×20mm，表面荔枝面防滑处理 | 历史建筑区（A 区）通道、阳台 | 适配徽派风貌，保障干 / 湿态防滑 | 6 块（见证取样） |
| 防滑陶瓷地砖 | 800×800×12mm，防滑等级 R11 | 新建商业区（B 区）通道、楼梯踏步 | 人员密集区域防滑，耐磨抗污 | 6 块（见证取样） |
| 防滑耐磨涂料 | 水性聚氨酯型，厚度 1.5mm | 施工区（C 区）临时通道、无障碍坡道 | 临时区域快速防滑处理，易维护 | 3 组（见证取样） |

1.2 检测类型及流程

- 检测类型：型式检验 + 进场见证检验（依据《防滑地面工程技术规程》第 3.0.6 条要求）

- 检测流程：样品接收→外观质量核查→尺寸偏差测量→防滑性能测试（干 / 湿态）→耐磨后防滑测试→耐久性测试→数据处理→结论判定

- 取样方式：施工单位、监理单位共同见证取样，样品唯一编码追溯（编码：FHCL-2026-0403-001~015）

二、防滑材料检测结果

2.1 外观及尺寸偏差检测

| 检测项目 | 标准要求（GB/T 4100-2015） | 实测结果（青石板 / 陶瓷砖 / 防滑涂料） | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 边长尺寸偏差 | ≤±2mm（边长≤800mm） | 599.8mm/799.9mm/— | 合格 |
| 厚度偏差 | ≤±1.5mm | 19.8mm/11.8mm/1.5mm | 合格 |
| 表面平整度 | ≤0.5mm/m | 0.3mm/m/0.2mm/m/— | 合格 |
| 外观质量 | 无裂纹、缺角，防滑纹理均匀 | 表面平整，防滑纹理清晰无缺陷 | 合格 |
| 涂层附着力（涂料） | ≥1.5MPa | —/—/1.8MPa | 合格 |

2.2 核心防滑性能检测（关键指标）

| 检测项目 | 标准要求 | 实测结果（青石板 / 陶瓷砖 / 防滑涂料） | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干态静态摩擦系数（COF） | ≥0.5（GB 50037-2013） | 0.65/0.72/0.68 | 合格 |
| 湿态静态摩擦系数（COF） | ≥0.6（公共场所要求） | 0.68/0.75/0.70 | 合格 |
| 摆值（BPN，潮湿态） | ≥50（摆式仪测试） | 58/62/60 | 合格 |
| 防滑等级（倾斜法） | ≥R11（湿态） | R11/R12/R11 | 合格 |
| 耐磨后防滑衰减率 | ≤15%（5000 次磨损后） | 8%/6%/10% | 合格 |
| 油污环境摩擦系数 | ≥0.4（模拟污染场景） | 0.45/0.50/0.48 | 合格 |

2.3 耐久性及配套性能检测

| 检测项目 | 标准要求 | 实测结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐候性（温度循环 - 10℃~40℃） | 无开裂、防滑性能衰减≤10% | 无开裂，衰减率≤8% | 合格 |
| 抗冻融性（20 次循环） | 无破损、强度保持率≥90% | 无破损，强度保持率 95% | 合格 |
| 耐化学腐蚀性（酸碱浸泡） | 无腐蚀、防滑性能无明显下降 | 表面无腐蚀，摩擦系数变化≤0.03 | 合格 |
| 防滑涂料耐水性 | 浸泡 72h 无起鼓、脱落 | 无起鼓脱落，防滑性能保持率 96% | 合格 |

三、检测结果分析与合规性判定

3.1 性能符合性分析

- 防滑核心性能：所有材料干 / 湿态摩擦系数均满足规范要求，其中青石板、陶瓷砖湿态摩擦系数≥0.68，远超公共场所≥0.6 的标准，摆值≥58BPN，防滑等级达 R11 及以上，可有效避免人员滑倒风险，适配历史建筑区通道、商业区人员密集场景；

- 耐久防滑保障：经耐磨、耐候、抗冻融测试，防滑性能衰减率≤10%，符合项目 30 年（历史区）、50 年（新建区）使用年限要求，尤其适配户外及潮湿环境使用；

- 风貌与功能适配：青石板采用荔枝面防滑处理，与徽派历史风貌协调，陶瓷砖防滑纹理低调不突兀，防滑涂料施工便捷，满足临时区域快速防护需求。

3.2 规范合规性判定

| 规范条款要求 | 符合情况 | 判定依据 |
| --- | --- | --- |
| 《建筑地面设计规范》3.0.3（防滑系数） | 符合 | 湿态摩擦系数≥0.68，满足公共场所要求 |
| 《陶瓷砖》GB/T 4100-2015（防滑等级） | 符合 | 陶瓷砖防滑等级 R12，优于 R11 标准 |
| 《防滑地面工程技术规程》3.0.5（特殊区域） | 符合 | 无障碍坡道防滑系数≥0.70，适配特殊人群 |
| 项目安全防护专项报告 2.2.2 条（防滑要求） | 符合 | 摩擦系数≥0.6，满足通行空间防护要求 |

四、结论与建议

4.1 检测结论

本次检测的徽派青石板防滑地砖、防滑陶瓷砖、防滑耐磨涂料等防滑材料，经外观尺寸核查、核心防滑性能测试及耐久性验证，所有检测项目均符合国家现行规范及项目安全防护要求，判定为合格产品，可用于本项目相应区域的施工铺设。

4.2 应用与维护建议

- 施工要求：青石板、陶瓷砖铺设时预留 3mm 伸缩缝，采用防滑水泥砂浆勾缝；防滑涂料施工前基层需打磨粗糙，确保附着力≥1.5MPa；

- 日常维护：定期清理地面防滑纹理内的灰尘、杂物，避免油污残留影响防滑性能，建议每月清洁 1-2 次，潮湿天气后及时擦干积水；

- 特殊场景防护：楼梯踏步前端可增设防滑条（与材料同材质），无障碍坡道防滑涂料厚度增至 2.0mm，进一步提升防滑效果；

- 定期检测：建议每 5 年对重点区域（如商业区通道、无障碍坡道）进行防滑性能复测，当摩擦系数低于 0.5 时，及时翻新或更换。

五、附件清单

- 检测机构 CMA 资质证书复印件；

- 样品见证取样记录及唯一编码溯源表；

- 防滑性能测试原始数据及摩擦系数 - 湿度关系图谱；

- 耐磨、耐候性测试环境参数记录；

- 材料生产厂家型式检验报告复印件。