建筑防滑设计说明

一、设计依据

本工程防滑设计严格遵循以下标准规范：

1.《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T3312014

2.《无障碍设计规范》GB507632012

3.《建筑环境通用规范》GB550162021

4.《绿色建筑评价标准》GB/T503782019

二、设计原则

武夷山地区年降水量丰富，空气湿度高，地面防滑是保障人员安全的重要措施。本工程防滑设计遵循以下原则：

1.分区设防：根据使用功能、人员密度、涉水情况等划分不同防滑等级区域。

2.等级匹配：各区域防滑等级不低于规范要求，关键部位适度提高标准。

3.耐久适用：防滑措施与材料寿命相匹配，易于维护。

4.美观协调：防滑处理与建筑风格、景观效果相融合。

三、防滑等级划分与设计措施

3.1建筑出入口及平台、公共走廊、电梯厅、厨房、浴室、卫生间等（Bd/Bw级）

| 部位 | 防滑等级 | 地面材料 | 防滑构造措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑出入口 | Bd级 | 花岗岩火烧面 | 表面做火烧或荔枝面处理，摩擦系数≥0.60 |
| 入口平台 | Bd级 | 透水砖/花岗岩 | 表面粗糙纹理，坡度≥1%排水 |
| 公共走廊（室内） | Bd级 | 防滑地砖 | 表面凹凸纹理，摩擦系数≥0.60 |
| 电梯厅 | Bd级 | 防滑地砖 | 哑光面，设警示条 |
| 厨房 | Bw级 | 防滑地砖 | 凹凸纹理，摩擦系数≥0.70（湿态），设排水沟 |
| 浴室/卫生间 | Bw级 | 防滑地砖 | 小尺寸砖（300×300），沟槽纹理，摩擦系数≥0.70（湿态） |

3.2室内外活动场所（Ad/Aw级）

| 部位 | 防滑等级 | 地面材料 | 防滑构造措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 茶语工坊前广场 | Ad级 | 青石板（自然面）/透水混凝土 | 表面粗糙，刻槽处理，摩擦系数≥0.70 |
| 生态走廊 | Ad级 | 耐候钢格栅/防腐木 | 格栅间距≤30mm，防滑条处理 |
| 叠翠山房庭院 | Ad级 | 毛石碎拼/防腐木平台 | 毛石自然面，木材表面拉丝处理 |
| 云间食肆退台 | Ad级 | 防滑地砖/防腐木 | 室外专用防滑砖，木材防滑条 |
| 茶田小径 | Ad级 | 碎石路/汀步 | 碎石粒径5-10mm，汀步表面粗糙 |
| 泳池/水景周边 | Aw级 | 防滑地砖/石英砂铺装 | 摩擦系数≥0.80（湿态），设排水沟 |

3.3坡道、楼梯踏步（Ad/Aw级或提高一级，设防滑条）

| 部位 | 防滑等级 | 防滑构造措施 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无障碍坡道 | Ad级 | 表面刻槽+防滑条 | 坡度≤1:12，槽宽5mm，间距50mm，防滑条间距≤300mm |
| 室外台阶 | Ad级 | 踏步边缘设防滑条 | 防滑条高出踏步面2-3mm，宽30mm，间距≤300mm |
| 楼梯踏步 | Ad级 | 踏步前端设防滑槽/防滑条 | 防滑槽深2-3mm，宽10mm；或嵌铜条/金刚砂条 |
| 生态走廊坡道 | Aw级 | 格栅面层+防滑条 | 格栅开孔率≥30%，设横向防滑条 |

四、材料选择与性能指标

| 料类型 | 适用部位 | 防滑等级 | 干态摩擦系数 | 湿态摩擦系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 花岗岩（火烧面） | 出入口、平台 | Bd | ≥0.70 | ≥0.60 |
| 防滑地砖 | 走廊、卫生间 | Bd/Bw | ≥0.65 | ≥0.70 |
| 透水混凝土 | 广场、道路 | Ad | ≥0.80 | ≥0.70 |
| 防腐木（拉丝） | 平台、走廊 | Ad | ≥0.70 | ≥0.60 |
| 耐候钢格栅 | 生态走廊 | Ad | ≥0.80 | ≥0.70 |
| 毛石碎拼 | 庭院 | Ad | ≥0.75 | ≥0.65 |
| 石英砂防滑层 | 泳池周边 | Aw | — | ≥0.80 |

五、细部节点构造

5.1防滑条设置要求

材质：不锈钢、铜条、金刚砂、橡胶等，耐久耐候。

规格：宽度≥30mm，高出地面23mm，倒角处理。

间距：踏步防滑条间距≤300mm，坡道防滑条间距≤500mm。

固定：嵌入式或粘结式，牢固不松动。

5.2排水与防滑协同

地面设排水坡度≥1%，卫生间、厨房≥2%。

地漏、排水沟处地面下沉，周边设防滑处理。

生态走廊架空层下设排水沟，防止积水。

5.3交接处处理

不同材料交接处设过渡条，避免高差绊倒。

室内外高差处设坡道，坡度≤1:12。

六、施工与验收

1.材料进场：检查防滑材料产品合格证、检测报告，防滑系数符合设计要求。

2.样板先行：大面积施工前做样板，确认防滑效果。

3.现场检测：采用摆式摩擦系数测定仪或拖拽法检测，抽检数量不少于3处/1000㎡。

4.验收标准：

出入口、走廊、电梯厅等：干态摩擦系数≥0.60。

卫生间、厨房等：湿态摩擦系数≥0.70。

坡道、楼梯：防滑条安装牢固，高度适宜。

七、维护管理

1.日常清洁采用中性清洁剂，避免使用硬刷破坏防滑纹理。

2.定期检查防滑条松动、磨损情况，及时修复。

3.雨雪天气在出入口铺设防滑垫，加强提示。