安全玻璃及防夹门窗检验报告

一、项目基本信息

- 项目名称：延续·新生·乐活

- 检测产品：安全防护功能玻璃、具备防夹功能的门窗

- 委托单位：延续·新生·乐活项目施工单位

- 检测日期：2025 年 ×× 月 ×× 日

二、检测依据

- 《建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005；

- 《建筑用安全玻璃 第 3 部分：夹层玻璃》GB 15763.3-2009；

- 《建筑门窗防夹装置技术要求》JG/T 479-2015。

三、检测产品明细

| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 规格参数 | 应用部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢化安全玻璃 | 信义 | XYG-5mm | 5mm 厚钢化玻璃，符合 GB 15763.2-2005 | 外窗、玻璃隔断 |
| 防夹功能门窗 | 坚朗 | JL-FJ01 | 配备防夹胶条及传感器 | 入户门、通道门 |

四、检测项目及结果

（一）安全玻璃检测

| 检测项目 | 技术要求 | 检测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗冲击性能 | 试样受冲击后无穿透性破损 | 无穿透性破损 | 合格 |
| 碎片状态 | 碎片数≥40 个 / 50mm×50mm 区域 | 碎片数 55 个 / 50mm×50mm | 合格 |
| 霰弹袋冲击性能 | 符合 GB 15763.2-2005 Ⅲ 类要求 | 未出现断裂、穿透 | 合格 |

（二）防夹门窗检测

| 检测项目 | 技术要求 | 检测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防夹灵敏度 | 门窗关闭过程中，障碍物触发防夹功能 | 触发防夹，门窗停止关闭 | 合格 |
| 重复稳定性 | 连续测试 50 次，防夹功能无失效 | 50 次测试均正常触发 | 合格 |

五、检测结论

本次检测的安全玻璃、防夹门窗产品，各项指标均符合《建筑用安全玻璃》《建筑门窗防夹装置技术要求》相关标准，满足绿色建筑 4.2.3 条款 “采用具有安全防护功能的产品或配件” 的要求。