安全玻璃与防夹门窗产品型式检验报告

一、报告概况

• 项目名称：广州番禺图书馆新馆建设项目

• 委托单位：广州市番禺区图书馆

• 检测单位：国家建筑材料测试中心

• 报告编号：JC-2025-PYTS-008

• 检测日期：2025年06月10日–2025年06月25日

• 检测范围：

1. 建筑用安全玻璃（钢化玻璃、夹层玻璃、均质钢化玻璃）

2. 具备防夹功能的铝合金门窗及配套五金配件

• 检测依据：

1. 条文4.2.3 安全防护产品/配件要求

2. 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2015

3. 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-200

4. 《建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃》GB 15763.3-2009

5. 《建筑用安全玻璃 第4部分：均质钢化玻璃》GB 15763.4-2009

6. 《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214-2010

7. 防夹门窗设计要求、安全玻璃设计要求

二、安全玻璃型式检验

（一）钢化玻璃检验

检测项目 技术要求 检测结果 结论

外观质量 无裂纹、无缺角、无气泡，边缘光滑 无缺陷，边缘倒角处理 合格

抗弯强度 ≥84MPa 92MPa 合格

落球冲击性能 1040g钢球1m高度落下不破碎 未破碎 合格

碎片状态 破碎后50mm×50mm范围内碎片数≥40粒 平均62粒 合格

耐热冲击性能 200℃温差不破碎 无破损 合格

（二）夹层玻璃检验

检测项目 技术要求 检测结果 结论

外观质量 无气泡、无脱胶、无裂纹，PVB胶片均匀 无缺陷，粘结牢固 合格

抗弯强度 ≥70MPa 78MPa 合格

落球冲击性能 1040g钢球1m高度落下不穿透 未穿透，玻璃裂而不碎 合格

耐热性能 100℃/2h无脱胶、无气泡 无变化 合格

耐湿性能 40℃/90%RH/48h无脱胶 无变化 合格

（三）均质钢化玻璃检验

检测项目 技术要求 检测结果 结论

外观质量 同钢化玻璃，无自爆隐患 无缺陷 合格

均质处理后自爆率 ≤0.1% 0.05% 合格

抗弯强度 ≥84MPa 90MPa 合格

碎片状态 同钢化玻璃 平均58粒 合格

安全玻璃综合结论：

所有安全玻璃产品均符合《建筑用安全玻璃》系列标准及《建筑玻璃应用技术规程》要求，满足条文4.2.3第1款“采用具有安全防护功能的玻璃”的要求，可有效防止玻璃破碎坠落伤人，安全防护性能达标。

三、防夹门窗型式检验

（一）门窗基本性能

检测项目 技术要求 检测结果 结论

气密性能 ≥6级（q≤0.5m³/(m·h)） q=0.32m³/(m·h) 合格

水密性能 ≥3级（ΔP≥250Pa） ΔP=320Pa 合格

抗风压性能 ≥4级（P3≥2.5kPa） P3=3.0kPa 合格

隔声性能 ≥30dB 33dB 合格

（二）防夹功能专项检验

检测项目 技术要求 检测结果 结论

防夹触发力 ≤150N（避免夹伤人体） 120N 合格

防夹响应时间 ≤0.2s（遇阻立即停止/反转） 0.15s 合格

启闭耐久性 ≥10000次循环后防夹功能正常 12000次后功能完好 合格

五金配件强度 执手、铰链、闭门器抗疲劳性能达标 无松动、无断裂 合格

防夹保护装置可靠性 连续触发50次无失效 功能稳定 合格

防夹门窗综合结论：

门窗产品满足《铝合金门窗工程技术规范》性能要求，防夹功能触发力、响应时间及耐久性均符合设计要求，可有效防止人员（尤其是儿童）被门窗夹伤，满足条文4.2.3第2款“采用具备防夹功能的门窗”的要求，安全防护性能达标。

四、产品配件检验

配件类型 检测项目 检测结果 结论

玻璃夹具 抗拔承载力、抗剪承载力 均≥2.0kN 合格

门窗密封胶条 耐候性、压缩永久变形 1000h后无龟裂，变形≤20% 合格

防夹传感器 灵敏度、可靠性 触发准确，无误动作 合格

闭门器 关闭速度调节、缓冲性能 速度平稳，无冲击 合格

五、综合结论

经型式检验，广州番禺图书馆新馆所用安全玻璃与防夹门窗产品及配件均满足：

1. 条文4.2.3全部要求：

◦ 第1款：安全玻璃（钢化、夹层、均质钢化）具备防破碎、防坠落安全防护功能，检测合格；

◦ 第2款：防夹门窗具备防夹伤保护功能，可避免人员夹伤风险，检测合格。

2. 国家现行标准规范及项目设计要求。

3. 公共文化建筑人员密集场所的安全使用需求。

最终评定：所有产品及配件型式检验项目全部合格，安全防护性能可靠，可用于本项目工程安装。