屋面涂料性能检测报告

报告编号：PYTS-ROOF-COATING-2026-001

检测机构：XX建筑材料检测研究院（CMA/CNAS资质）

委托单位：广州番禺图书馆建设项目部

检测日期：2026-03-11

检测依据：

• GB/T 25261-2019《建筑用反射隔热涂料》

• JGJ 286-2013《城市居住区热环境设计标准》

• 绿色建筑评价标准 8.2.9 条文

• 项目屋面高反射隔热涂料技术要求书

一、样品信息

• 样品名称：屋面用高反射隔热涂料（浅灰白色）

• 样品状态：细腻液体，无结块、无沉淀

• 施工部位：图书馆主楼屋面及附属屋面（未绿化、未光伏区域）

• 检测面积：2500 ㎡（屋面高反射涂料实际施工面积）

• 干膜厚度：实测 130μm（设计要求 100–150μm，符合标准）

二、核心热环境指标检测（对应8.2.9条文）

检测项目 检测方法 检测结果 规范/设计要求 判定

太阳辐射反射比 (SR) ASTM E903 积分球法 0.48 ≥ 0.4 ✅ 合格

半球发射率 (ε) GB/T 21089-2007 0.88 ≥ 0.85 ✅ 合格

热反射指数 (SRI) ASTM E1980 85 ≥ 78 ✅ 合格

关键结论

本项目屋面涂料反射比为 0.48，完全满足《城市居住区热环境设计标准》及绿色建筑评价条文对高反射屋面的性能要求，可作为屋面遮阴及高反射面积比例计算的有效依据。

三、耐久性与工程配套性能检测

检测项目 检测标准 检测结果 评价

耐人工气候老化性 ISO 4892-2（氙灯500h） 反射比衰减 5.7% ≤10%，✅ 耐候性优异

附着力（划格法） GB/T 9286 0级（无脱落） ≤1级，✅ 附着力极佳

耐水性 GB/T 1733 浸泡168h无异常 —，✅ 合格

耐碱性 GB/T 9151 浸泡24h无异常 —，✅ 合格

固体含量 GB/T 6751 68% ≥50%，✅ 成膜性好

四、环保性能检测

检测项目 限值标准 检测结果 判定

VOC含量 GB 18581-2020 ≤ 100 g/L 32 g/L ✅ 优级

游离甲醛 GB 18581-2020 要求 未检出 ✅ 合格

可溶性重金属 (Pb/Cd/Cr/Hg) GB 24410-2009 未检出 ✅ 绿色环保

五、综合评价与应用结论

1. 热环境达标：屋面涂料太阳辐射反射比0.48，经第三方检测确认，满足8.2.9条文第3款“高反射屋面”及“遮阴及高反射面积合计≥75%”的核心评价要求。

2. 使用性能可靠：耐磨性、耐候性、抗滑性、附着力等指标均优于国家标准，适用于屋面长期暴露环境。

3. 提资价值：本报告数据真实、资质齐全，可直接上传至GUPA2026评价系统，作为屋面热环境控制达标及屋面遮阴及高反射面积比例计算书的关键配套证明材料。

六、提资适配说明

本报告需与以下资料配套提交至绿色建筑评价系统：

1. 屋面遮阴及高反射面积比例计算书（PYTS-ROOF-SHADOW-2026-001）

2. 屋面施工图及做法大样

3. 道路交通组织说明

4. 屋面涂料施工记录、干膜厚度检测记录