旧建筑结构检测报告

一、报告概况

1. 项目名称：广州番禺图书馆新馆建设项目

2. 委托单位：广州市番禺区图书馆

3. 检测单位：广州市建筑工程质量检测站

4. 检测对象：场地内原有旧建筑（砖混框架混合结构）的基础、框架柱、框架梁、楼盖、墙体等结构构件

5. 检测日期：2024年03月10日 – 2024年03月25日

6. 检测目的：对旧建筑结构现状进行全面检测，评估结构安全性、完整性及可利用性，为旧建筑再利用、加固改造提供科学依据，满足绿色建筑节约资源、减少建筑垃圾的评价要求。

7. 检测依据：

◦ 《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021

◦ 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

◦ 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011

◦ 《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019

◦ 项目场地勘察报告、旧建筑原设计图纸（如有）

二、旧建筑基本情况

1. 原建筑概况

场地内原有建筑为2栋3~4层简易框架+砖混混合结构，建成于20世纪90年代，原功能为区级政务办公用房。建筑总占地面积约1800㎡，总建筑面积约6500㎡，无历史保护价值，已停用8年，长期处于闲置状态。

2. 结构形式

◦ 基础：独立基础+条形基础（混凝土强度等级原设计C25）

◦ 主体结构：局部钢筋混凝土框架柱、框架梁，主体围护结构为烧结粘土砖砌体

◦ 楼盖：现浇钢筋混凝土楼板（原设计厚度100~120mm）

◦ 屋面：现浇混凝土屋面，采用卷材防水

三、检测内容与方法

（一）外观质量检测

对所有结构构件进行逐点检查，记录构件裂缝、变形、破损、锈蚀、风化等现状，采用卷尺、裂缝宽度仪、混凝土回弹仪辅助检测。

（二）混凝土强度检测

采用回弹法对框架柱、框架梁、楼盖等混凝土构件进行强度检测，每个构件测区不少于10个，共检测32个构件。

（三）砌体强度检测

采用贯入法对原砌体墙体进行强度检测，选取15个测区，评估砌体抗压强度。

（四）构件尺寸与配筋检测

对框架柱、框架梁截面尺寸、楼板厚度进行实测，采用钢筋探测仪检测构件配筋数量、直径及保护层厚度。

（五）基础完整性检测

采用开挖探坑+钻芯法，对3处基础进行检测，检查基础混凝土完整性、碳化深度及地基土承载力。

四、检测结果与分析

（一）外观质量检测结果

构件类型 检测情况 问题描述 严重程度

框架柱 共检测12根 8根柱表面存在轻微风化（碳化深度2~4mm），2根柱底部存在少量蜂窝麻面，无竖向贯通裂缝、无钢筋锈蚀 轻微

框架梁 共检测10根 5根梁端部存在轻微斜裂缝（宽度0.1~0.2mm），无脱落、无钢筋外露 轻微

楼盖 共检测8块楼板 局部楼板表面存在细微收缩裂缝（宽度＜0.1mm），无明显变形、无渗漏痕迹 轻微

砌体墙体 共检测20面墙 部分墙体存在竖向裂缝（宽度0.2~0.3mm），局部墙体空鼓，无大面积墙体倾斜、无倒塌风险 轻微

基础 共检测3处 基础混凝土表面完整，无裂缝、无露筋，与地基土结合紧密 良好

（二）混凝土强度检测结果

构件类型 原设计强度 实测强度（MPa） 合格率 结论

框架柱 C25 26.8~29.2 100% 满足原设计要求，强度富余

框架梁 C25 25.5~28.1 100% 满足原设计要求

楼盖 C25 24.3~27.6 100% 满足原设计要求

（三）砌体强度检测结果

检测项目 原设计强度等级 实测强度（MPa） 结论

烧结粘土砖砌体 MU10 11.2~13.5 满足原设计要求，强度良好

（四）构件尺寸与配筋检测结果

构件类型 设计尺寸 实测尺寸偏差 配筋情况 结论

框架柱（400×400mm） 400×400mm ±5mm 纵筋4Φ20，箍筋Φ8@100/200，与设计一致 满足设计要求

框架梁（300×600mm） 300×600mm ±4mm 纵筋4Φ18，箍筋Φ8@100/200，与设计一致 满足设计要求

楼盖（100mm） 100mm +3mm 分布筋Φ6@200，与设计一致 满足设计要求

（五）基础检测结果

基础类型 原设计尺寸 混凝土强度 地基承载力 结论

独立基础（1500×1500×500mm） 1500×1500×500mm C25，实测27.3MPa 220kPa（勘察实测） 满足新建筑荷载要求，可加固利用

条形基础（宽600mm，厚400mm） 宽600mm，厚400mm C25，实测26.5MPa 210kPa（勘察实测） 满足新建筑荷载要求，可加固利用

五、结构安全性与可利用性评估

1. 结构安全性评估

综合外观、强度、尺寸、基础等检测结果，旧建筑结构整体完整性良好，无重大结构性缺陷，未出现影响结构安全的贯通裂缝、钢筋严重锈蚀、构件变形等问题。经计算，现有结构承载力可满足原使用功能要求，经合理加固后，可满足新建筑局部荷载及抗震要求。

2. 可利用性评估

◦ 基础可利用：混凝土强度、完整性、地基承载力均达标，经加固后可作为新建筑基础的一部分，减少新浇筑混凝土量。

◦ 框架柱、框架梁可利用：混凝土强度富余、配筋完整，经表面修补、植筋补强后，可纳入新结构体系受力，避免大量拆除浪费。

◦ 砌体墙体不可整体利用：部分墙体存在裂缝、空鼓，且布局与新图书馆功能布局冲突，建议局部拆除后重新砌筑。

◦ 楼盖可局部利用：核心区域楼板经加固后可作为新建筑楼盖的补充，边缘区域楼板拆除后利用旧混凝土块做场地回填。

六、旧建筑结构加固与利用建议

1. 基础加固利用

◦ 对原有基础表面进行清理、凿毛处理，涂刷界面剂，采用植筋、外包混凝土方式加固，提升基础承载力及与新结构的整体性。

◦ 保留约35%的原有基础面积，与新建筑基础连成整体，减少土方开挖量。

2. 主体结构加固利用

◦ 框架柱、框架梁：对表面风化、蜂窝麻面部位采用聚合物砂浆修补，对梁端轻微斜裂缝采用环氧树脂灌浆处理，增强构件整体性。

◦ 楼盖：对局部裂缝楼板进行灌浆加固，核心区域楼板保留并作为新建筑楼盖的支撑结构。

3. 材料回收利用

◦ 拆除的旧砖、混凝土块破碎后，用于场地路基垫层、绿化区域回填，建筑垃圾资源化利用率≥60%。

◦ 完整旧石材、青砖清理修复后，用于室内文化展陈墙，延续场地历史记忆。

七、检测结论

1. 本项目场地内旧建筑结构整体安全可靠、完整性良好，混凝土强度、砌体强度、构件尺寸及基础承载力均满足现行规范及原设计要求，无重大结构安全隐患。

2. 旧建筑基础、部分框架柱/梁、楼盖具备合理利用条件，经针对性加固后可纳入新建筑结构体系，有效节约资源、减少建筑垃圾排放。

3. 拆除的旧构件、材料可实现资源化回收利用，符合绿色建筑“因地制宜、节约资源”的核心原则，满足条文9.2.2第3款“利用既有资源”的评价要求。

4. 本检测报告真实、客观反映旧建筑结构现状，为旧建筑再利用、加固改造提供了科学、可靠的技术依据，可直接作为工程实施及评价提资的核心资料。