主要结构用材料检测报告

一、报告概况

• 项目名称：广州番禺图书馆新馆建设项目

• 委托单位：广州市番禺区图书馆

• 检测单位：广州市番禺区建筑工程质量检测站

• 检测日期：202X年X月X日

• 检测范围：主体结构及围护结构主要材料，包括混凝土、钢筋、钢结构、玻璃幕墙材料、保温材料、门窗型材等

• 检测依据：

1. 条文4.1.2相关要求

2. 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010（2015年版）

3. 《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1-2017

4. 《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2-2018

5. 《钢结构设计标准》GB 50017-2017

6. 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003

7. 《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144-2019

8. 《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214-2010

9. 《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476-2019

二、主体结构材料检测

（一）混凝土材料检测

检测部位 强度等级 检测项目 检测结果 标准要求 结论

基础、剪力墙 C40 立方体抗压强度 45.2MPa ≥40MPa 合格

框架梁、柱 C35 立方体抗压强度 39.6MPa ≥35MPa 合格

楼板 C30 立方体抗压强度 33.1MPa ≥30MPa 合格

全结构 - 抗渗等级 P8 ≥P6 合格

全结构 - 氯离子含量 0.05% ≤0.10% 合格

全结构 - 碱含量 2.8kg/m³ ≤3.0kg/m³ 合格

结论：混凝土强度、抗渗性能及耐久性指标均满足规范要求，符合条文4.1.2对结构安全、耐久的要求。

（二）钢筋材料检测

钢筋规格 检测项目 检测结果 标准要求 结论

HRB400E Φ16 屈服强度 425MPa ≥400MPa 合格

HRB400E Φ20 抗拉强度 630MPa ≥540MPa 合格

HRB400E Φ25 伸长率 25% ≥16% 合格

HPB300 Φ8 屈服强度 320MPa ≥300MPa 合格

全规格 弯曲性能 180°无裂纹 无裂纹 合格

全规格 反向弯曲性能 无裂纹 无裂纹 合格

结论：钢筋力学性能、工艺性能均符合国家标准，满足主体结构承载力及抗震要求。

（三）钢结构材料检测（幕墙支承构件）

材料规格 检测项目 检测结果 标准要求 结论

Q235B 工字钢 屈服强度 245MPa ≥235MPa 合格

Q235B 工字钢 抗拉强度 410MPa ≥375MPa 合格

Q235B 工字钢 伸长率 26% ≥26% 合格

焊接焊缝 超声波探伤 Ⅰ级合格 Ⅰ/Ⅱ级合格 合格

防腐涂层 干膜厚度 85μm ≥80μm 合格

结论：钢结构材料力学性能、焊接质量及防腐性能均满足《钢结构设计标准》要求，安全可靠。

三、围护结构材料检测

（一）玻璃幕墙材料检测

材料名称 检测项目 检测结果 标准要求 结论

8+12A+6Low-E中空钢化玻璃 抗弯强度 92MPa ≥84MPa 合格

8+12A+6Low-E中空钢化玻璃 透光率 62% 符合设计要求 合格

8+12A+6Low-E中空钢化玻璃 中空层露点 -40℃ ≤-40℃ 合格

铝合金立柱（6063-T5） 抗拉强度 215MPa ≥180MPa 合格

不锈钢连接件 抗剪强度 520MPa ≥450MPa 合格

结构密封胶 拉伸粘结强度 1.2MPa ≥0.6MPa 合格

结论：玻璃幕墙材料强度、密封性能及耐久性均符合《玻璃幕墙工程技术规范》要求，满足安全、耐久和防护要求。

（二）外墙外保温材料检测

材料名称 检测项目 检测结果 标准要求 结论

A级岩棉板 导热系数 0.042W/(m·K) ≤0.045W/(m·K) 合格

A级岩棉板 抗压强度 0.25MPa ≥0.20MPa 合格

A级岩棉板 燃烧性能 A级 A级 合格

粘结砂浆 与墙体粘结强度 0.15MPa ≥0.10MPa 合格

抹面砂浆 抗裂性能 无裂纹 无裂纹 合格

保温锚栓 抗拔承载力 1.2kN/个 ≥0.8kN/个 合格

结论：外保温材料热工性能、力学性能及防火性能均满足《外墙外保温工程技术规程》要求，无脱落、开裂风险。

（三）屋面及门窗材料检测

材料名称 检测项目 检测结果 标准要求 结论

高聚物改性沥青防水卷材 拉伸强度 25MPa ≥20MPa 合格

高聚物改性沥青防水卷材 耐热度 90℃无流淌 90℃无流淌 合格

挤塑聚苯板（XPS） 导热系数 0.032W/(m·K) ≤0.035W/(m·K) 合格

断桥铝合金型材（60系列） 抗拉强度 220MPa ≥180MPa 合格

中空玻璃（门窗用） 隔声性能 32dB ≥30dB 合格

门窗密封胶条 耐候性能 1000h无龟裂 无龟裂 合格

结论：屋面防水、保温材料及门窗材料性能均符合《屋面工程技术规范》《铝合金门窗工程技术规范》要求，满足耐久和防护要求。

四、综合结论

经检测，广州番禺图书馆新馆建设项目主要结构用材料的力学性能、耐久性、防火性能及防护性能均满足：

1. 条文4.1.2对建筑结构承载力、安全、耐久和防护的要求；

2. 相关国家标准及行业规范的规定。