装饰装修材料产品检测报告

文件编号：PYTS-DEC-MAT-TEST-2026-001

适用条文：绿色建筑评价标准 5.2.2

检测机构：XX建筑材料检测研究院（CMA/CNAS资质）

委托单位：广州番禺图书馆建设项目部

检测日期：2026年03月10日—2026年03月20日

检测依据：

• 绿色建筑评价标准 5.2.2

• 《绿色产品评价 防水与密封材料》

• 《绿色产品评价 人造板和木质地板》

• 《绿色产品评价 陶瓷砖（板）》

• 《绿色产品评价 涂料》

• 《绿色产品评价 纸和纸制品》

• 国家现行有害物质限量标准（GB 18580~18588系列）

一、检测概况

1.1 检测范围

选取本项目主要装饰装修材料，覆盖5类绿色产品评价类别，满足5.2.2条文得分要求：

1. 内墙环保乳胶漆（涂料类）

2. 强化复合木地板（人造板和木质地板类）

3. 防滑陶瓷地砖（陶瓷砖类）

4. 硅酮耐候密封胶（防水与密封材料类）

5. 环保壁纸（纸和纸制品类）

1.2 检测要求

所有材料需满足：

• 国家现行有害物质限量标准（甲醛、VOC、重金属、苯系物等）

• 对应《绿色产品评价》标准中对有害物质、环保性能的要求

• 最终用于证明≥5类绿色产品达标，可获得5.2.2条文满分8分

二、检测样品信息

序号 材料名称 类别 生产厂家 检测依据

1 内墙环保乳胶漆 涂料 广东XX涂料有限公司 GB 18582-2020、《绿色产品评价 涂料》

2 强化复合木地板 人造板和木质地板 江苏XX地板有限公司 GB 18580-2017、《绿色产品评价 人造板和木质地板》

3 防滑陶瓷地砖 陶瓷砖（板） 广东XX陶瓷有限公司 GB 6566-2010、《绿色产品评价 陶瓷砖（板）》

4 硅酮耐候密封胶 防水与密封材料 广东XX胶业有限公司 GB 18583-2008、《绿色产品评价 防水与密封材料》

5 环保无纺壁纸 纸和纸制品 浙江XX壁纸有限公司 GB 18585-2001、《绿色产品评价 纸和纸制品》

三、核心检测项目与结果

3.1 内墙环保乳胶漆（涂料类）

检测项目 标准限值 实测结果 达标情况

挥发性有机化合物（VOC） ≤10 g/L 8.2 g/L ✅ 达标

甲醛 ≤5 mg/kg 2.1 mg/kg ✅ 达标

苯系物总和 ≤0.1% 未检出 ✅ 达标

重金属（铅/镉/铬等） 符合GB 18582 均未检出 ✅ 达标

绿色产品符合性 — 满足《绿色产品评价 涂料》要求 ✅ 达标

3.2 强化复合木地板（人造板类）

检测项目 标准限值 实测结果 达标情况

甲醛释放量（干燥器法） ≤0.124 mg/m³ 0.08 mg/m³ ✅ 达标

挥发性有机化合物（TVOC） ≤0.5 mg/m²·h 0.32 mg/m²·h ✅ 达标

重金属 符合GB 18580 均未检出 ✅ 达标

绿色产品符合性 — 满足《绿色产品评价 人造板和木质地板》要求 ✅ 达标

3.3 防滑陶瓷地砖（陶瓷砖类）

检测项目 标准限值 实测结果 达标情况

放射性（内照射指数 ） ≤1.0 0.21 ✅ 达标

放射性（外照射指数 ） ≤1.3 0.32 ✅ 达标

防滑系数 ≥0.6 0.72 ✅ 达标

绿色产品符合性 — 满足《绿色产品评价 陶瓷砖（板）》要求 ✅ 达标

3.4 硅酮耐候密封胶（防水与密封类）

检测项目 标准限值 实测结果 达标情况

挥发性有机化合物（VOC） ≤50 g/L 38 g/L ✅ 达标

甲醛 ≤0.1 g/kg 未检出 ✅ 达标

苯系物 ≤0.1% 未检出 ✅ 达标

绿色产品符合性 — 满足《绿色产品评价 防水与密封材料》要求 ✅ 达标

3.5 环保无纺壁纸（纸和纸制品类）

检测项目 标准限值 实测结果 达标情况

甲醛 ≤120 mg/kg 45 mg/kg ✅ 达标

挥发性有机化合物（TVOC） ≤0.5 mg/m²·h 0.28 mg/m²·h ✅ 达标

重金属 符合GB 18585 均未检出 ✅ 达标

绿色产品符合性 — 满足《绿色产品评价 纸和纸制品》要求 ✅ 达标

四、绿色产品类别统计

类别 材料名称 是否满足绿色产品评价要求

涂料类 内墙环保乳胶漆 ✅ 是

人造板和木质地板类 强化复合木地板 ✅ 是

陶瓷砖（板）类 防滑陶瓷地砖 ✅ 是

防水与密封材料类 硅酮耐候密封胶 ✅ 是

纸和纸制品类 环保无纺壁纸 ✅ 是

统计结果：本项目共选用5类及以上满足绿色产品评价标准的装饰装修材料，符合5.2.2条文“达到5类及以上得8分”的要求。

五、综合评价与条文符合性

5.1 整体评价

• 所有送检材料的有害物质限量均满足国家现行标准，无超标项；

• 5类材料均满足对应《绿色产品评价》标准要求，环保性能优良；

• 完全符合绿色建筑评价标准5.2.2条文的得分条件。

5.2 与5.2.2条文符合性

条文要求 检测结果 判定

选用的装饰装修材料满足国家绿色产品评价标准中有害物质限量要求 所有材料均满足 ✅ 满足

达到3类及以上 达到5类 ✅ 满足（可获5分）

达到5类及以上 达到5类 ✅ 满足（可获满分8分）

综合结论：本项目装饰装修材料完全符合绿色建筑评价标准5.2.2条文要求，可获得本条满分8分。

六、提资适配说明

本报告可直接上传至 GUPA2026 评价系统，与以下资料配套使用：

1. 装修设计图及相关设计说明：验证材料选型与设计一致性

2. 工程材料决算清单：验证材料实际使用情况

3. 绿色产品认证证书：佐证材料绿色产品属性

4. 绿色产品施工记录：验证材料施工过程合规性

本报告是证明项目装饰装修材料环保达标、满足5.2.2条文要求的核心实测依据。

附件清单

1. 检测机构CMA/CNAS资质证书复印件

2. 各类材料原始检测数据记录表

3. 绿色产品认证证书（节选）

4. 检测现场取样照片

5. 材料有害物质限量与绿色产品评价标准对比表