装饰装修材料性能检测报告

报告编号

JC-JC-2026-0322

检测委托方

广州番禺图书馆项目部

检测机构

广东省建筑材料研究院

检测日期

2026年03月10日-2026年03月15日

报告日期

2026年03月16日

一、检测依据

1. 《混凝土结构耐久性设计标准》（GB/T 50476-2019）

2. 《混凝土耐久性检验评定标准》（GB/T 50082-2009）

3. 《建筑用钢结构防腐涂料》（JG/T 223-2017）

4. 《装饰装修材料耐久性设计要求》（Q/GZPYTS 001-2025）

5. 广州番禺图书馆装修设计图纸及设计说明（编号：GZPYTS-ZX-2025-001）

二、检测材料概况

材料类别 材料名称 规格型号 生产厂家 代表数量 取样部位

外饰面材料 仿石陶瓷面砖 600×600×10mm 广东某陶瓷有限公司 12000㎡ 图书馆外墙

防水密封材料 聚氨酯防水涂料 Ⅰ型 广东某防水科技有限公司 8000㎡ 屋面、卫生间

防水密封材料 硅酮耐候密封胶 300ml/支 广东某胶业有限公司 12000支 幕墙、门窗接缝

室内装饰装修材料 无机预涂板 1220×2440×6mm 江苏某新型材料有限公司 9500㎡ 室内墙面、吊顶

室内装饰装修材料 弹性橡胶地板 2.0mm厚 上海某地面材料有限公司 7000㎡ 阅览室、走廊

三、检测项目及结果

（一）外饰面材料（仿石陶瓷面砖）

检测项目 技术要求 检测结果 单项判定

耐候性（氙灯老化1000h） 色差ΔE≤2.0，无粉化、开裂 ΔE=1.5，无粉化开裂 合格

抗冻融性能（50次循环） 质量损失≤0.5%，强度损失≤10% 质量损失0.32%，强度损失6.8% 合格

耐污染性 污染等级≤1级 污染等级0级 合格

（二）防水密封材料

1. 聚氨酯防水涂料

检测项目 技术要求 检测结果 单项判定

拉伸强度 ≥2.0MPa 2.45MPa 合格

断裂伸长率 ≥450% 520% 合格

耐水性（168h） 质量变化≤±5%，无起泡、脱落 质量变化-2.1%，无起泡脱落 合格

低温弯折性（-35℃，2h） 无裂纹 无裂纹 合格

2. 硅酮耐候密封胶

检测项目 技术要求 检测结果 单项判定

拉伸模量 0.4~0.6MPa 0.52MPa 合格

位移能力 ±25% 符合±25%要求 合格

耐候性（紫外老化1000h） 粘结强度保留率≥80% 粘结强度保留率92% 合格

（三）室内装饰装修材料

1. 无机预涂板

检测项目 技术要求 检测结果 单项判定

耐磨性（Taber磨耗，1000转） 磨耗量≤0.08g 0.056g 合格

耐擦洗性（10000次） 无掉粉、露底 无掉粉、露底 合格

耐候性（氙灯老化500h） 色差ΔE≤1.5，无褪色 ΔE=1.1，无褪色 合格

防火性能 A级不燃 A级不燃 合格

2. 弹性橡胶地板

检测项目 技术要求 检测结果 单项判定

耐磨性（Taber磨耗，1000转） 磨耗量≤0.10g 0.072g 合格

耐污性 易清洁，无残留污渍 易清洁，无残留 合格

尺寸稳定性（60℃，48h） 尺寸变化率≤0.3% 0.18% 合格

抗菌性能 抗菌率≥99% 抗菌率99.6% 合格

四、综合结论

本次检测的装饰装修材料均满足《混凝土结构耐久性设计标准》《混凝土耐久性检验评定标准》《建筑用钢结构防腐涂料》及《装饰装修材料耐久性设计要求》的相关规定，符合广州番禺图书馆装修设计图纸及设计说明中对耐久性好、易维护的技术要求，可用于本项目工程。

五、备注

1. 本报告仅对送检样品负责，检测结果仅适用于本次委托批次材料。

2. 本报告加盖检测机构公章及检测专用章后方生效。

3. 委托方对检测结果有异议，可在收到报告15个工作日内申请复检。