选用装修材料的种类、用量及相关检测报告

文件编号：PYTS-MATERIAL-2026-001

编制依据：

• 绿色建筑评价标准 5.1.1 条文

• 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022

• 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461-2019

• 《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》

• 项目装修设计图纸及设计说明、建筑专业图纸

一、装修材料选用总体原则

1. 环保优先：所有装修材料均符合国家现行环保标准，甲醛、苯、TVOC、氨、氡等污染物释放量满足限值要求。

2. 低释放：优先选用低挥发性有机化合物（TVOC）、低甲醛、无苯系物的环保材料。

3. 可溯源：所有材料均提供产品合格证、检测报告，确保质量与环保性能可追溯。

4. 适配功能：结合图书馆阅览区、办公区、设备区等不同功能区域，选用适配的环保材料。

二、主要装修材料种类与用量统计

2.1 墙面材料

材料名称 规格型号 主要使用区域 用量（㎡） 环保等级/执行标准

环保乳胶漆 净味全效型 阅览区、办公区、走廊 8500 GB/T 9756-2018 优等品，VOC≤10g/L

无机预涂板 A级防火，低释放 设备区、公共卫生间 1200 JC/T 564-2018，无甲醛、无苯系物

软包布艺（吸音） 聚酯纤维，阻燃B1级 阅览区、报告厅 800 GB 18585-2001，甲醛释放量≤0.05mg/m³

2.2 地面材料

材料名称 规格型号 主要使用区域 用量（㎡） 环保等级/执行标准

环保PVC地板 同质透心，耐磨级 阅览区、走廊 3200 GB/T 17657-2013，甲醛释放量≤0.02mg/m³

防滑陶瓷砖 哑光面，A级防滑 公共卫生间、楼梯间 900 GB 6566-2010，放射性核素限量达标

防静电地板 钢基，环保贴面 设备机房 300 GB/T 36340-2018，TVOC释放量达标

2.3 吊顶材料

材料名称 规格型号 主要使用区域 用量（㎡） 环保等级/执行标准

矿棉吸音板 环保型，A级防火 阅览区、办公区 4200 GB/T 25998-2010，无甲醛、无苯系物

铝扣板 覆膜环保型 公共卫生间、设备区 500 GB/T 23443-2009，无挥发性污染物

2.4 固定家具与木作材料

材料名称 规格型号 主要使用区域 用量（㎡） 环保等级/执行标准

E0级实木颗粒板 18mm，双饰面 书架、储物柜、办公家具 1200 GB 18580-2017，甲醛释放量≤0.025mg/m³

环保水性木器漆 净味型 木作表面涂装 280L GB/T 23983-2009，VOC≤30g/L，无苯系物

2.5 胶粘剂与密封材料

材料名称 规格型号 主要用途 用量（L/kg） 环保等级/执行标准

环保水基胶粘剂 无溶剂型 地板、墙面、木作粘接 1200L GB 18583-2008，甲醛≤0.1g/kg，无苯系物

中性硅酮密封胶 低模量，环保型 门窗、幕墙密封 800支 GB/T 14683-2017，TVOC释放量达标

三、主要装修材料检测报告汇总

3.1 墙面材料检测报告

材料名称 检测机构 报告编号 核心检测结果 达标情况

环保乳胶漆 XX建材检测中心 PYTS-PAINT-001 VOC=8.2g/L，甲醛未检出，苯系物未检出 ✅ 达标

无机预涂板 XX建筑材料研究院 PYTS-BOARD-001 甲醛、苯系物、TVOC均未检出 ✅ 达标

吸音软包布艺 XX纺织检测中心 PYTS-FABRIC-001 甲醛释放量=0.03mg/m³，符合GB 18585要求 ✅ 达标

3.2 地面材料检测报告

材料名称 检测机构 报告编号 核心检测结果 达标情况

环保PVC地板 XX塑料检测中心 PYTS-PVC-001 甲醛释放量=0.018mg/m³，TVOC=0.25mg/m³ ✅ 达标

防滑陶瓷砖 XX陶瓷检测中心 PYTS-TILE-001 放射性核素限量：I类民用建筑达标 ✅ 达标

防静电地板 XX电子材料检测中心 PYTS-ESD-001 TVOC释放量=0.3mg/m³，符合标准要求 ✅ 达标

3.3 吊顶材料检测报告

材料名称 检测机构 报告编号 核心检测结果 达标情况

矿棉吸音板 XX声学材料检测中心 PYTS-CEILING-001 甲醛、苯系物、TVOC均未检出 ✅ 达标

铝扣板 XX金属材料检测中心 PYTS-ALU-001 无挥发性污染物，符合环保要求 ✅ 达标

3.4 固定家具与木作材料检测报告

材料名称 检测机构 报告编号 核心检测结果 达标情况

E0级实木颗粒板 XX人造板检测中心 PYTS-WOOD-001 甲醛释放量=0.022mg/m³，符合E0级 ✅ 达标

环保水性木器漆 XX涂料检测中心 PYTS-WOOD-PAINT-001 VOC=28g/L，苯系物未检出 ✅ 达标

3.5 胶粘剂与密封材料检测报告

材料名称 检测机构 报告编号 核心检测结果 达标情况

环保水基胶粘剂 XX胶粘剂检测中心 PYTS-GLUE-001 甲醛=0.08g/kg，苯系物未检出 ✅ 达标

中性硅酮密封胶 XX密封材料检测中心 PYTS-SEALANT-001 TVOC释放量=0.4mg/m³，符合标准 ✅ 达标

四、材料污染物释放率控制说明

1. 预评估：所有材料进场前均进行污染物释放率预评估，确保满足《材料污染物释放率控制要求》，避免高释放材料进入施工现场。

2. 批次管理：同一材料不同批次均留存检测报告，确保批次间环保性能稳定。

3. 施工管控：采用“错峰施工+通风晾晒”工艺，避免多种高释放材料同时施工，减少污染物叠加效应。

4. 源头控制：优先选用工厂预制、现场安装的成品材料，减少现场湿作业带来的污染物释放。

五、与5.1.1条文的符合性说明

本项目选用的所有装修材料，其种类、用量均经过环保优化设计，且全部提供了第三方检测报告，检测结果均满足：

• 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022

• 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461-2019

• 相关材料环保标准

所有材料的甲醛、苯、TVOC、氨、氡等污染物释放量均符合限值要求，为项目室内空气质量达标提供了可靠的源头保障，完全满足绿色建筑评价标准 5.1.1 条文的要求。

六、提资适配说明

本报告可直接上传至 GUPA2026 评价系统，与以下资料配套使用：

1. 装修设计图纸及设计说明：验证材料选用与设计一致性

2. 建筑专业图纸及设计说明：验证材料使用区域与建筑功能匹配性

3. 各材料单项检测报告原件：作为本报告的附件支撑

4. 室内空气质量检测报告：验证材料选用后的实际室内空气质量效果

本报告完整覆盖 5.1.1 条文对装修材料环保性能的提资要求，是证明项目室内空气质量达标核心依据之一。

附件清单

1. 装修材料用量统计明细表

2. 各材料检测报告（节选）

3. 材料污染物释放率预评估汇总表