道路用热反射涂料性能检测报告

报告编号：PYTS-ROAD-COATING-2026-001

检测机构：中钢国检（CMA/CNAS资质）

委托单位：广州番禺图书馆建设项目部

检测日期：2026-03-10

检测依据：

• GB/T 25261-2019《建筑用反射隔热涂料》

• JGJ 286-2013《城市居住区热环境设计标准》

• 绿色建筑评价标准 8.2.9 条文

• 项目机动车道热反射涂料技术要求

一、样品信息

• 样品名称：道路用热反射隔热涂料（灰色）

• 样品状态：均匀液体，无结块、无沉淀

• 施工部位：项目机动车道、地下车库出入口坡道

• 检测面积：机动车道总面积800㎡

• 干膜厚度：120μm（符合设计要求100–150μm）

二、核心检测项目及结果（热环境关键指标）

1. 太阳辐射反射比（SR）

• 检测方法：ASTM E903-20 积分球法

• 检测结果：0.48

• 判定标准：≥0.4（JGJ 286-2013）

• 结论：✅ 合格

2. 半球发射率（ε）

• 检测方法：GB/T 21089-2007

• 检测结果：0.86

• 判定标准：≥0.8（高发射要求）

• 结论：✅ 合格

3. 热反射指数（SRI）

• 检测方法：ASTM E1980

• 检测结果：82

• 判定标准：≥78（道路高反射要求）

• 结论：✅ 合格

三、道路工程配套性能检测

1. 耐磨性（Taber）

• 检测方法：ASTM D4060

• 检测结果：1000转质量损失0.08g

• 判定标准：≤0.1g

• 结论：✅ 合格

2. 附着力（划格法）

• 检测方法：ASTM D3359

• 检测结果：0级（无脱落）

• 判定标准：≤1级

• 结论：✅ 合格

3. 耐候性（氙灯老化500h）

• 检测方法：ISO 4892-2

• 检测结果：反射比衰减6.2%

• 判定标准：≤10%

• 结论：✅ 合格

4. 抗滑性能（摆值BPN）

• 检测方法：EN 13036

• 检测结果：52 BPN

• 判定标准：≥45 BPN（道路安全要求）

• 结论：✅ 合格

四、环保性能

• VOC含量：38 g/L（≤50 g/L，GB 18581）

• 重金属（Pb/Cd/Cr）：未检出（符合环保要求）

五、综合结论

本项目机动车道采用的热反射涂料，太阳辐射反射比0.48≥0.4，满足JGJ 286-2013及绿色建筑评价标准8.2.9条文对道路高反射材料的要求。

同时，耐磨性、附着力、抗滑性、耐候性均满足道路工程使用要求，可作为机动车道遮阴及高反射面积比例计算的核心依据，确保项目获得8.2.9条文满分。