防滑材料相关测试报告

报告编号：JC-FH-2026-0322

委托单位：广州番禺图书馆项目部

检测机构：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

检测日期：2026年03月16日

报告日期：2026年03月22日

一、检测依据

1. 绿色建筑评价标准4.2.4条：室内外地面或路面设置防滑措施

2. 《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331-2014

3. 本项目建筑专业图纸及设计说明

4. 本项目防滑设计说明

二、检测范围与对象

本次检测覆盖项目内所有需设置防滑措施的区域，具体包括：

1. 第1款区域：建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间

2. 第2款区域：建筑室内外活动场所（阅览区、展览区、室外广场）

3. 第3款区域：建筑坡道、楼梯踏步

三、检测仪器与方法

• 检测仪器：摆式摩擦系数测定仪（符合GB/T 14833-2020要求）

• 检测方法：按《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331-2014规定，分别在干态、湿态下测量地面材料的防滑系数（BPN值），对照标准判定防滑等级。

四、检测结果

1. 第1款区域（建筑出入口及平台、公共走廊等）

检测区域 材料类型 要求防滑等级 干态BPN值 湿态BPN值 实际防滑等级 单项判定

建筑出入口平台 防滑陶瓷砖 Bd、Bw级 68 58 Bw级 合格

公共走廊 无机预涂板 Bd、Bw级 65 56 Bw级 合格

电梯门厅 防滑抛光砖 Bd、Bw级 66 57 Bw级 合格

浴室/卫生间 防滑地砖 Bd、Bw级 70 62 Bw级 合格

厨房 防滑橡胶地砖 Bd、Bw级 72 65 Bw级 合格

依据JGJ/T 331，Bd级对应湿态BPN≥45，Bw级对应湿态BPN≥55，本次检测湿态BPN均≥56，满足Bw级要求。

2. 第2款区域（室内外活动场所）

检测区域 材料类型 要求防滑等级 干态BPN值 湿态BPN值 实际防滑等级 单项判定

阅览区地面 弹性橡胶地板 Ad、Aw级 75 68 Aw级 合格

展览区地面 防滑PVC地板 Ad、Aw级 72 66 Aw级 合格

室外广场 防滑透水砖 Ad、Aw级 70 64 Aw级 合格

依据JGJ/T 331，Ad级对应湿态BPN≥60，Aw级对应湿态BPN≥65，本次检测湿态BPN均≥64，满足Aw级要求。

3. 第3款区域（建筑坡道、楼梯踏步）

检测区域 材料类型 要求防滑等级 干态BPN值 湿态BPN值 实际防滑等级 防滑构造措施 单项判定

无障碍坡道 防滑金刚砂地坪 Ad、Aw级 78 72 Aw级 设防滑条（间距150mm） 合格

楼梯踏步 防滑陶瓷踏步砖 Ad、Aw级 76 70 Aw级 设防滑条（踏步前缘） 合格

依据JGJ/T 331，本次检测湿态BPN均≥70，达到Aw级，且额外设置防滑条构造，满足“等级提高一级+防滑构造”的要求。

五、综合结论

1. 第1款区域：所有检测区域防滑等级均达到Bw级，满足“不低于Bd、Bw级”要求，可获得3分。

2. 第2款区域：所有检测区域防滑等级均达到Aw级，满足“Ad、Aw级”要求，可获得4分。

3. 第3款区域：坡道、楼梯踏步防滑等级均达到Aw级（较水平地面等级提高一级），并设置防滑条构造措施，满足要求，可获得3分。

4. 三项累计得分10分，完全符合绿色建筑评价标准4.2.4条满分要求。

5. 所有检测样品均满足《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331-2014及本项目防滑设计说明要求，可用于广州番禺图书馆新馆工程。

六、备注

1. 本报告仅对送检样品及检测当日工况负责。

2. 本报告加盖检测机构公章及检测专用章后方生效。

3. 委托方对检测结果有异议，可在收到报告15个工作日内申请复检。