防水防潮材料产品说明书

一、产品基本信息

- 产品名称：东方雨虹柔韧型聚合物水泥防水涂料

- 型号规格：单组份，20kg / 桶

- 执行标准：GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》

- 适用范围：卫生间、浴室等室内防水防潮工程，适用于混凝土、砖石结构基层。

二、产品特点

- 柔韧性好，可抵御基层细微开裂；

- 水性环保，无毒无味，符合绿色建筑环保要求；

- 粘结力强，与基层结合紧密，防水防潮效果持久。

三、技术参数

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 拉伸强度 | ≥1.8MPa |
| 断裂延伸率 | ≥200% |
| 不透水性 | 0.3MPa，30min 无渗漏 |
| 干燥时间 | 表干≤4h，实干≤8h |

四、施工工艺

- 基层处理：清洁基层，确保平整、干燥，无油污、灰尘；

- 配料：按比例混合粉料与液料，搅拌均匀；

- 涂刷：用毛刷或滚筒均匀涂刷，薄涂多遍，每遍间隔 2-4 小时；

- 养护：施工后常温养护，避免暴晒、雨淋。

五、注意事项

- 施工温度 5℃-35℃，雨雪天气禁止施工；

- 未用完材料密封保存，避免污染。

二、防水防潮材料检测报告

一、基本信息

- 报告编号：×××××

- 产品名称：东方雨虹柔韧型聚合物水泥防水涂料

- 委托单位：绿筑藏幽项目施工单位

- 检测日期：2025 年 ×× 月 ×× 日

二、检测依据

- GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》；

- 《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298-2013。

三、检测项目及结果

| 检测项目 | 技术要求 | 检测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉伸强度 | ≥1.8MPa | 2.1MPa | 合格 |
| 断裂延伸率 | ≥200% | 250% | 合格 |
| 不透水性 | 0.3MPa，30min 无渗漏 | 无渗漏 | 合格 |
| 干燥时间 | 表干≤4h，实干≤8h | 表干 3h，实干 7h | 合格 |
| 有害物质限量 | 挥发性有机物（VOC）≤120g/L | 80g/L | 合格 |

四、检测结论

本次检测的东方雨虹柔韧型聚合物水泥防水涂料，各项指标均符合 GB/T 23445-2009 标准要求，可用于绿筑藏幽项目卫生间、浴室防水防潮工程。