项目工业化内装部品送检报告

一、基本信息

- 项目名称：延续·新生·乐活

- 委托单位：延续·新生·乐活项目施工单位

- 送检部品：集成吊顶、预制橱柜

- 检测日期：2025 年 3月 17 日

二、检测依据

- 《装配式建筑评价标准》GB/T 51129-2017；

- 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580-2017；

- 相关部品企业标准及设计要求。

三、检测项目及结果

（一）集成吊顶

| 检测项目 | 技术要求 | 检测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸偏差 | 长度 ±2mm，宽度 ±1.5mm | 长度偏差 + 1.2mm，宽度偏差 - 1.0mm | 合格 |
| 平整度 | ≤2mm/m | 1.5mm/m | 合格 |
| 甲醛释放量 | ≤0.124mg/m³ | 0.08mg/m³ | 合格 |

（二）预制橱柜

| 检测项目 | 技术要求 | 检测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柜体结构强度 | 承重测试无变形、开裂 | 测试后无异常 | 合格 |
| 五金件耐久性 | 开合测试≥10 万次 | 完成 10 万次测试无故障 | 合格 |
| 甲醛释放量 | ≤0.124mg/m³ | 0.09mg/m³ | 合格 |

四、检测结论

本次送检的集成吊顶、预制橱柜工业化内装部品，各项检测指标均符合相关标准及设计要求，可用于延续·新生·乐活项目装修工程，满足绿色建筑评价中工业化内装部品的应用要求。