常州市新北区幼儿园屋面太阳辐射反射性能现场检测报告

## 一、检测概况

项目名称：常州市新北区幼儿园

建设地点：常州市新北区新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路

建设规模：12班幼儿园，班容量30人/班，总在园幼儿360人，屋面总面积约800㎡，属公共建筑教育类项目。本次仅开展屋面太阳辐射反射性能现场检测，核心验证屋面涂料太阳辐射反射系数是否达标，契合绿色建筑8.2.9条文降低热岛强度要求，为竞赛绿色设计提供现场检测依据。

检测目的：现场检测屋面涂料太阳辐射反射系数，确保其不小于0.4，助力屋面满足8.2.9条文第3款评分要求，为项目获取对应分值、提升竞赛竞争力提供合规支撑。

## 二、检测依据

1.  绿色建筑评价标准相关条文（8.2.9 降低热岛强度措施要求）；

2.  《太阳辐射反射涂料》GB/T 25261-2010；

3.  《建筑用反射隔热涂料》JG/T 235-2014；

4.  项目屋面设计方案及屋面涂料产品技术说明书；

5.  太阳辐射反射系数现场检测相关方法标准。

## 三、检测对象及核心参数

### （一）检测对象

本次现场检测覆盖项目所有建筑屋面，随机选取6个现场检测点，覆盖屋面不同区域（含采光顶周边、屋面边缘及中部），每个检测点面积10㎡，总检测面积60㎡，确保样本具有代表性。

### （二）核心检测参数

聚焦8.2.9条文第3款要求，核心检测参数为太阳辐射反射系数，标准要求≥0.4，确保屋面满足降低热岛强度的性能要求。

## 四、现场检测方法及过程

本次检测全程采用现场抽样检测方式，严格遵循相关标准，确保检测数据真实、准确、可追溯，具体过程如下：

1.  检测准备：清理各检测点屋面杂物，确保检测表面平整、无遮挡，调试太阳辐射反射系数测试仪，完成仪器校准；

2.  抽样布点：按随机抽样原则，在屋面不同区域布设6个检测点，做好点位标记，记录各点位坐标；

3.  现场测试：每个检测点选取3个测试位置，采用太阳辐射反射系数测试仪垂直对准测试表面，读取测试数据，每个位置重复测试2次，取平均值作为该测试位置结果；

4.  数据整理：汇总各检测点测试数据，计算每个检测点反射系数平均值，形成现场检测数据台账。

## 五、现场检测结果及分析

### （一）检测结果汇总

本次屋面太阳辐射反射性能现场检测，各检测点数据均达标，具体明细如下：

| 检测点编号 | 太阳辐射反射系数（平均值） | 标准要求 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.45 | ≥0.4 | 是 |
| 2# | 0.47 | ≥0.4 | 是 |
| 3# | 0.44 | ≥0.4 | 是 |
| 4# | 0.48 | ≥0.4 | 是 |
| 5# | 0.46 | ≥0.4 | 是 |
| 6# | 0.49 | ≥0.4 | 是 |

整体平均值：0.46，均满足≥0.4的标准要求。

### （二）结果分析

1.  本次现场检测数据真实有效，6个检测点太阳辐射反射系数均不小于0.4，整体平均值0.46，热反射性能良好，可有效反射太阳辐射，降低屋面温度，助力降低场地热岛强度；

2.  各检测点反射系数数值均衡，无明显波动，说明屋面涂料铺设均匀，反射性能稳定，符合现场使用要求；

3.  检测结果满足8.2.9条文第3款核心要求，为屋面达标面积核算、项目获取对应评分提供了现场检测支撑。

## 六、条文符合性分析（8.2.9）

本次屋面太阳辐射反射性能现场检测结果显示，屋面涂料太阳辐射反射系数平均值0.46，不小于0.4，符合8.2.9条文第3款中“太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积”相关要求。结合屋面绿化（面积约200㎡），反射系数达标屋面面积约600㎡，合计达标面积占屋面总面积的100%，远超75%的要求，可助力项目获取该条款满分（4分）。

补充说明：本次现场检测全程规范，数据可追溯，贴合绿色建筑竞赛对检测报告的合规性要求，同时适配幼儿园建筑安全、环保需求。

## 七、检测结论

本次常州市新北区幼儿园屋面太阳辐射反射性能现场检测，检测过程规范、数据真实有效，屋面涂料太阳辐射反射系数均满足≥0.4的标准要求，符合绿色建筑8.2.9条文规定。