常州市新北区幼儿园屋面涂料性能检测报告

## 一、检测概况

项目名称：常州市新北区幼儿园

建设地点：常州市新北区新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路

建设规模：12班幼儿园，班容量30人/班，总在园幼儿360人，场地总面积约0.8hm²（8000㎡），屋面总面积约800㎡，属公共建筑教育类项目。本次检测针对场地建筑屋面铺设的热反射涂料，重点检测其太阳辐射反射系数等核心性能，验证是否契合绿色建筑8.2.9条文降低热岛强度的要求，为竞赛绿色设计提供合规检测依据。

检测目的：确认屋面用热反射涂料的热反射性能，确保其太阳辐射反射系数不小于0.4，助力屋面满足8.2.9条文第3款评分要求，提升项目绿色竞赛竞争力，降低场地热岛强度。

## 二、检测依据

1.  绿色建筑评价标准相关条文（8.2.9 降低热岛强度措施要求）；

2.  《太阳辐射反射涂料》GB/T 25261-2010；

3.  《建筑用反射隔热涂料》JG/T 235-2014；

4.  项目屋面设计方案、屋面涂料采购合同及产品技术说明书；

5.  《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（2019年版）；

6.  相关检测方法标准及常州市绿色建筑相关要求。

## 三、检测对象及核心检测参数

### （一）检测对象

本次检测覆盖项目所有建筑屋面铺设的热反射涂料，随机选取6个检测点，覆盖不同屋面区域，确保检测全面、具有代表性，总检测面积约60㎡。

### （二）核心检测参数

结合8.2.9条文第3款要求，重点检测以下核心性能参数，聚焦热反射及适配性：

1.  太阳辐射反射系数：核心检测参数，要求不小于0.4（契合8.2.9条文第3款性能要求）；

2.  外观质量：涂料铺设均匀、无裂缝、无脱落，附着牢固，适配屋面防水需求，确保热反射性能稳定；

3.  耐候性：经模拟老化测试后，反射系数衰减不超过10%，适应室外日晒雨淋环境，保障长期降温效果。

## 四、检测方法及过程

采用现场抽样检测与实验室测试相结合的方式，严格遵循相关标准，确保数据真实准确，具体过程如下：

1.  抽样检测：随机抽取6个检测点，每个检测点面积10㎡，覆盖屋面不同区域，确保样本代表性；

2.  外观检测：目测观察涂料外观、附着情况，采用专业工具检查厚度、平整度，记录检测结果；

3.  反射系数检测：采用太阳辐射反射系数测试仪，每个检测点选取3个测试位置，取平均值作为该点结果；

4.  耐候性测试：抽取1组样品送实验室，经暴晒、雨淋循环模拟老化，检测反射系数衰减情况；

5.  结果判定：整理检测数据，对照标准及8.2.9条文要求，判定是否达标。

## 五、检测结果及分析

### （一）检测结果汇总

本次检测的屋面热反射涂料，各项性能均符合相关标准及8.2.9条文要求，具体明细如下：

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 太阳辐射反射系数 | ≥0.4 | 0.44-0.49（平均值0.46） | 是 |
| 外观质量 | 均匀、无裂缝、无脱落，附着牢固 | 铺设均匀，无裂缝脱落，附着良好 | 是 |
| 耐候性（反射系数衰减） | ≤10% | 衰减率6.8% | 是 |

### （二）结果分析

1.  太阳辐射反射系数：平均值0.46，满足8.2.9条文第3款“不小于0.4”的要求，热反射性能良好，可有效反射太阳辐射，降低屋面温度，助力降低场地热岛强度；

2.  外观及耐候性：涂料外观合格、附着牢固，耐候性达标，可长期适应室外环境，保障热反射效果长效稳定；

3.  整体评价：屋面涂料各项性能达标，可作为降低热岛强度的有效措施，助力屋面满足8.2.9条文第3款评分条件。

## 六、条文符合性分析（8.2.9）

本项目屋面涂料太阳辐射反射系数平均值0.46，不小于0.4，符合8.2.9条文第3款中“太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积”相关要求。结合屋面绿化（面积约200㎡），反射系数达标屋面面积约600㎡，合计达标面积占屋面总面积的100%，远超75%的要求，可助力项目获取该条款满分（4分）。

补充说明：屋面涂料兼顾热反射性能与防水、安全要求，适配幼儿园建筑特点，无安全隐患，结合场地遮阴、绿化措施，进一步提升降低热岛强度效果，契合绿色建筑竞赛理念。

## 七、检测结论

本次检测的常州市新北区幼儿园屋面用热反射涂料，各项性能均符合相关标准及绿色建筑8.2.9条文要求，太阳辐射反射系数达标（≥0.4），热反射性能良好，可有效降低场地热岛强度。