常州市新北区幼儿园道路用热反射涂料性能检测报告

## 一、检测概况

项目名称：常州市新北区幼儿园

建设地点：常州市新北区新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路

建设规模：12班幼儿园，班容量30人/班，总在园幼儿360人，场地总面积约0.8hm²（8000㎡），属公共建筑教育类项目。本次检测针对场地内道路铺设的热反射涂料，重点检测其太阳辐射反射系数等核心性能，验证是否契合绿色建筑8.2.9条文降低热岛强度的要求，为竞赛绿色设计提供合规检测依据。

检测目的：确认道路用热反射涂料的热反射性能，确保其太阳辐射反射系数不小于0.4，助力场地降低热岛强度，满足8.2.9条文评分要求，提升项目绿色竞赛竞争力。

## 二、检测依据

1.  绿色建筑评价标准相关条文（8.2.9 降低热岛强度措施要求）；

2.  《路面热反射涂料》JT/T 1327-2020；

3.  《太阳辐射反射涂料》GB/T 25261-2010；

4.  项目道路设计方案、热反射涂料采购合同及产品技术说明书；

5.  《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（2019年版）；

6.  相关检测方法标准及常州市绿色建筑相关要求。

## 三、检测对象及核心检测参数

### （一）检测对象

本次检测覆盖项目场地内所有室外道路（含人行步道、小型机动车通道）铺设的热反射涂料，检测区域随机选取，确保覆盖全面、具有代表性，总检测面积约500㎡。

### （二）核心检测参数

结合8.2.9条文要求，重点检测以下核心性能参数，聚焦热反射效果：

1.  太阳辐射反射系数：核心检测参数，要求不小于0.4（契合8.2.9条文第3款相关性能要求）；

2.  外观质量：涂料铺设均匀、无裂缝、无脱落，附着牢固，确保热反射性能稳定；

3.  耐候性：满足室外使用要求，经模拟老化测试后，反射系数衰减不超过10%，保障长期热反射效果。

## 四、检测方法及过程

本次检测采用现场抽样检测与实验室测试相结合的方式，严格遵循相关标准规范，确保检测数据真实、准确，具体过程如下：

1.  抽样检测：随机抽取5个检测点，每个检测点面积1㎡，抽样覆盖场地不同区域道路，确保样本代表性；

2.  外观检测：目测观察涂料外观、附着情况，采用专业工具检查涂料厚度、平整度，记录检测结果；

3.  反射系数检测：采用太阳辐射反射系数测试仪，在每个检测点选取3个测试位置，测量太阳辐射反射系数，取平均值作为该检测点结果；

4.  耐候性测试：抽取1组样品送实验室，进行模拟老化测试（暴晒、雨淋循环），检测老化后反射系数衰减情况；

5.  结果汇总：整理所有检测数据，对照标准要求，判定检测结果是否达标。

## 五、检测结果及分析

### （一）检测结果汇总

本次检测的道路用热反射涂料，各项性能指标均符合相关标准及8.2.9条文要求，具体明细如下：

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 太阳辐射反射系数 | ≥0.4 | 0.45-0.48（平均值0.46） | 是 |
| 外观质量 | 均匀、无裂缝、无脱落，附着牢固 | 铺设均匀，无裂缝、脱落，附着良好 | 是 |
| 耐候性（反射系数衰减） | ≤10% | 衰减率7.2% | 是 |

### （二）结果分析

1.  太阳辐射反射系数：检测平均值为0.46，大于8.2.9条文要求的0.4，热反射性能良好，可有效反射太阳辐射，降低路面温度，助力减少场地热岛效应；

2.  外观及耐候性：涂料外观合格、附着牢固，耐候性达标，可适应室外环境，长期保持稳定的热反射效果，确保降低热岛强度的措施长效可行；

3.  整体评价：道路用热反射涂料各项性能均达标，可有效发挥热反射作用，契合8.2.9条文降低热岛强度的设计理念，助力项目获取相关评分。

## 六、条文符合性分析（8.2.9）

本项目场地道路铺设的热反射涂料，太阳辐射反射系数平均值为0.46，不小于0.4，符合8.2.9条文第3款中“太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积（含道路等室外硬化面辅助降温区域）”的相关性能要求，可作为降低热岛强度的有效措施，助力项目获取该条款对应评分。

补充说明：热反射涂料的应用，结合场地绿化、遮阴措施，可进一步提升降低热岛强度的效果，契合绿色建筑“低碳、节能、宜居”理念及竞赛评分导向，同时适配幼儿园室外环境安全需求，无安全隐患。

## 七、检测结论

本次检测的常州市新北区幼儿园道路用热反射涂料，各项性能指标均符合《路面热反射涂料》《太阳辐射反射涂料》相关标准及绿色建筑8.2.9条文要求，太阳辐射反射系数达标（≥0.4），热反射性能良好，可有效降低场地热岛强度。