常州市新北区幼儿园防水、防潮材料产品说明书（4.1.6条文专项）

# 一、说明书前言

本说明书针对常州市新北区幼儿园（常州新北区新景花园四期12班幼儿园）防水、防潮专用材料编制，严格遵循《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））4.1.6条文“卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层”要求，适配幼儿园12班（30人/班，总规模360名幼儿）使用需求。

本项目为3层框架结构，用地位于新景花园小区东南角，东临龙六路，南临云河路，卫生间、浴室共6间，每间地面33㎡、墙面99㎡、顶棚33㎡。说明书所涉材料均为项目卫生间、浴室地面防水层、墙面防潮层、顶棚防潮层专用产品，详细列明各材料规格、性能参数、适用范围、使用方法及质量保障，全程无人工填写空缺，确保专业、规范，为绿色建筑设计竞赛申报提供专项支撑，同时为材料选用、施工及后期维护提供科学依据。

本说明书编制依据：1. 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））4.1.6条文；2. 《屋面工程质量验收规范》（GB 50207-2012）；3. 《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209-2010）；4. 本项目卫生间、浴室施工设计图纸；5. 各材料生产厂家官方技术参数及国家相关产品质量标准。

# 二、产品概况

本次选用的防水、防潮材料均为符合国家绿色建筑材料标准的合格产品，适配幼儿园潮湿环境及幼儿使用安全要求，涵盖地面防水、墙面防潮、顶棚防潮全场景，所有材料均通过国家相关质量检测，无有毒有害物质，环保达标，且能有效满足4.1.6条文对卫生间、浴室防水防潮的核心要求，具体产品种类及适配场景如下：

- 地面防水类：聚合物水泥防水涂料、SBS改性沥青防水卷材，用于卫生间、浴室地面防水层铺设，双重防护杜绝渗漏；

- 墙面防潮类：防潮底漆、水性防潮涂料，用于卫生间、浴室墙面基层处理及防潮层施工，高度1.8m，防止墙面返潮、霉变；

- 顶棚防潮类：防潮底漆、顶棚防潮腻子，用于卫生间、浴室顶棚基层防护及防潮层施工，避免顶棚结露、脱落；

- 辅助防护类：防水密封胶、防水找平层砂浆，用于基层找平、节点密封，增强防水防潮整体效果，保障施工质量。

# 三、各材料详细说明

## （一）聚合物水泥防水涂料

| 产品名称 | 聚合物水泥防水涂料（JS-II型） |
| --- | --- |
| 生产厂家 | 东方雨虹防水技术股份有限公司 |
| 规格型号 | JS-II型，厚度1.5mm，抗渗等级P6，单组份，颜色为灰色 |
| 核心性能参数 | 1. 抗压强度≥1.2MPa，抗折强度≥0.6MPa；2. 粘结强度≥1.0MPa，与混凝土、水泥砂浆基层粘结牢固；3. 抗渗等级P6，不透水压力≥0.6MPa；4. 耐温范围-10℃~80℃，适应幼儿园室内环境；5. 环保等级达到GB 18583-2008标准，无有毒有害物质，适配幼儿场所。 |
| 适用范围 | 本项目卫生间、浴室地面防水层，作为第一道防水防线，涂刷于防水找平层之上，与SBS改性沥青防水卷材配合使用，符合4.1.6条文地面防水要求。 |
| 使用方法 | 1. 基层处理：确保地面找平层平整、干燥、无裂缝、无浮尘，含水率≤9%；2. 配料搅拌：无需额外添加其他成分，直接搅拌均匀即可使用；3. 涂刷施工：分2遍涂刷，第一遍涂刷厚度0.7mm，干燥后（约4-6小时）涂刷第二遍，厚度0.8mm，涂刷方向相互垂直；4. 养护：涂刷完成后自然养护72小时，避免积水、碰撞，养护完成后铺设防水卷材。 |
| 质量保障 | 产品通过ISO9001质量体系认证，保质期12个月（密封储存于阴凉干燥处），施工后防水层使用寿命≥15年，可有效抵御卫生间、浴室地面渗水，保障使用安全。 |

## （二）SBS改性沥青防水卷材

| 产品名称 | SBS改性沥青防水卷材 |
| --- | --- |
| 生产厂家 | 东方雨虹防水技术股份有限公司 |
| 规格型号 | 厚度4mm，聚酯胎，表面覆PE膜，宽度1m，长度10m/卷，耐热度90℃，低温柔性-20℃ |
| 核心性能参数 | 1. 拉伸强度≥1000N/50mm，断裂伸长率≥30%；2. 不透水压力≥0.3MPa，无渗漏；3. 粘结强度≥1.5MPa，与聚合物水泥防水涂料层粘结紧密；4. 耐候性优良，抗老化、抗紫外线，适应室内潮湿环境；5. 施工便捷，可热熔铺贴，密封性好。 |
| 适用范围 | 本项目卫生间、浴室地面防水层，铺设于聚合物水泥防水涂料之上，作为第二道防水防线，增强地面防水效果，适配幼儿园潮湿环境，落实4.1.6条文地面防水要求。 |
| 使用方法 | 1. 基层处理：确保聚合物水泥防水涂料层干燥、平整、无杂物；2. 热熔铺贴：采用热熔法施工，加热温度控制在180-200℃，卷材搭接宽度为100mm，搭接处热熔粘结牢固，无气泡、无空鼓；3. 节点处理：阴阳角、管道根部等节点处，卷材应增设附加层，附加层宽度≥500mm；4. 验收：铺贴完成后，进行闭水试验（蓄水24小时），无渗漏即为合格。 |
| 质量保障 | 产品符合GB/T 18242-2018标准，保质期18个月（平放储存于阴凉干燥处，远离火源），施工后防水层使用寿命≥20年，有效防止地面渗漏，保障幼儿园使用安全。 |

## （三）防潮底漆

| 产品名称 | 水性防潮底漆（渗透型） |
| --- | --- |
| 生产厂家 | 立邦涂料（中国）有限公司 |
| 规格型号 | 水性渗透型，固含量≥45%，粘度20-30s（25℃），颜色为透明色，容量18L/桶 |
| 核心性能参数 | 1. 渗透深度≥5mm，可深入基层形成防护层；2. 粘结强度≥0.8MPa，增强基层与防潮层的附着力；3. 防潮效果优良，能有效阻止基层潮气渗透；4. 环保等级达到GB 18582-2008标准，无异味、无有毒有害物质，适配幼儿场所；5. 干燥时间：表干≤2小时，实干≤8小时。 |
| 适用范围 | 本项目卫生间、浴室墙面、顶棚基层处理，涂刷于基层表面，增强防潮层与基层的附着力，提升整体防潮效果，为墙面防潮涂料、顶棚防潮腻子施工奠定基础，契合4.1.6条文要求。 |
| 使用方法 | 1. 基层处理：确保墙面、顶棚基层平整、干燥、无浮尘、无油污，含水率≤10%；2. 稀释搅拌：无需稀释，直接搅拌均匀即可使用；3. 涂刷施工：采用滚筒或毛刷均匀涂刷1遍，涂刷厚度均匀，无漏涂、无流挂；4. 养护：涂刷完成后自然养护8小时，待底漆完全干燥后，进行后续防潮层施工。 |
| 质量保障 | 产品通过国家环保产品认证，保质期12个月（密封储存于阴凉干燥处，避免阳光直射），施工后可长期有效阻止基层潮气渗透，保障防潮层施工质量。 |

## （四）水性防潮涂料

| 产品名称 | 水性防潮涂料 |
| --- | --- |
| 生产厂家 | 北京东方雨虹防水工程有限公司 |
| 规格型号 | 水性，固含量≥50%，耐擦洗≥1000次，颜色为白色，粘度30-40s（25℃），容量18L/桶 |
| 核心性能参数 | 1. 附着力≥1.0MPa，与防潮底漆层粘结牢固，不易脱落；2. 防潮性能优良，能有效阻隔潮气渗透，防止墙面返潮、霉变；3. 耐擦洗性能强，易清洁，适配幼儿园频繁清洁需求；4. 环保等级达到GB 18582-2008标准，无异味、无有毒有害物质；5. 干燥时间：表干≤1.5小时，实干≤6小时。 |
| 适用范围 | 本项目卫生间、浴室墙面防潮层，涂刷于防潮底漆之上，施工高度1.8m，符合4.1.6条文“墙面应设置防潮层”的要求，防止墙面返潮、霉变，保障室内环境干燥。 |
| 使用方法 | 1. 基层处理：确保防潮底漆层干燥、平整、无浮尘、无裂缝；2. 配料搅拌：无需稀释，直接搅拌均匀即可使用；3. 涂刷施工：分2遍涂刷，第一遍涂刷厚度0.2mm，干燥后（约6小时）涂刷第二遍，厚度0.3mm，涂刷方向相互垂直，确保无漏涂；4. 养护：涂刷完成后自然养护24小时，避免碰撞、受潮，养护完成后可进行后续装饰施工。 |
| 质量保障 | 产品符合GB/T 9756-2018标准，保质期12个月（密封储存于阴凉干燥处），施工后防潮层使用寿命≥10年，能长期有效抵御墙面潮气，适配幼儿园潮湿环境。 |

## （五）顶棚防潮腻子

| 产品名称 | 耐水防潮腻子 |
| --- | --- |
| 生产厂家 | 立邦涂料（中国）有限公司 |
| 规格型号 | 耐水型，抗压强度≥0.5MPa，附着力≥1.0MPa，细度≥325目，颜色为白色，25kg/袋 |
| 核心性能参数 | 1. 耐水性能优良，浸泡24小时无软化、无脱落；2. 防潮效果好，能有效防止顶棚结露、霉变；3. 粘结强度高，与防潮底漆层粘结牢固，不易起皮；4. 施工性好，易刮涂、易打磨，平整度高；5. 环保达标，无有毒有害物质，适配幼儿场所。 |
| 适用范围 | 本项目卫生间、浴室顶棚防潮层，刮涂于防潮底漆之上，符合4.1.6条文“顶棚应设置防潮层”的要求，防止顶棚结露、霉变，保障顶棚平整、干燥。 |
| 使用方法 | 1. 基层处理：确保防潮底漆层干燥、平整、无浮尘；2. 配料搅拌：按照腻子:水=1:0.35的比例搅拌均匀，静置5分钟后再次搅拌，确保无结块；3. 刮涂施工：分2遍刮涂，第一遍刮涂厚度0.5mm，干燥后（约8小时）打磨平整，第二遍刮涂厚度0.3mm，刮涂平整；4. 养护：刮涂完成后自然养护48小时，避免受潮、碰撞，养护完成后可进行顶棚装饰。 |
| 质量保障 | 产品符合JG/T 157-2013标准，保质期6个月（存放于阴凉干燥处，防潮防水），施工后防潮腻子层使用寿命≥8年，能有效防止顶棚结露、霉变，适配幼儿园使用需求。 |

## （六）防水密封胶

| 产品名称 | 中性硅酮防水密封胶 |
| --- | --- |
| 生产厂家 | 硅宝科技股份有限公司 |
| 规格型号 | 中性硅酮型，耐候性≥20年，伸长率≥500%，硬度50-60邵氏A，容量590ml/支，颜色为透明色 |
| 核心性能参数 | 1. 粘结强度≥1.2MPa，与混凝土、涂料、卷材等材料粘结牢固；2. 防水密封性能优良，无渗漏，能有效封堵节点缝隙；3. 耐候性强，抗老化、抗紫外线、抗高低温（-50℃~150℃）；4. 伸长率高，能适应基层轻微变形，不易开裂；5. 环保达标，无有毒有害物质，适配幼儿场所。 |
| 适用范围 | 本项目卫生间、浴室地面、墙面、顶棚防水防潮层节点密封，包括阴阳角、管道根部、卷材搭接处、涂料收口处等，防止节点渗漏，增强整体防水防潮效果，保障施工质量。 |
| 使用方法 | 1. 节点处理：确保节点部位干燥、清洁、无浮尘、无油污，缝隙宽度控制在5-10mm；2. 打胶施工：将密封胶装入胶枪，均匀打入缝隙，确保胶层饱满、无气泡；3. 压平修整：打胶后立即用工具将胶层压平，使胶层与节点表面紧密贴合，多余胶液及时清理；4. 固化：施工后自然固化，表干≤2小时，实干≤24小时，固化期间避免碰撞、受潮。 |
| 质量保障 | 产品符合GB/T 14683-2017标准，保质期18个月（存放于阴凉干燥处，远离火源），固化后密封层使用寿命≥20年，能长期有效封堵节点缝隙，防止渗漏。 |

## （七）防水找平层砂浆

| 产品名称 | 防水找平层砂浆 |
| --- | --- |
| 生产厂家 | 常州本地建材有限公司 |
| 规格型号 | 水泥砂浆，强度等级M10，厚度20mm，配合比水泥:砂:水=1:3:0.5，25kg/袋 |
| 核心性能参数 | 1. 抗压强度≥10MPa，抗折强度≥2.0MPa；2. 粘结强度≥0.8MPa，与地面基层粘结牢固；3. 防水性能优良，能有效防止基层潮气上渗；4. 施工性好，易搅拌、易摊铺，平整度高；5. 材料环保，无有毒有害物质，适配幼儿场所。 |
| 适用范围 | 本项目卫生间、浴室地面找平，铺设于地面基层之上，为聚合物水泥防水涂料、防水卷材施工提供平整、牢固的基层，保障防水层施工质量，间接提升防水效果，契合4.1.6条文要求。 |
| 使用方法 | 1. 基层处理：确保地面基层平整、干燥、无浮尘、无裂缝，清理干净后洒水湿润；2. 配料搅拌：按照配合比将水泥、砂、水混合均匀，搅拌至无结块、呈均匀糊状；3. 摊铺施工：将砂浆均匀摊铺于地面基层，厚度控制在20mm，用刮杠刮平，再用抹子压光；4. 养护：摊铺完成后自然养护7天，每天洒水保湿，避免干燥开裂，养护完成后进行防水层施工。 |
| 质量保障 | 产品符合GB/T 50201-2018标准，保质期3个月（存放于阴凉干燥处，防潮防水），施工后找平层使用寿命≥15年，能为防水层提供稳定、平整的基层，保障防水效果。 |

# 四、材料适配性说明

本次选用的所有防水、防潮材料均严格适配常州市新北区幼儿园卫生间、浴室场景，完全满足4.1.6条文及国家现行相关标准要求，具体适配性如下：

- 材料性能适配：所有材料均具备优良的防水、防潮性能，地面采用“防水涂料+防水卷材”双重防护，墙面、顶棚采用“防潮底漆+防潮层”双重防护，能有效抵御卫生间、浴室潮湿环境，杜绝渗漏、返潮、霉变等问题；

- 环保安全适配：所有材料均通过国家环保检测，无有毒有害物质、无异味，符合幼儿场所使用要求，保障幼儿身体健康；

- 施工适配：材料施工便捷，相互之间粘结性好，适配幼儿园卫生间、浴室的节点构造，施工后整体防水防潮效果稳定，不易出现开裂、脱落、渗漏等问题；

- 场景适配：材料耐擦洗、易维护，适配幼儿园频繁清洁的需求，同时耐候性优良，能适应室内环境变化，使用寿命长，降低后期维护成本。

# 五、储存与运输要求

## （一）储存要求

- 所有材料均需储存于阴凉、干燥、通风的库房，远离火源、热源，避免阳光直射，库房温度控制在5-35℃，相对湿度≤75%；

- 防水涂料、防潮底漆、密封胶需密封存放，防止泄漏、受潮；防水卷材需平放，避免折叠、挤压，防止损坏卷材；防潮腻子、找平层砂浆需防潮防水，避免结块；

- 材料储存需分类摆放，做好标识，避免混放，同时远离幼儿及易燃易爆物品。

## （二）运输要求

- 运输车辆需保持干燥、清洁，避免运输过程中材料受潮、损坏；

- 防水涂料、防潮底漆、密封胶需直立放置，避免倾倒、泄漏；防水卷材需平放，固定牢固，避免运输过程中晃动、挤压；

- 运输过程中需轻拿轻放，避免碰撞、摔落，防止材料破损；

- 运输过程中需远离火源、热源，避免阳光暴晒，确保材料性能不受影响。

# 六、质量检测与验收

- 材料进场时，需提供产品合格证明、检测报告，确保材料质量符合国家相关标准及本说明书要求；

- 材料施工过程中，需严格按照本说明书规定的使用方法施工，施工节点需符合设计要求，确保施工质量；

- 施工完成后，需进行防水防潮性能检测：地面防水层进行闭水试验（蓄水24小时），墙面、顶棚防潮层进行外观检查及防潮性能测试，无渗漏、无返潮、无霉变即为合格；

- 所有检测结果需记录归档，为绿色建筑设计竞赛申报及后期维护提供依据。