1. 检测报告核心结果

产品名称：粉煤灰混凝土小型空心砌块

检测单位：XX 建筑材料检测中心

检测依据：《粉煤灰混凝土小型空心砌块》JC/T 862-2008

核心检测结果：| 检测项目 | 结果 | 标准要求 | 判定 || :--- | :--- | :--- | :--- || 抗压强度 | 10.2MPa | ≥3.5MPa | 合格 || 粉煤灰掺量 | 35% | ≥20% | 合格 || 干燥收缩值 | 0.45mm/m | ≤0.6mm/m | 合格 || 抗冻性 | 冻融 15 次后强度损失≤15% | 符合 | 合格 |

2. 检测结论

利废建材（粉煤灰砌块）各项性能指标均符合国家现行标准要求，可安全用于本项目墙体砌筑，评定为合格。
