安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告
（一）安全玻璃型式检验报告
	检测项目
	检测结果
	标准要求
	结论

	抗冲击性能
	1040g 钢球 1.5m 坠落，玻璃不破碎
	符合 GB 15763.2-2005 要求
	合格

	碎片状态
	钢化玻璃破碎后颗粒直径≤3mm，夹胶玻璃碎片不脱落
	符合 GB 15763.2-2005 要求
	合格

	可见光透射比
	≥70%
	符合建筑采光要求
	合格

	抗风压性能
	安全压差 2.2kPa，玻璃无变形、无脱落
	≥2.0kPa
	合格


检测结论：本次送检的安全玻璃样品，各项性能指标均符合国家现行标准及幼儿建筑安全要求，可用于本工程。
（二）防夹手门窗配件型式检验报告
	检测项目
	检测结果
	标准要求
	结论

	防夹手胶条缓冲性能
	冲击力吸收≥30%，无破损
	符合 QB/T 2697-2013 要求
	合格

	阻尼闭门器关闭速度
	0.4m/s
	≤0.5m/s
	合格

	缓冲滑轮阻力
	遇阻自动减速，无卡滞
	符合 JG/T 413-2013 要求
	合格

	使用寿命
	循环测试≥10 万次，性能无衰减
	≥5 万次
	合格


检测结论：本次送检的防夹手门窗配件样品，各项防夹性能指标均符合国家现行标准及幼儿使用安全要求，可有效防止幼儿开关门窗时夹伤手指。
