出具单位：XX 建筑材料检测中心日期：2026 年 03 月 10 日
一、检测样品

样品名称：道路用热反射涂料

生产单位：XX 涂料有限公司

检测依据：《路面热反射涂料》JT/T 1211-2018

二、检测结果

表格
	检测项目
	技术要求
	检测结果
	达标情况

	太阳反射比
	≥0.6
	0.72
	✅ 达标

	半球发射率
	≥0.8
	0.85
	✅ 达标

	耐磨性（转数）
	≥10000
	12000
	✅ 达标

	耐候性（氙灯老化 1000h）
	无明显粉化、开裂
	合格
	✅ 达标


三、结论

道路用热反射涂料性能符合规范要求，可有效降低路面温度。
