防滑材料及构造措施详细方案

一、设计依据

《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331-2014

《无障碍设计规范》GB 50763-2012

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017

项目建筑、室内、景观专业施工图

二、防滑等级划分与选用标准

根据JGJ/T 331规定：

Bd级：干态地面防滑等级，适用于室内一般地面，静摩擦系数（COF）≥0.5

Bw级：湿态地面防滑等级，适用于室内有水地面，湿态静摩擦系数（COF）≥0.6

Ad级：干态地面防滑等级，适用于室内外活动场地，静摩擦系数（COF）≥0.6

Aw级：湿态地面防滑等级，适用于室外有水地面或雨雪环境，湿态静摩擦系数（COF）≥0.7

三、各部位防滑措施详细说明

1. 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间

选用材料：

出入口及平台：选用花岗岩烧毛面或火烧面石材，厚度≥30mm，表面经机械火烧处理，形成粗糙纹理，干态静摩擦系数≥0.65，湿态静摩擦系数≥0.70，防滑等级达Bd级、Bw级。

公共走廊、电梯门厅：采用通体防滑地砖（吸水率≤0.5%），表面采用凹凸纹理或釉面磨砂处理，干态静摩擦系数≥0.60，湿态静摩擦系数≥0.65，防滑等级不低于Bd级、Bw级。

厨房、浴室、卫生间：选用防滑地砖，表面设置微凸点或拉槽纹理，槽宽3~5mm、间距10~15mm，湿态静摩擦系数≥0.70；地砖与墙交接处设置止水坎，确保湿区防滑与防水协同。

构造与施工要点：

粘结层采用聚合物水泥砂浆，确保面层与基层粘结牢固，无空鼓

卫生间、浴室地面设置拉槽防滑处理，槽深2~3mm，槽间距10~15mm，方向与水流方向一致，便于排水

地面找坡坡度≥1%，确保积水快速排向地漏，减少湿滑风险

材料进场时提供防滑性能检测报告，现场随机抽检复核

2. 建筑室内外活动场地

室内活动场地（健身房）：

选用橡胶地垫，厚度≥8mm，表面为凹凸纹理或波纹面，干态静摩擦系数≥0.70，防滑等级达Ad级

橡胶地垫底层设弹性缓冲层，面层耐磨耐压，适用于高频率使用区域

拼接缝采用无缝焊接或压条固定，确保无高差、无绊倒风险

室外活动场地：

选用透水混凝土（面层采用露骨料处理，粒径3~5mm）或防滑塑胶地面（EPDM颗粒，厚度≥13mm）

湿态静摩擦系数≥0.70，防滑等级达Aw级

面层设置微细纹理或凹凸颗粒，增强雨雪天气防滑性能

场地周边设置排水沟，避免积水影响防滑效果

施工要点：

透水混凝土分层浇筑，压实度≥95%，表面拉毛处理，粗糙度均匀

塑胶地面底层涂刷防水胶粘剂，面层颗粒均匀铺撒，固化后无起砂、脱粒

活动场地边缘设置警示色带（黄色或红色），提醒使用者注意地面变化

3. 建筑坡道、楼梯踏步

楼梯踏步：

踏步面层：选用防滑地砖（Ad级）或花岗岩火烧面（厚度≥30mm），干态静摩擦系数≥0.70

防滑条：踏步前缘设置金刚砂防滑条（宽30mm、凸出高度3~5mm）或不锈钢防滑条（宽25mm、凸出高度3mm），与踏步面层平顺过渡

防滑条固定：采用专用胶粘剂+不锈钢沉头螺钉双重固定，确保长期使用不松动

踏步边缘：设置黄色警示色带，与面层对比鲜明，视觉警示明显

坡道：

面层构造：采用防滑花岗岩火烧面或防滑地砖（Aw级），湿态静摩擦系数≥0.70

防滑凹槽：坡道表面设置横向防滑凹槽，槽宽5~8mm、深3~5mm、间距≤150mm，与坡道方向垂直，增强防滑效果

坡道入口：设置缓冲平台（长度≥1.5m），平台面层与坡道同防滑等级，避免直接由水平进入坡道时滑倒

两侧：设置不锈钢防滑扶手，高度0.85m，便于使用者抓扶

施工要点：

防滑条与踏步面层同步安装，凸出高度均匀，无毛刺

坡道防滑凹槽采用专用模具压制成型，槽底圆滑，无积水死角

所有防滑构造与基层连接牢固，预留变形缝，适应温度变化

4. 材料选用与验收要求

材料选用：

所有防滑地面材料均选用符合国家现行标准的产品，并具备型式检验报告

防滑地砖、石材、橡胶地垫、透水混凝土、塑胶地面等均应提供防滑性能检测报告，检测结果满足JGJ/T 331规定的相应等级要求

施工验收：

施工过程中严格控制面层平整度（±3mm/2m），防滑构造尺寸偏差≤2mm

完工后随机抽取不少于5个点位进行现场防滑性能测试（采用摆式摩擦系数测定仪或静摩擦系数测定仪），测试结果应满足设计等级要求

建立防滑地面验收记录档案，纳入竣工资料

四、总结

本项目根据《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331，针对不同功能区域分别设置了对应等级的防滑措施：出入口及公共区域采用Bd/Bw级防滑地砖，室内外活动场地采用Ad/Aw级橡胶地垫或透水混凝土，楼梯及坡道增设防滑条、防滑凹槽及警示色带。所有材料均提供检测报告，施工过程严格控制质量，确保防滑效果长期有效，满足绿色建筑评价要求。