相关主要结构用料的检测

报告编号：MA-JG-JC-2026-001

项目名称：绿智共生：旧里焕新——马鞍山XX老旧小区绿色化智能化一体改造

检测单位：[第三方检测机构全称]

检测日期：2026年03月25日

工程部位：主体结构、地基加固、围护结构

一、结构用钢材（钢筋）检测报告

1. 基本信息

- 材料名称：HRB400级热轧带肋钢筋

- 规格型号：Φ12、Φ16、Φ20

- 生产厂家：[钢厂名称]

- 检测依据：GB 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》

2. 检测结果

检测项目 技术要求 实测值 结论

屈服强度 ≥400 MPa 425~440 MPa 合格

抗拉强度 ≥540 MPa 560~580 MPa 合格

断后伸长率 ≥16% 18%~20% 合格

弯曲性能 180°无裂纹 合格 合格

重量偏差 ±7% -3%~+2% 合格

3. 结论

所检钢筋力学性能符合GB 1499.2-2018标准要求，可用于本工程主体结构受力构件。

二、结构用混凝土检测报告

1. 基本信息

- 混凝土强度等级：C25（基础/楼板）、C30（构造柱/圈梁）

- 养护方式：标准养护

- 检测依据：GB/T 50107-2010《混凝土强度检验评定标准》

2. 检测结果

强度等级 设计强度（MPa） 实测立方体抗压强度（MPa） 评定结果

C25 25 28.3~30.5 合格

C30 30 32.1~34.7 合格

3. 结论

混凝土强度满足设计及规范要求，结构承载性能可靠。

三、地基加固用水泥土搅拌桩材料检测报告

1. 基本信息

- 材料名称：P.O 42.5普通硅酸盐水泥

- 检测依据：GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》、JGJ 79-2012《建筑地基处理技术规范》

2. 检测结果

检测项目 技术要求 实测值 结论

3d抗压强度 ≥17.0 MPa 19.2 MPa 合格

28d抗压强度 ≥42.5 MPa 45.8 MPa 合格

安定性 合格 合格 合格

水泥掺量 15%~18% 16.5% 合格

无侧限抗压强度 ≥1.2 MPa（90d龄期） 1.5 MPa 合格

3. 结论

水泥性能及水泥土搅拌桩强度满足地基加固设计要求，复合地基承载力特征值≥180 kPa。

四、围护结构用保温材料检测报告

1. 基本信息

- 材料名称：XPS挤塑聚苯板（外墙/屋面）

- 规格型号：70mm（外墙）、80mm（屋面）

- 检测依据：GB/T 10801.2-2021《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》

2. 检测结果

检测项目 技术要求 实测值 结论

导热系数 ≤0.030 W/(m·K) 0.029 W/(m·K) 合格

表观密度 ≥28 kg/m³ 34.5 kg/m³ 合格

压缩强度 ≥250 kPa 260 kPa 合格

体积吸水率 ≤1.0% 0.7% 合格

尺寸稳定性 ≤1.5% 0.8% 合格

3. 结论

保温材料热工及力学性能符合节能与耐久设计要求，适配安徽地区气候条件。

五、围护结构用防水卷材检测报告

1. 基本信息

- 材料名称：SBS改性沥青防水卷材（4mm+3mm双层）

- 检测依据：GB 18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》

2. 检测结果

检测项目 技术要求 实测值 结论

拉力 ≥800 N/50mm 850 N/50mm 合格

延伸率 ≥30% 35% 合格

耐热度 90℃，2h无流淌、滴落 合格 合格

低温柔度 -20℃，无裂纹 合格 合格

不透水性 0.3MPa，30min无渗漏 合格 合格

3. 结论

防水卷材性能满足屋面防水等级Ⅱ级要求，设计使用寿命≥15年。

六、外窗用断桥铝合金及玻璃检测报告

1. 基本信息

- 窗框材料：60系列断桥铝合金型材

- 玻璃：5+12A+5中空玻璃（充氩气）

- 检测依据：GB/T 8478-2020《铝合金门窗》、GB/T 11944-2012《中空玻璃》

2. 检测结果

检测项目 技术要求 实测值 结论

型材壁厚 ≥1.4 mm 1.5 mm 合格

传热系数 ≤2.2 W/(㎡·K) 2.1 W/(㎡·K) 合格

气密性等级 ≥6级 7级 合格

水密性等级 ≥3级 4级 合格

隔声性能 ≥30 dB 35 dB 合格

3. 结论

外窗性能满足节能、气密、水密及隔声设计要求，符合绿色建筑评价标准。

七、综合结论

本工程**主要结构用料（钢筋、混凝土、水泥土、保温材料、防水卷材、外窗材料）**经第三方检测，各项性能指标均符合国家现行规范、设计文件及马鞍山市老旧小区改造技术要求，可保障建筑结构安全与围护结构耐久性能。