马鞍山老旧小区改造工程地质勘察报告

项目名称：绿智共生·旧里焕新——老旧小区绿色化智能化一体改造

勘察单位：[勘察单位全称]

勘察等级：岩土工程详细勘察

勘察日期：2026年3月25日

工程地点：安徽省马鞍山市雨山区

一、工程概况

1.1 项目背景

本项目为马鞍山市老旧小区改造工程，涉及砖混结构多层住宅（6层以下）围护结构节能、屋面光伏、地基基础加固、地下管网改造、景观道路提升等内容。

1.2 勘察目的

- 查明场地地层结构、岩土工程性质

- 确定地下水位与水文条件

- 评估地基稳定性与抗震性能

- 为地基基础、管网施工提供设计依据

1.3 勘察依据

- GB 50021-2001（2009版）《岩土工程勘察规范》

- GB 50007-2011《建筑地基基础设计规范》

- GB 50011-2010（2016版）《建筑抗震设计规范》

- GB/T 50123-2019《土工试验方法标准》

- 《安徽省城镇老旧小区改造技术导则（2023）》

- 项目1:500地形图、现状管线资料

二、勘察方法与工作量

2.1 勘察手段

1.工程地质测绘（范围50m）

2.钻探（12个钻孔，控制孔3个）

3.标准贯入试验（SPT）

4.静力触探（CPT）

5.平板载荷试验

6.室内土工试验（原状土36组、扰动土12组）

7.地下水位观测

8.**地质雷达（GPR）**排查地下空洞与管线

2.2 工作量汇总

项目 数量 说明

钻孔 12个 孔深6–12m，深入持力层≥2m

原状土样 36组 全覆盖各土层

SPT 42组 黏土/粉土层每1.5m一组

CPT 3段 连续土层测试

载荷试验 3组 地基承载力验证

地下水位 12孔 初见/稳定水位观测

三、场地工程地质条件（马鞍山本地典型地层）

3.1 地形地貌

马鞍山位于长江下游冲积平原区，场地为长江一级阶地，地形平坦，高程7.5–8.2m，整体北高南低，坡度＜2%。

3.2 地层岩性（马鞍山典型冲洪积层）

根据钻探与试验结果，场地自上而下分为4层，均为马鞍山本地典型土层。

第①层 素填土（Q₄ᵐˡ）

- 颜色：黄褐色、灰黄色

- 状态：松散，含碎砖、碎石、植物根系

- 层厚：1.0–2.5m

- 工程参数：

- 天然含水率：28%–35%

- 密度：1.60–1.75 g/cm³

- 承载力特征值：fₐₖ=60–80 kPa（不宜作持力层）

- 压缩模量：Eₛ=1.5–2.2 MPa

第②层 粉质黏土（Q₄ₐₗ₊ₚₗ）（马鞍山主要持力层）

- 颜色：褐黄色、灰黄色

- 状态：可塑–硬塑，局部软塑

- 层厚：2.0–4.5m

- 工程参数：

- 天然含水率：22%–28%

- 密度：1.80–1.90 g/cm³

- 承载力特征值：fₐₖ=120–150 kPa

- 压缩模量：Eₛ=4.5–6.5 MPa

- 内摩擦角：φ=18°–22°

- 黏聚力：c=25–35 kPa

第③层 粉土（Q₄ₐₗ₊ₚₗ）

- 颜色：灰黄色

- 状态：稍密–中密

- 层厚：1.5–3.0m

- 工程参数：

- 标准贯入锤击数：N=6–12

- 承载力特征值：fₐₖ=100–130 kPa

- 渗透系数：k=1.0×10⁻⁴ cm/s

第④层 强风化泥质砂岩（J₃ₓ）（马鞍山基岩）

- 颜色：紫红色、灰红色

- 状态：强风化，裂隙发育

- 层厚：3.0–5.0m

- 工程参数：

- 承载力特征值：fₐₖ=250–300 kPa

- 压缩模量：Eₛ=25–35 MPa

- 岩芯采取率：60%–70%

- 推荐为优选持力层

四、水文地质条件（马鞍山本地典型）

4.1 地下水类型

场地地下水为潜水，赋存于粉质黏土、粉土层孔隙中。

4.2 水位特征

- 初见水位埋深：2.5–3.0m

- 稳定水位埋深：2.8–3.2m

- 年变幅：1.0–1.5m

- 水质评价：对混凝土无腐蚀性，对钢结构弱腐蚀性

4.3 地下水对施工影响

- 基础需低于地下水位≥0.5m

- 建议采用轻型井点降水

- 粉质黏土渗透系数小，降水难度中等

五、地震效应

- 抗震设防烈度：6度

- 设计加速度：0.05g

- 场地类别：Ⅱ类

- 特征周期：0.35s

- 无液化风险，粉质黏土、粉土均稳定

六、地基基础设计建议（重点加固方案）

6.1 持力层选择

1–2号楼（东侧沉降区）

- 素填土过厚，需地基加固

- 建议采用水泥土搅拌桩加固至强风化砂岩顶面

3–6号楼

- 直接采用天然地基

- 以粉质黏土为持力层（fₐₖ=120–150kPa）

- 若荷载大（如光伏支架），选用强风化泥质砂岩（fₐₖ≥250kPa）

6.2 基础形式建议

住宅主体（砖混）

- 条形基础，埋深1.5–2.0m

屋面光伏支架

- 独立基础，埋深1.0–1.5m

- 锚入强风化泥质砂岩≥0.5m

管网与道路

- 管沟：砂石垫层150–200mm

- 道路：级配碎石基层300–400mm

七、地基加固设计（马鞍山老旧小区最常用）

7.1 东侧1–2号楼沉降区加固方案

采用水泥土搅拌桩（DSM）

- 桩径：500mm

- 桩距：1.2m

- 加固深度：1.0–6.0m（至强风化砂岩顶面）

- 水泥掺量：15%–18%

- 单桩承载力：≥120kN

- 加固后承载力：fₐₖ≥180kPa

施工步骤

1.场地整平

2.定位打桩

3.喷浆搅拌（水灰比0.45–0.55）

4.成桩养护7天

5.载荷试验验收（≥180kPa）

八、结论与建议

1.场地稳定，无滑坡、岩溶等不良地质，适宜改造。

2.素填土不宜作持力层，粉质黏土与强风化砂岩为优选。

3.1–2号楼需先加固地基，再实施基础工程。

4.施工需做好降水与防水措施。

5.屋面光伏支架基础应锚入强风化砂岩，确保稳定。

6.地下管线密集区需先普查、再施工，避免空洞与破损。