计算书

一、外墙做法（节能改造+防水）

1. 基层处理

​

- 清理原有外墙空鼓、开裂部位，铲除松动抹灰层，修补裂缝（采用聚合物水泥砂浆）。

​

- 界面剂涂刷一遍，增强新老材料粘结力。

​

2. 保温层

​

- 材料：挤塑聚苯板（XPS） 或 模塑聚苯板（EPS），厚度 70mm（满足安徽地区节能65%要求）。

​

- 施工：采用粘锚结合工艺，粘结砂浆满粘率≥40%，机械锚栓（塑料膨胀锚栓）每平方米≥6个，锚入混凝土基层≥50mm。

​

3. 抗裂防护层

​

- 抹抗裂砂浆（厚度3-5mm），压入耐碱玻纤网格布（搭接宽度≥100mm），防止开裂。

​

- 阴阳角部位增设加强网，门窗洞口四角做45°斜向加强网。

​

4. 饰面层

​

- 柔性耐水腻子找平2遍，打磨平整。

​

- 弹性外墙涂料（浅灰色），具备透气、耐候、抗裂性能，避免热桥效应。

二、屋面做法（平屋顶+光伏适配）

1. 结构层

​

- 原有钢筋混凝土屋面板（厚度≥120mm），清理表面浮灰、油污。

​

2. 找坡层

​

- 1:8水泥珍珠岩找坡，坡度2%，最薄处20mm，坡向排水口。

​

3. 保温层

​

- 挤塑聚苯板（XPS），厚度80mm，错缝铺设，板缝用聚氨酯发泡剂填充。

​

4. 找平层

​

- 20mm厚1:3水泥砂浆找平，表面拉毛处理。

​

5. 防水层

​

- 两道SBS改性沥青防水卷材（厚度4mm+3mm），热熔法施工，搭接宽度≥100mm。

​

- 女儿墙、落水口、光伏锚点等部位做防水附加层（宽度≥500mm）。

​

6. 光伏支架层

​

- 光伏支架通过M12膨胀螺栓锚入混凝土基层，锚点间距1.5m×1.8m，螺栓根部做丁基胶带+密封胶双重防水处理。

三、外窗做法（节能改造）

1. 窗型与材料

​

- 断桥铝合金窗（60系列），中空玻璃（5+12A+5），充氩气，满足传热系数K≤2.2 W/(㎡·K)。

​

- 开启方式：外平开或内开内倒，避免占用室内空间。

​

2. 安装工艺

​

- 拆除原有木窗/钢窗，清理洞口，安装副框（镀锌方管）。

​

- 窗框与墙体之间填充聚氨酯发泡剂，外侧打耐候密封胶，内侧做防水砂浆收口。

​

- 五金件采用不锈钢材质，密封条为三元乙丙橡胶，保证气密性与水密性。

四、分户墙/楼板做法（隔声优化）

1. 分户墙

​

- 原有240mm厚烧结粘土砖墙，两侧各抹20mm厚水泥砂浆。

​

- 若隔声不足，可增设12mm厚纸面石膏板+50mm岩棉隔声层（面密度≥20kg/㎡）。

​

2. 楼板

​

- 钢筋混凝土楼板（厚度≥120mm），面层铺设8mm厚橡胶隔声垫+20mm厚细石混凝土，降低撞击声。

五、热桥处理（关键节能节点）

- 阳台挑板、圈梁、构造柱等热桥部位，粘贴20mm厚保温板，外包抗裂砂浆+网格布。

​

- 门窗洞口四周、女儿墙顶部，均做保温包覆，避免局部热量流失。