材料清单

一、防水、防潮材料清单

序号 材料名称 规格型号 适用部位 单位 数量 生产厂家 备注

1 聚合物水泥基防水涂料（双组份） Ⅰ型，1.5mm厚 卫生间、浴室地面防水层 ㎡ 320 [厂家名称] 两道涂刷，总厚度≥1.5mm

2 聚合物水泥防水砂浆 干混型，20mm厚 卫生间、浴室墙面找平+防水层 ㎡ 480 [厂家名称] 兼具找平与防水功能

3 水泥基渗透结晶型防水涂料 Ⅰ型 墙面、顶棚防潮层 ㎡ 260 [厂家名称] 渗透结晶，提升抗渗性

4 耐候硅酮密封胶 中性，300ml/支 管根、地漏、阴阳角等节点密封 支 120 [厂家名称] 防水、防霉、耐老化

5 聚乙烯丙纶防水卷材 0.7mm厚 局部渗漏加强层（管根、地漏） ㎡ 45 [厂家名称] 与防水涂料复合使用

6 防潮腻子 柔性耐水型 墙面、顶棚防潮找平 ㎡ 300 [厂家名称] 低VOC，适配室内环境

7 防水保护层细石混凝土 C20，50mm厚 卫生间地面防水层保护层 ㎡ 320 [搅拌站名称] 保护防水层免受破坏

二、防水、防潮材料产品说明书（节选）

1. 聚合物水泥基防水涂料（双组份）

- 产品特点：无毒环保、粘结力强、耐水耐腐蚀，可在潮湿基层施工，适配老旧小区卫生间改造。

- 执行标准：GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》Ⅰ型。

- 施工要点：基层清理→涂刷底涂→两道面涂（间隔≥4h）→养护≥48h。

- 质保期限：产品质保5年，工程质保2年。

2. 聚合物水泥防水砂浆

- 产品特点：早强高强、抗渗防水、粘结牢固，可直接作为墙面找平层。

- 执行标准：JC/T 2090-2011《聚合物水泥防水砂浆》。

- 施工要点：基层湿润→分层抹压（每层≤10mm）→养护≥7d。

- 质保期限：产品质保3年，工程质保2年。

3. 水泥基渗透结晶型防水涂料

- 产品特点：渗透结晶、自修复、耐候性强，适用于墙面、顶棚防潮。

- 执行标准：GB 18445-2012《水泥基渗透结晶型防水材料》Ⅰ型。

- 施工要点：基层打磨→涂刷两道（总厚度≥1.0mm）→养护≥7d。

- 质保期限：产品质保5年，工程质保2年。

三、防水、防潮材料检测报告

报告编号：MA-FS-JC-2026-001

项目名称：绿智共生：旧里焕新——马鞍山XX老旧小区绿色化智能化一体改造

检测单位：[第三方检测机构全称]

检测日期：2026年03月25日

1. 聚合物水泥基防水涂料检测结果

检测项目 技术要求 实测值 结论

拉伸强度 ≥1.2 MPa 1.5 MPa 合格

断裂伸长率 ≥80% 92% 合格

粘结强度 ≥1.0 MPa 1.2 MPa 合格

不透水性 0.3MPa，30min无渗漏 合格 合格

耐水性 168h浸泡无起泡、脱落 合格 合格

2. 聚合物水泥防水砂浆检测结果

检测项目 技术要求 实测值 结论

抗压强度（28d） ≥30 MPa 35 MPa 合格

抗折强度（28d） ≥8 MPa 9.5 MPa 合格

抗渗压力 ≥1.0 MPa 1.2 MPa 合格

粘结强度 ≥1.0 MPa 1.3 MPa 合格

3. 水泥基渗透结晶型防水涂料检测结果

检测项目 技术要求 实测值 结论

安定性 合格 合格 合格

凝结时间 初凝≥20min，终凝≤24h 初凝25min，终凝18h 合格

抗渗压力（28d） ≥0.8 MPa 1.0 MPa 合格

二次抗渗压力 ≥0.6 MPa 0.8 MPa 合格

4. 综合结论

本项目卫生间、浴室地面防水层及墙面、顶棚防潮层所用材料均符合国家现行规范、设计文件及《住宅室内防水工程技术规范》GB 50327-2019要求，材料性能达标，可保障防水、防潮效果。