装饰材料性能检测报告

装饰装修材料性能检测报告

项目名称：绿智共生：旧里焕新——马鞍山XX老旧小区绿色化智能化一体改造

测试日期：2026年03月25日

一、检测依据

- 《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476-2019

- 《建筑用钢结构防腐涂料》JG/T 224-2007

- 项目装修设计图纸及技术要求

二、检测对象

1.外墙装饰材料：外墙涂料、保温装饰一体化板

2.防水和密封材料：耐候密封胶、防水涂料

3.室内装饰装修材料：环保乳胶漆、防潮腻子、复合地板

三、检测项目与结果

（一）外墙装饰材料

检测项目 技术要求 实测结果 判定

耐候性（氙灯老化） 1000h无粉化、开裂、变色 无粉化、开裂，色差ΔE≤2 ✅

附着力 ≥1级 1级 ✅

抗紫外线性能 紫外老化500h后性能保留率≥90% 92% ✅

（二）防水和密封材料

检测项目 技术要求 实测结果 判定

拉伸模量 ≤0.4MPa 0.35MPa ✅

断裂伸长率 ≥500% 560% ✅

耐水性 168h浸泡无起泡、脱落 无起泡、脱落 ✅

防霉等级 0级 0级 ✅

（三）室内装饰装修材料

检测项目 技术要求 实测结果 判定

耐磨性（地板） 转数≥6000转 7200转 ✅

耐擦洗性（乳胶漆） ≥2000次无露底 2500次无露底 ✅

防潮性能（腻子） 24h吸水厚度膨胀率≤2% 1.5% ✅

环保性能 甲醛、TVOC符合GB 50325-2020要求 达标 ✅