防滑材料相关检测报告

防滑材料相关测试报告

项目名称：绿智共生：旧里焕新——马鞍山XX老旧小区绿色化智能化一体改造

报告编号：MA-FH-CS-2026-001

测试日期：2026年03月25日

1. 测试依据

- 《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331-2014

- 项目建筑专业图纸与设计说明

- 防滑设计要求

2. 测试对象

- 测试部位：建筑走道、楼梯踏步地面

- 材料类型：防滑地砖、防滑坡道面层材料

- 测试数量：走道、楼梯各3处代表性点位

3. 测试项目与结果

3.1 走道地面防滑测试

测试项目 技术要求 实测结果 判定

干态防滑系数 ≥0.6 0.68

湿态防滑系数 ≥0.5 0.57

表面耐磨性 磨耗量≤0.05g/1000r 0.03g/1000r

3.2 楼梯踏步防滑测试

测试项目 技术要求 实测结果 判定

干态防滑系数 ≥0.6 0.72

湿态防滑系数 ≥0.5 0.61

防滑条粘结强度 ≥1.0MPa 1.3MPa

3.3 坡道防滑测试

测试项目 技术要求 实测结果 判定

防滑等级 不低于Ad级 Ad级

水平防滑等级 与坡道一致 一致

抗滑构造耐久性 1000次摩擦后无明显磨损 合格