防水、防潮相关材料检测报告

检测日期：2026 年 3 月 25

报告编制单位：内蒙古科技大学建筑与艺术设计学院

项目名称：绿野・牧歌 —— 基于双碳背景下一站式文化便民垂直综合楼

建设地点：内蒙古鄂尔多斯达拉特旗旗中心

检测范围：项目屋面、外墙、厨卫及便民服务区域防水、防潮核心材料

一、检测依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

- 《建筑防水卷材试验方法》GB/T 328-2024

- 《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2018

- 《建筑密封材料试验方法》GB/T 13477-2017

- 《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》GB 18582-2020

- 本项目防水、防潮工程材料采购技术要求及设计文件

二、检测概况

本次检测针对项目防水、防潮工程所用核心主材及关键辅材开展性能检测，含屋面防水卷材、外墙防水涂料、光伏幕墙密封胶、厨卫防水粘结材料等共 16 类材料，检测样品均为现场进场批次，抽样过程符合规范要求，检测项目涵盖耐低温性、防水抗渗性、环保性、耐久性四大核心维度，适配严寒 C 区气候特征及绿建办公建筑三星级标准要求。

所有检测样品均具备出厂合格证、绿色建材认证证书（或环保检测报告），检测结果作为材料进场验收及绿建三星级评审备查依据。

三、核心材料检测结果

（一）屋面防水核心材料

表格

| 材料名称 | 规格型号 | 检测项目 | 检测结果 | 规范 / 设计要求 | 判定 | 绿建三星级适配点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐低温改性沥青防水卷材 | 4mm 厚 SBS Ⅱ 型 | 低温柔性、耐根穿刺、抗渗性 | 低温柔性 - 25℃无裂纹，耐根穿刺等级 Ⅰ 级，抗渗压力≥0.3MPa | 低温柔性≤-25℃，耐根穿刺≥Ⅰ 级，抗渗压力≥0.3MPa | 合格 | 绿色建材认证，严寒区耐久性，屋面节能防水 |
| 水泥基渗透结晶防水涂料 | Ⅰ 型 | 抗渗等级、粘结强度、耐冻融性 | 抗渗等级 P12，粘结强度≥1.0MPa，冻融循环 25 次无破损 | 抗渗等级≥P10，粘结强度≥0.8MPa，耐冻融≥20 次 | 合格 | 无机环保，资源可循环，与基层同寿命 |
| 保温防潮隔汽膜 | 0.3mm 厚 聚乙烯丙纶 | 透气阻水性、热传导系数、耐低温性 | 透气量 520g/㎡・24h，热传导系数 0.038W/(m・K)，-30℃无脆裂 | 透气量≥500g/㎡・24h，热传导系数≤0.04W/(m・K)，-25℃无脆裂 | 合格 | 提升屋面围护节能性，减少冷热桥 |

（二）外墙防水防潮核心材料

表格

| 材料名称 | 规格型号 | 检测项目 | 检测结果 | 规范 / 设计要求 | 判定 | 绿建三星级适配点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双组份丙烯酸外墙弹性防水涂料 | 通用型 | 低温柔性、拉伸强度、VOC 含量 | 低温柔性 - 20℃无裂纹，拉伸强度 1.8MPa，VOC 含量 65g/L | 低温柔性≤-20℃，拉伸强度≥1.5MPa，VOC≤80g/L | 合格 | 绿色建材认证，低污染，适配室内环境质量 |
| 中性硅酮 BIPV 光伏幕墙密封胶 | 耐候结构型 | 耐候性、粘结强度、无甲醛含量 | 人工老化 1000h 无开裂，粘结强度≥0.6MPa，甲醛未检出 | 人工老化≥800h 无开裂，粘结强度≥0.5MPa，无甲醛 | 合格 | 光伏幕墙配套防水，与光伏组件兼容，环保低污染 |
| 节能型防水透气膜 | 高分子纺粘布型 | 透气阻水性、抗风揭强度、耐低温 | 透气量 550g/㎡・24h，抗风揭强度≥2.0kPa，-25℃无破损 | 透气量≥500g/㎡・24h，抗风揭强度≥1.5kPa，-20℃无破损 | 合格 | 提升外墙围护节能性，适配严寒区风沙气候 |
| 304 不锈钢防水套管 | DN20-DN100 | 抗锈性、止水密封性、耐久性 | 盐雾试验 500h 无锈斑，止水密封无渗漏，设计耐久性≥50 年 | 盐雾试验≥400h 无锈斑，止水密封无渗漏，耐久性≥30 年 | 合格 | 全生命周期耐久，减少后期维护更换 |

（三）厨卫及便民服务区域防水材料

表格

| 材料名称 | 规格型号 | 检测项目 | 检测结果 | 规范 / 设计要求 | 判定 | 绿建三星级适配点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厨卫专用双组份聚氨酯防水涂料 | 1.5mm 厚 | 防霉性、抗渗性、VOC 含量 | 防霉等级 0 级，抗渗压力≥0.2MPa，VOC 含量 78g/L | 防霉等级≤1 级，抗渗压力≥0.2MPa，VOC≤100g/L | 合格 | 低 VOC，室内环境友好，适配厨卫潮湿环境 |
| 防水型陶瓷地砖粘结剂 | 粉状 | 抗压强度、防水性、原料循环率 | 抗压强度 22MPa，浸水粘结强度≥1.0MPa，原料循环率≥30% | 抗压强度≥20MPa，浸水粘结强度≥0.8MPa，原料循环率≥20% | 合格 | 绿色建材认证，资源循环利用 |
| 地漏专用硅胶防水芯 | 通用型 | 防渗漏性、耐老化性、节水适配性 | 水封高度 50mm，防渗漏无滴漏，人工老化 500h 无变形 | 水封高度≥50mm，防渗漏无滴漏，人工老化≥400h 无变形 | 合格 | 适配绿建节水系统，提升厨卫防水密封性 |

（四）通用防水防潮辅材

表格

| 材料名称 | 规格型号 | 检测项目 | 检测结果 | 规范 / 设计要求 | 判定 | 绿建三星级适配点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 304 不锈钢防水卷材收口压条 | 30mm 宽 | 抗冻锈性、固定强度 | 盐雾试验 400h 无锈斑，固定拉拔强度≥3.0kPa | 盐雾试验≥300h 无锈斑，拉拔强度≥2.0kPa | 合格 | 可回收，资源循环，严寒区耐候 |
| 丁基橡胶防水胶带 | 50mm 宽 | 低温粘结性、密封性、无溶剂 | -20℃粘结强度≥0.5MPa，密封无渗漏，无有机溶剂添加 | -15℃粘结强度≥0.4MPa，密封无渗漏，无溶剂 | 合格 | 绿色施工，施工过程无污染 |
| 内墙防霉防潮环保腻子 | 耐水型 | VOC 含量、甲醛含量、防霉性 | VOC 含量 35g/L，甲醛未检出，防霉等级 0 级 | VOC≤50g/L，甲醛≤0.01g/kg，防霉等级≤1 级 | 合格 | 低污染，适配室内环境质量三星级要求 |

四、综合检测结论

- 本次检测的项目防水、防潮所有核心材料，各项性能指标均符合国家现行规范及项目设计要求，耐低温性、防水抗渗性、耐久性均适配内蒙古鄂尔多斯达拉特旗严寒 C 区的气候特征，可满足工程实际使用需求。

- 所有材料环保性能达标，VOC、甲醛等有害物质含量均满足绿建办公建筑三星级对室内环境质量的要求，绿色建材应用比例≥80%，具备绿色建材认证或环保检测合格证明，符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 中关于绿色建材应用、资源循环利用的核心指标。

- 光伏幕墙密封胶、防水透气膜等配套材料，与项目 BIPV 光伏系统、节能围护结构适配性良好，防水节点设计可保障可再生能源设施及节能系统的长期稳定运行，满足绿建三星级对可再生能源应用、围护结构节能的要求。

- 本次检测样品均为现场进场有效批次，检测结果真实有效，可作为本项目防水、防潮工程材料验收及绿色建筑办公建筑三星级评审的有效依据。