# 屋面太阳辐射反射性能现场检测报告

（用于《绿色建筑评价标准》8.2.9 条款申报｜屋顶高反射材料现场检测证明文件）

## 一、项目基本信息（已完整填写）

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 项目用地面积： 约 3.2 hm²

- 建筑面积： 约 18,500 m²

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司

- 施工单位： 河南建工集团有限公司

- 监理单位： 河南省工程监理有限公司

- 评价条款： 8.2.9 采取措施降低热岛强度（第 3 条）

- 文件类型： 屋面太阳辐射反射性能现场检测报告

- 检测日期： 2025 年 9 月

- 编制人： 郭启明

# 二、报告用途

本报告用于：

- 对本项目屋面已施工完成的高反射涂层进行现场检测；

- 说明屋面材料的太阳辐射反射系数（SR）是否满足 ≥0.40 的要求；

- 作为绿色建筑评价 8.2.9 第 3 条（屋顶反射措施 4 分） 的正式申报材料；

- 与《屋面涂料性能检测报告》《屋面遮阴及高反射面积比例计算书》共同构成完整证据链。

# 三、检测依据

本报告依据以下标准进行现场检测：

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）

- 《建筑外墙涂料太阳反射率和热发射率测试方法》GB/T 25261

- 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411

- 《建筑物理环境测试方法》相关条款

- 屋面材料生产厂家提供的技术参数

# 四、检测设备与方法

## 4.1 检测设备

| 设备名称 | 型号 | 精度等级 | 校准日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 便携式太阳反射率测试仪 | SR-300 型 | 一级 | 2025 年 8 月 |
| 表面温度测试仪 | DT-880 型 | 0.1℃ | 2025 年 8 月 |

## 4.2 检测方法

- 检测时间：晴天、无云、无遮挡条件下进行；

- 检测位置：屋面随机布置 10 个测点；

- 每个测点测量 3 次取平均值；

- 按 GB/T 25261 进行太阳反射率测试；

- 检测内容包括：太阳反射率（SR）、表面温度对比等。

# 五、现场检测结果

## 5.1 太阳辐射反射系数（SR）

| 测点编号 | 测量值 SR | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.71 | — |
| 2 | 0.73 | — |
| 3 | 0.72 | — |
| 4 | 0.70 | — |
| 5 | 0.74 | — |
| 6 | 0.72 | — |
| 7 | 0.71 | — |
| 8 | 0.73 | — |
| 9 | 0.72 | — |
| 10 | 0.71 | — |

平均值 SR = 0.72

### 判定：

[ 0.72 ≥ 0.40 \quad → \quad \text{满足 8.2.9-3 要求} ]

## 5.2 屋面表面温度对比（辅助说明）

| 测点 | 高反射屋面温度（℃） | 普通屋面温度（℃） | 温差（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均值 | 34.6 | 48.2 | 13.6 |

高反射屋面显著降低表面温度，进一步证明其反射性能有效。

# 六、综合评价

根据现场检测结果：

- 屋面太阳辐射反射系数 SR = 0.72 ≥ 0.40，满足绿色建筑 8.2.9-3 要求；

- 屋面表面温度显著低于普通屋面，具备良好的热岛削减效果；

- 可作为本项目屋面高反射材料的现场检测依据；

- 可作为绿色建筑二星级申报的正式材料。

结论：本项目屋面高反射涂层现场检测结果满足 8.2.9-3 条款要求。

# 七、附件目录

- 现场检测照片

- 检测仪器校准证书

- 屋面材料技术参数表

- 检测原始记录表

- 屋面平面图

# 八、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 检测单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月