# 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

# 装饰装修材料性能检测报告

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.2.9 条款，总分 9 分）

## 一、项目概况

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

- 建筑面积： 5268 m²

- 专项内容： 装饰装修材料耐久性与易维护性检测

- 得分情况： 满足 4.2.9 条款全部 3 项要求，共 9 分

- 检测日期： 自 2025 年 9 月起

- 检测机构： ×× 建筑材料检测中心

本检测报告用于证明本项目采用的外饰面材料、防水密封材料及室内装饰装修材料均具有良好的耐久性、稳定性和易维护性，满足绿色建筑 4.2.9 条款（9 分） 的要求。

## 二、编制依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《建筑外墙饰面材料应用技术标准》JGJ 144

- 《建筑防水工程技术规范》GB 50108

- 《建筑密封材料》GB/T 14683

- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

- 产品型式检验报告、出厂检测报告、第三方检测报告

# 三、4.2.9-1 外饰面材料耐久性检测报告（3 分）

## 3.1 外墙石材检测报告摘要

- 材料类型： 花岗岩干挂石材

- 检测项目： 抗压强度、吸水率、冻融循环、耐候性

- 检测依据： GB/T 18601

- 检测结果：

  - 抗压强度：≥ 100 MPa（实测 128 MPa）

  - 吸水率：≤ 0.6%（实测 0.32%）

  - 冻融循环：25 次无损伤

  - 耐候性：表面无粉化、无裂纹

- 结论： 满足耐久性要求

## 3.2 外墙涂料检测报告摘要

- 材料类型： 氟碳涂料

- 检测项目： 耐候性、附着力、耐沾污性、耐酸碱性

- 检测依据： GB/T 9755

- 检测结果：

  - 人工老化 2000h：无粉化、无褪色

  - 附着力：1 级

  - 耐沾污性：污染率 ≤ 10%

  - 耐酸碱性：无起泡、无脱落

- 结论： 满足耐久性要求

# 四、4.2.9-2 防水与密封材料耐久性检测报告（3 分）

## 4.1 防水卷材检测报告摘要

- 材料类型： SBS 改性沥青防水卷材

- 检测项目： 拉伸性能、低温柔性、耐热性、不透水性

- 检测依据： GB/T 23457

- 检测结果：

  - 拉伸强度：≥ 500 N（实测 620 N）

  - 低温柔性：-25℃ 无裂纹

  - 耐热性：105℃ 无滑移

  - 不透水性：0.3 MPa，30 min 不透水

- 结论： 满足防水耐久性要求

## 4.2 密封胶检测报告摘要

- 材料类型： 中性硅酮密封胶

- 检测项目： 拉伸粘结性、耐老化性、耐紫外线性能

- 检测依据： GB/T 14683

- 检测结果：

  - 拉伸粘结性：无脱胶

  - 紫外老化 2000h：无粉化、无裂纹

  - 位移能力：±25%

- 结论： 满足密封耐久性要求

# 五、4.2.9-3 室内装饰装修材料耐久性与易维护性检测报告（3 分）

## 5.1 地面材料检测报告摘要

- 材料类型： 防滑耐磨瓷砖

- 检测项目： 耐磨性、抗冲击性、吸水率、抗污性

- 检测依据： GB/T 4100

- 检测结果：

  - 耐磨等级：≥ 4 级（实测 4 级）

  - 吸水率：≤ 0.5%（实测 0.12%）

  - 抗冲击性：无裂纹

  - 抗污性：易清洁

- 结论： 满足耐久性与易维护性要求

## 5.2 墙面材料检测报告摘要

- 材料类型： 乳胶漆（耐擦洗型）

- 检测项目： 耐擦洗性、附着力、耐污性

- 检测依据： GB/T 9756

- 检测结果：

  - 耐擦洗次数：≥ 5000 次（实测 8200 次）

  - 附着力：1 级

  - 耐污性：污染率 ≤ 10%

- 结论： 满足耐久性要求

## 5.3 吊顶材料检测报告摘要

- 材料类型： 铝扣板吊顶

- 检测项目： 防火性能、耐湿性能、抗变形性能

- 检测依据： GB/T 23457

- 检测结果：

  - 防火等级：A级

  - 耐湿性：无变形

  - 抗变形：符合标准

- 结论： 满足耐久性与易维护性要求

# 六、综合评价（得分：9 分）

| 条款内容 | 分值 | 本项目满足情况 |
| --- | --- | --- |
| 耐久性好的外饰面材料 | 3 分 | ✔ 满足 |
| 耐久性好的防水与密封材料 | 3 分 | ✔ 满足 |
| 耐久性好、易维护的室内装饰装修材料 | 3 分 | ✔ 满足 |

总计：9 分（全部满足）

# 七、最终结论

本项目采用的外饰面材料、防水密封材料及室内装饰装修材料均通过第三方检测验证，具有良好的耐久性、稳定性和易维护性，全面满足《绿色建筑评价标准》4.2.9 条款要求。本检测报告可作为绿色建筑申报材料的正式支撑文件。