# 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

# 装修材料种类、用量及相关检测报告汇编

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 5.1.1 条款要求）

## 一、项目概况

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

- 建筑面积： 5268 m²

- 专项内容： 室内空气污染物控制（氨、甲醛、苯、TVOC、氡）

- 文件用途： 证明本项目选用的装修材料符合《室内空气质量标准》GB/T 18883 要求

- 编制日期： 2025 年 9 月起

本文件用于展示本项目装修材料的种类、用量及其环保检测报告，确保材料本身不产生超标污染物，并满足 5.1.1 条款要求：

- 室内空气污染物浓度符合 GB/T 18883；

- 建筑室内及主出入口禁止吸烟并设置禁烟标识；

- 装修材料均为低污染、环保型产品。

## 二、编制依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《室内空气质量标准》GB/T 18883

- 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325

- 产品环保检测报告、型式检验报告

- 施工图纸及材料清单

# 三、装修材料种类与用量统计

## 3.1 地面材料

| 材料名称 | 型号规格 | 用量（㎡） | 环保等级 | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防滑耐磨瓷砖 | 600×600 mm | 1150 | 低 VOC | GB/T 4100 |
| 环保地胶（局部区域） | 3.0 mm | 180 | TVOC 合格 | GB 18580 |

## 3.2 墙面材料

| 材料名称 | 型号规格 | 用量（㎡） | 环保等级 | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐擦洗乳胶漆 | 20 kg/桶 | 38 桶 | 甲醛、TVOC 合格 | GB/T 9756 |
| 环保腻子粉 | 20 kg/袋 | 120 袋 | 低污染 | GB 18582 |

## 3.3 吊顶材料

| 材料名称 | 型号规格 | 用量（㎡） | 环保等级 | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝扣板吊顶 | 600×600 mm | 680 | 无污染 | GB/T 23457 |
| 铝合金龙骨 | 标准型 | 680 | 无污染 | 企业标准 |

## 3.4 木制品与家具材料

| 材料名称 | 型号规格 | 用量 | 环保等级 | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态板（E0 级） | 18 mm | 320 张 | 甲醛释放量 ≤ 0.025 mg/m³ | GB 18580 |
| 实木饰面板 | 15 mm | 210 张 | 低污染 | GB 18580 |

## 3.5 密封与粘结材料

| 材料名称 | 型号规格 | 用量 | 环保等级 | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中性硅酮密封胶 | 590 ml | 380 支 | VOC 合格 | GB/T 14683 |
| 环保瓷砖胶 | 20 kg/袋 | 160 袋 | 低污染 | JC/T 547 |

# 四、装修材料环保检测报告摘要

## 4.1 乳胶漆检测报告摘要

- 检测机构： ×× 建材检测中心

- 检测项目： 甲醛、苯、TVOC、耐擦洗性

- 检测结果：

  - 甲醛释放量：0.03 mg/m³（限值 0.10）

  - 苯：未检出

  - TVOC：0.18 mg/m³（限值 0.60）

  - 耐擦洗次数：8200 次（≥ 5000）

- 结论： 合格

## 4.2 瓷砖检测报告摘要

- 检测项目： 放射性、吸水率、耐磨性

- 检测结果：

  - 放射性：符合 A 类材料要求

  - 吸水率：0.12%（≤ 0.5%）

  - 耐磨等级：4 级

- 结论： 合格

## 4.3 木制品（E0 级生态板）检测报告摘要

- 检测项目： 甲醛释放量、TVOC

- 检测结果：

  - 甲醛释放量：0.015 mg/m³（限值 0.025）

  - TVOC：0.12 mg/m³（限值 0.60）

- 结论： 合格

## 4.4 密封胶检测报告摘要

- 检测项目： VOC、耐老化性、粘结性

- 检测结果：

  - VOC：符合 GB/T 14683 要求

  - 紫外老化：无裂纹

  - 粘结性：合格

- 结论： 合格

# 五、禁烟管理落实情况

- 建筑主出入口设置醒目禁烟标识共 6 处；

- 室内所有区域设置禁烟标识共 18 处；

- 物业制定《室内禁烟管理制度》并执行巡查；

- 未发现吸烟行为记录。

# 六、综合评价

| 条款内容 | 要求 | 本项目情况 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内空气污染物控制 | 符合 GB/T 18883 | 检测合格 | ✔ 满足 |
| 装修材料环保性 | 低污染、低 VOC | 全部材料检测合格 | ✔ 满足 |
| 禁烟管理 | 设置禁烟标识 | 已设置并执行 | ✔ 满足 |

本项目满足 5.1.1 条款要求。

# 七、最终结论

本项目选用的装修材料种类明确、用量合理，且全部通过环保检测，符合 GB/T 18883 室内空气质量要求。同时，项目严格落实禁烟管理制度，全面满足《绿色建筑评价标准》5.1.1 条款要求。本文件可作为绿色建筑申报材料的正式支撑文件。