# 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

# 建筑结构材料耐久性提升措施——运行使用维护管理记录

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.2.8 条款，得分：10 分）

## 一、项目概况

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

- 建筑面积： 5268 m²

- 专项内容： 建筑结构材料耐久性提升措施运行维护管理记录

- 得分情况： 满足 4.2.8-2 条款要求，得 10 分

- 记录时间范围： 自 2025 年 9 月起

本记录用于证明本项目在运行使用阶段对高耐久混凝土、耐候钢、防腐木材等结构材料进行了持续维护管理，确保其耐久性能长期发挥，满足绿色建筑 4.2.8 条款要求。

## 二、编制依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476

- 《钢结构防腐涂装技术规范》GB/T 51355

- 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206

- 项目运行维护制度、巡检记录、维修记录

# 三、运行维护管理制度

## 3.1 结构材料耐久性维护原则

- 定期巡检、定期检测、及时修复；

- 重点关注混凝土、钢构件、木构件的耐久性表现；

- 建立材料台账，记录使用寿命、维护情况；

- 发现问题及时处理，避免耐久性下降。

## 3.2 维护内容范围

- 高耐久混凝土构件表面检查；

- 钢构件防腐涂层检查与补涂；

- 防腐木材表面保护层检查；

- 室外构件冻融、风雨侵蚀情况检查；

- 结构材料接触部位的渗漏检查。

# 四、运行维护巡检记录（2025 年 9 月起）

## 4.1 混凝土构件巡检记录

| 日期 | 巡检部位 | 检查内容 | 检查结果 | 处理措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.09.15 | 主体梁柱 | 裂缝、剥落、渗水 | 未发现异常 | — | 物业部 |
| 2025.10.20 | 室外构件 | 冻融损伤检查 | 表面完好 | — | 物业部 |
| 2025.12.05 | 地下室墙体 | 渗漏检查 | 无渗漏 | — | 物业部 |

## 4.2 钢构件巡检记录

| 日期 | 巡检部位 | 检查内容 | 检查结果 | 处理措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.09.22 | 室外雨棚钢构件 | 涂层老化、锈蚀 | 无锈蚀 | — | 物业部 |
| 2025.11.18 | 连廊钢构件 | 涂层附着力 | 良好 | — | 物业部 |
| 2026.01.10 | 室内钢构件 | 涂层完整性 | 完好 | — | 物业部 |

## 4.3 木构件巡检记录

| 日期 | 巡检部位 | 检查内容 | 检查结果 | 处理措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.09.30 | 室外木栏杆 | 防腐层检查 | 完好 | — | 物业部 |
| 2025.12.12 | 室内木饰面 | 受潮、变形检查 | 未发现异常 | — | 物业部 |
| 2026.02.08 | 室外木构件 | 风雨侵蚀检查 | 轻微褪色 | 补刷防护油 | 物业部 |

# 五、维修与保养记录

## 5.1 钢构件防腐补涂记录

| 日期 | 构件部位 | 问题情况 | 维修内容 | 使用材料 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.03.15 | 室外钢柱底部 | 涂层轻微粉化 | 局部打磨 + 补涂 | 氟碳漆 | 物业部 |

## 5.2 木构件保养记录

| 日期 | 构件部位 | 问题情况 | 维修内容 | 使用材料 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.04.02 | 室外木栏杆 | 表面褪色 | 补刷防腐木油 | 户外木油 | 物业部 |

## 5.3 混凝土构件维护记录

| 日期 | 构件部位 | 问题情况 | 维修内容 | 使用材料 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.04.18 | 地下室墙体 | 局部渗水 | 注浆封堵 | 聚氨酯注浆材料 | 物业部 |

# 六、材料耐久性监测记录

## 6.1 混凝土耐久性监测

- 抗渗性能：未出现渗漏现象；

- 表面碳化深度：符合设计要求；

- 冻融损伤：未发现剥落或裂缝。

## 6.2 钢构件耐久性监测

- 涂层厚度：检测值 85–110 μm，符合设计要求；

- 附着力：达到 1 级；

- 锈蚀情况：未发现锈蚀。

## 6.3 木构件耐久性监测

- 防腐层完整性：良好；

- 受潮变形：未发现；

- 表面耐候性：定期补刷后保持良好状态。

# 七、综合评价（得分：10 分）

| 条款内容 | 分值 | 本项目满足情况 |
| --- | --- | --- |
| 高耐久混凝土或提高保护层厚度 | 10 分之一项 | ✔ 满足 |
| 耐候钢或耐候型防腐涂料 | 10 分之一项 | ✔ 满足 |
| 防腐木材或耐久木制品 | 10 分之一项 | ✔ 满足 |
| 运行维护管理记录 | — | ✔ 完整、规范 |

本项目满足 4.2.8-2 条款要求，可获得 10 分。

# 八、最终结论

本项目在运行使用阶段对高耐久混凝土、耐候钢、防腐木材等结构材料进行了持续巡检、维护与保养，确保其耐久性能长期发挥，全面满足《绿色建筑评价标准》4.2.8 条款第二项要求。本维护管理记录可作为绿色建筑申报材料的正式支撑文件。