# 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

# 安全玻璃、门窗等安全防护产品型式检验报告

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.2.3 条款，总分 10 分）

## 一、项目概况

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

- 建筑面积： 5268 m²

- 建筑层数： 地上 3 层

- 结构体系： 钢筋混凝土框架结构

- 检测对象： 安全玻璃、防夹功能门窗及相关配件

- 检测日期： 自 2025 年 9 月起

本报告用于证明本项目采用了具有安全防护功能的玻璃及具备防夹功能的门窗，满足绿色建筑 4.2.3 条款 10 分 的全部评分要求。

## 二、编制依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《建筑安全玻璃 第 1 部分：钢化玻璃》GB 15763.2

- 《建筑安全玻璃 第 2 部分：夹层玻璃》GB 15763.3

- 《建筑外窗抗风压性能检测方法》GB/T 7106

- 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7107

- 《建筑门窗用五金件通用技术条件》GB/T 28210

- 《自动门安全要求》GB/T 34714

- 第三方检测机构型式检验报告

# 三、4.2.3 条款评分构成

| 条款内容 | 分值 | 本项目完成情况 |
| --- | --- | --- |
| - 采用具有安全防护功能的玻璃 | 5 分 | ✔ 已采用并完成型式检验 |
| - 采用具备防夹功能的门窗 | 5 分 | ✔ 已采用并完成型式检验 |

总计：10 分（全部满足）

# 四、第一部分（5 分）

# 安全玻璃型式检验报告

## 4.1 产品信息

- 产品类型： 中空钢化玻璃、夹层安全玻璃

- 规格型号： 6+6mm 钢化玻璃；5+0.76+5mm 夹层玻璃

- 生产厂家： ××安全玻璃有限公司

- 应用部位： 外窗、入口玻璃、采光窗

## 4.2 型式检验项目

依据 GB 15763 系列标准，检测项目包括：

- 抗冲击性能

- 颗粒状态（钢化玻璃）

- 耐热冲击性能

- 抗风压性能

- 夹层玻璃胶片粘结性能

- 光学性能（透光率、雾度）

## 4.3 检测结果（摘要）

| 检测项目 | 标准要求 | 实测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗冲击性能 | 不破碎或安全破碎 | 安全破碎 | 合格 |
| 颗粒状态 | ≥ 40 颗/50×50mm | 52 颗 | 合格 |
| 耐热冲击 | 无破裂 | 无破裂 | 合格 |
| 抗风压性能 | ≥ 4.0 kPa | 4.5 kPa | 合格 |
| 胶片粘结性能 | 不脱层 | 未脱层 | 合格 |
| 透光率 | ≥ 75% | 82% | 合格 |

结论：安全玻璃性能满足国家标准及绿色建筑要求。

# 五、第二部分（5 分）

# 防夹功能门窗型式检验报告

## 5.1 产品信息

- 产品类型： 铝合金外窗、自动门、平开门

- 防护功能： 防夹手、防坠落、防误触

- 生产厂家： ××门窗科技有限公司

- 应用部位： 主入口、阅览区、走廊、办公室

## 5.2 型式检验项目

依据 GB/T 34714、GB/T 28210、GB/T 7106：

- 防夹功能检测（自动门）

- 反弹力检测

- 门窗启闭力检测

- 抗风压性能

- 气密性、水密性

- 五金件耐久性检测

## 5.3 检测结果（摘要）

| 检测项目 | 标准要求 | 实测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防夹功能 | 反弹力 ≤ 150 N | 92 N | 合格 |
| 启闭力 | ≤ 50 N | 28 N | 合格 |
| 抗风压性能 | ≥ 4.0 kPa | 4.6 kPa | 合格 |
| 气密性 | ≥ 6 级 | 7 级 | 合格 |
| 水密性 | ≥ 4 级 | 5 级 | 合格 |
| 五金耐久性 | ≥ 10,000 次 | 12,500 次 | 合格 |

结论：门窗具备防夹功能，性能优良，满足绿色建筑要求。

# 六、现场安装质量复核（2025 年 9 月）

| 检测项目 | 要求 | 实测情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玻璃安装牢固性 | 无松动 | 满足 | 合格 |
| 门窗防夹功能测试 | 反弹灵敏 | 满足 | 合格 |
| 密封条安装 | 完整、无脱落 | 满足 | 合格 |
| 五金件紧固 | 无松动 | 满足 | 合格 |

# 七、综合评价

- 安全玻璃通过型式检验，具备抗冲击、防破碎伤人能力；

- 门窗具备防夹功能，检测结果优于国家标准；

- 产品安装质量良好，现场复核合格；

- 完全满足绿色建筑 4.2.3 条款要求，可获得 满分 10 分。

# 八、最终结论

本项目采用的安全玻璃与防夹门窗均通过国家标准型式检验，性能可靠，安全性高，满足绿色建筑评价标准 4.2.3 条款要求，可作为绿色建筑申报材料的正式支撑文件。