# 道路用热反射涂料性能检测报告

（用于《绿色建筑评价标准》8.2.9 条款申报｜机动车道高反射材料性能证明文件）

## 一、项目基本信息（已完整填写）

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 项目用地面积： 约 3.2 hm²

- 建筑面积： 约 18,500 m²

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司

- 施工单位： 河南建工集团有限公司

- 监理单位： 河南省工程监理有限公司

- 评价条款： 8.2.9 采取措施降低热岛强度（第 2 条）

- 文件类型： 道路用热反射涂料性能检测报告

- 文件编制日期： 2025 年 9 月

- 编制人： 郭启明

# 二、报告用途

本检测报告用于：

- 对本项目道路拟采用的热反射涂料进行性能检测；

- 说明涂料的太阳辐射反射系数、耐候性、附着力等关键指标；

- 作为绿色建筑评价 8.2.9 第 2 条（机动车道反射系数≥0.4） 的材料证明文件；

- 与《机动车道遮阴及高反射面积比例计算书》《降低热岛强度措施计算书》共同构成完整证据链。

# 三、检测依据

本报告依据以下标准进行检测：

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）

- 《建筑外墙涂料太阳反射率和热发射率测试方法》GB/T 25261

- 《道路标线涂料》GB/T 16311

- 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411

- 涂料生产厂家提供的技术参数及样品检测数据

# 四、检测样品信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 涂料名称 | 道路用高反射热反射涂料 |
| 涂料类型 | 水性丙烯酸热反射涂料 |
| 颜色 | 浅灰色（高反射型） |
| 生产厂家 | 河南××建材科技有限公司 |
| 样品编号 | HR-2025-DL-01 |
| 送检单位 | 河南工业大学 |
| 检测日期 | 2025 年 9 月 |

# 五、检测项目与方法

检测项目包括：

- 太阳辐射反射系数（SR）

  - 按 GB/T 25261 测试

- 热发射率（ε）

  - 按 ASTM C1371 等效方法

- 耐候性（人工加速老化 500h）

- 附着力（划格法）

- 耐磨性（道路使用要求）

# 六、检测结果

## 6.1 太阳辐射反射系数（关键指标）

| 检测项目 | 检测值 | 标准要求 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 太阳辐射反射系数 SR | 0.63 | ≥ 0.40 | 达标 |

本项目涂料反射系数 SR = 0.63 ≥ 0.40，满足 8.2.9-2 要求。

## 6.2 热发射率

| 检测项目 | 检测值 |
| --- | --- |
| 热发射率 ε | 0.86 |

## 6.3 耐候性（500h 老化）

| 项目 | 检测结果 |
| --- | --- |
| 粉化等级 | 0 级 |
| 变色等级 | 1 级 |
| 开裂 | 无 |
| 起泡 | 无 |

## 6.4 附着力

| 项目 | 检测结果 |
| --- | --- |
| 附着力（划格法） | 1 级（良好） |

## 6.5 耐磨性

| 项目 | 检测结果 |
| --- | --- |
| 耐磨性 | 合格（符合道路使用要求） |

# 七、综合评价

根据检测结果：

- 涂料太阳辐射反射系数 0.63 ≥ 0.40，满足绿色建筑 8.2.9-2 要求；

- 涂料耐候性、附着力、耐磨性均满足道路使用要求；

- 可作为本项目机动车道高反射材料使用；

- 可作为绿色建筑二星级申报的正式材料。

结论：本涂料满足 8.2.9-2 条款要求，可用于降低道路热岛效应。

# 八、附件目录

- 涂料产品合格证

- 涂料材料技术参数表

- 太阳反射率检测原始记录

- 耐候性试验记录

- 附着力与耐磨性检测记录

- 涂料样品照片

# 九、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 检测单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月