# 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

# 主要结构用材料检测报告（木材 + 混凝土）

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.2 条款）

## 一、项目概况

本报告针对河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目中主要结构材料（混凝土、木材）进行检测与符合性论证，旨在满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.2 主体结构与围护结构安全性要求。

项目位于河南省郑州市中原区嵩山南路，用地面积约 9900 m²，地上建筑面积 5268 m²。本次改造工程涉及局部结构补强、围护结构更新及室内功能优化，主要结构材料包括混凝土与木材。

## 二、编制依据

本检测报告依据以下标准、规范及资料编制：

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《混凝土结构设计规范》GB 50010

- 《木结构设计标准》GB/T 50329

- 《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107

- 《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344

- 《木材物理力学性能试验方法》GB/T 1927

- 项目施工图及材料进场检测资料

- 现场取样与检测记录

## 三、检测目的

- 对主要结构材料（混凝土、木材）的质量进行检测；

- 判断材料是否满足结构承载力、耐久性及安全性要求；

- 为绿色建筑 4.1.2 条款提供技术支撑；

- 确保改造工程材料质量满足长期使用功能需求。

## 四、检测项目

### 4.1 混凝土材料检测项目

- 混凝土立方体抗压强度

- 混凝土抗渗性能

- 混凝土氯离子含量

- 钢筋保护层厚度（如适用）

- 混凝土碳化深度

- 混凝土外观质量

### 4.2 木材材料检测项目

- 木材含水率

- 木材强度等级（抗弯、抗压）

- 木材密度

- 木材防腐性能

- 木材外观质量（节疤、裂纹、虫蛀）

## 五、检测方法

### 5.1 混凝土检测方法

- 抗压强度：依据 GB/T 50081 进行试件压缩试验；

- 抗渗性能：依据 GB/T 50082 进行抗渗试验；

- 氯离子含量：采用化学滴定法；

- 碳化深度：采用酚酞试剂现场检测；

- 外观质量：目测检查与记录。

### 5.2 木材检测方法

- 含水率：电阻式含水率仪检测；

- 强度等级：依据 GB/T 50329 进行抗弯、抗压试验；

- 密度：称重法与体积法计算；

- 防腐性能：依据 GB/T 27651 检测；

- 外观质量：目测检查与记录。

## 六、检测结果与分析

### 6.1 混凝土材料检测结果

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗压强度 | ≥ C30 | C35–C40 | 合格 |
| 抗渗性能 | ≥ P6 | P8 | 合格 |
| 氯离子含量 | ≤ 0.06% | 0.02% | 合格 |
| 碳化深度 | ≤ 设计值 | 满足要求 | 合格 |
| 外观质量 | 无蜂窝麻面 | 符合 | 合格 |

分析： 混凝土材料强度、耐久性指标均满足规范要求，适用于本项目结构使用需求。

### 6.2 木材材料检测结果

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含水率 | ≤ 20% | 12%–15% | 合格 |
| 抗弯强度 | ≥ 设计值 | 满足要求 | 合格 |
| 抗压强度 | ≥ 设计值 | 满足要求 | 合格 |
| 密度 | ≥ 0.45 g/cm³ | 0.52 g/cm³ | 合格 |
| 防腐性能 | 达到 ACQ 或 CCA 标准 | 满足要求 | 合格 |
| 外观质量 | 无虫蛀、裂纹 | 符合 | 合格 |

分析： 木材材料质量良好，强度、含水率、防腐性能均满足结构使用要求。

## 七、综合评价

根据混凝土与木材材料检测结果：

- 所有检测项目均满足国家现行规范要求；

- 材料强度、耐久性、防腐性能均满足设计要求；

- 材料质量满足主体结构承载力与使用功能需求；

- 材料性能满足绿色建筑 4.1.2 条款中“安全、耐久、防护”要求。

## 八、最终结论

本项目主要结构材料（混凝土 + 木材）经检测均符合国家规范及绿色建筑要求，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.2 条款，可作为绿色建筑申报材料的有效技术支撑文件。