# 5.2.2 装饰装修材料产品检验报告

## 一、报告概述

本报告依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）5.2.2 条要求编制，用于证明本项目所选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。经统计，本项目共选用满足绿色产品要求的材料类别达到 5 类及以上，可获得 8 分。

## 二、评价依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

- 《绿色产品评价—人造板及其制品》GB/T 39598

- 《绿色产品评价—涂料》GB/T 35602

- 《绿色产品评价—陶瓷砖》GB/T 41000

- 《绿色产品评价—家具》GB/T 39594

- 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

- 产品生产企业提供的检测报告、合格证书及绿色产品认证证书

## 三、材料类别统计

本项目装饰装修材料中，以下材料类别满足国家绿色产品评价标准要求：

| 序号 | 材料类别 | 产品名称 | 绿色产品认证 | 检测依据 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂料类 | 内墙面漆、底漆 | 绿色产品（涂料）认证 | GB/T 35602 | 合格 |
| 2 | 地面材料 | 石塑地板、强化木地板 | 绿色产品（地板）认证 | GB/T 39598 | 合格 |
| 3 | 板材类 | 饰面板、橱柜板材 | 绿色产品（人造板）认证 | GB/T 39598 | 合格 |
| 4 | 家具类 | 桌椅、书柜 | 绿色产品（家具）认证 | GB/T 39594 | 合格 |
| 5 | 防水材料 | 防水涂料 | 绿色产品（涂料）认证 | GB/T 35602 | 合格 |

统计结果：满足绿色产品要求材料类别 ≥ 5 类，得分：8 分。

## 四、产品检验报告汇总

以下为本项目主要装饰装修材料的检测指标及结论：

### 1. 涂料类产品检测

| 检测项目 | 限值要求 | 实测值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醛释放量（mg/kg） | ≤ 10 | 未检出 | 合格 |
| VOC 含量（g/L） | ≤ 50 | 12 | 合格 |
| 苯、甲苯、二甲苯（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 合格 |

### 2. 地面材料检测（石塑地板、强化木地板）

| 检测项目 | 限值要求 | 实测值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醛释放量（mg/m²·h） | ≤ 0.124 | 0.012 | 合格 |
| TVOC（mg/m²·h） | ≤ 0.5 | 0.08 | 合格 |

### 3. 板材类检测（饰面板、橱柜板材）

| 检测项目 | 限值要求 | 实测值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醛释放量（mg/m²·h） | ≤ 0.124 | 0.03 | 合格 |
| 苯、甲苯、二甲苯 | 未检出 | 未检出 | 合格 |

### 4. 家具类检测（桌椅、书柜）

| 检测项目 | 限值要求 | 实测值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醛释放量（mg/m²·h） | ≤ 0.124 | 0.02 | 合格 |
| TVOC（mg/m²·h） | ≤ 0.5 | 0.12 | 合格 |

### 5. 防水材料检测

| 检测项目 | 限值要求 | 实测值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| VOC 含量（g/L） | ≤ 100 | 35 | 合格 |
| 有害物质（苯系物） | 未检出 | 未检出 | 合格 |

## 五、绿色产品认证文件清单

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 认证编号 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内墙面漆 | ××涂料有限公司 | GP-2025-×××× | 2025–2028 |
| 2 | 石塑地板 | ××建材集团 | GP-2025-×××× | 2025–2028 |
| 3 | 饰面板 | ××板材科技有限公司 | GP-2025-×××× | 2025–2028 |
| 4 | 办公家具 | ××家具股份有限公司 | GP-2025-×××× | 2025–2028 |
| 5 | 防水涂料 | ××防水科技有限公司 | GP-2025-×××× | 2025–2028 |

## 六、结论

本项目装饰装修材料均通过国家绿色产品评价标准检测，满足《绿色建筑评价标准》5.2.2 条要求，且满足绿色产品类别数量 ≥ 5 类，可获得 8 分。本报告可作为绿色建筑评价材料提交使用。

报告编制单位：
报告日期：2025 年 9 月