防水、防潮材料产品说明

工程名称：霍邱县冯井镇蝎子山游客中心绿色建筑改造工程

材料类别：建筑密封胶、聚氨酯发泡剂、防水砂浆、防潮隔离层

编制日期：2026 年 3 月

目 录

1 产品概述

2 执行标准

3 产品型号及用途

4 技术性能指标

5 施工使用说明

6 储存与运输

7 质量保证

8 与本项目适配说明

1 产品概述

本说明书所列防水、防潮材料均为节能改造工程专用配套材料，用于建筑外门窗密封、墙体防潮、屋面防水、卫生间防水、设备基础防渗等部位。

材料具备低温柔性、高粘结性、耐老化、防霉、防潮、与保温体系相容等特点，完全适配夏热冬冷地区高温高湿、多雨、温差大的气候特征，满足绿色建筑防水、防潮、节能、气密要求。

2 执行标准

- 《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683

- 《聚氨酯建筑密封胶》JC/T 482

- 《混凝土界面处理剂》JC/T 907

- 《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984

- 《建筑防水卷材试验方法》GB/T 328

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

- 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

3 产品型号及用途

3.1 中性硅酮耐候密封胶（外门窗专用）

- 型号：ST-5000

- 用途：外门窗框外侧收口、幕墙接缝、外墙伸缩缝防水密封

3.2 聚氨酯泡沫填缝剂（门窗节能填缝）

- 型号：PU-800

- 用途：门窗框与墙体间隙填充、保温、隔声、防潮、密封

3.3 聚合物水泥防水砂浆（防潮找平）

- 型号：WS-300

- 用途：门窗洞口修补、卫生间、外墙根部、设备基础防潮

3.4 混凝土界面处理剂（防潮加固）

- 型号：IF-200

- 用途：基层加固、防潮界面、防止空鼓返潮

3.5 聚乙烯丙纶防潮层（地面 / 墙体防潮）

- 型号：FS-400

- 用途：地面防潮、墙体底部防潮、管道井防潮隔离

4 技术性能指标

4.1 中性硅酮耐候密封胶

- 外观：均匀膏状，无气泡

- 密度：1.0±0.1g/cm³

- 表干时间：≤120min

- 位移能力：±20%

- 低温柔性：-40℃不龟裂

- 拉伸模量：≤0.4MPa（23℃）

- 耐久性：耐紫外、耐雨水、耐老化

- 与铝合金、玻璃、石材粘结性：合格

4.2 聚氨酯泡沫填缝剂

- 密度：≥15kg/m³

- 导热系数：≤0.028W/(m・K)

- 粘结强度：≥0.15MPa

- 闭孔率：≥90%

- 吸水率：≤1g/100g

- 尺寸稳定性：±2%

- 阻燃等级：B2 级

- 防潮、防结露性能：优良

4.3 聚合物水泥防水砂浆

- 抗压强度：≥20MPa

- 粘结强度：≥1.2MPa

- 抗渗压力：≥1.2MPa

- 耐水性：≥7 天无变化

- 抗冻性：-20℃~20℃循环 25 次无开裂

- 防潮性能：抑制返潮、防霉等级 Ⅰ 级

4.4 混凝土界面处理剂

- 剪切强度：≥1.0MPa

- 防潮性能：阻断毛细水

- 干燥时间：表干≤4h，实干≤24h

- 适用基材：混凝土、砖墙、保温层

4.5 聚乙烯丙纶防潮卷材

- 断裂强度：≥180N/cm

- 不透水性：0.3MPa/30min 不渗漏

- 低温柔性：-10℃无裂纹

- 吸水率：≤1.0%

- 使用寿命：≥25 年

5 施工使用说明

5.1 中性硅酮耐候胶

- 基材清洁干燥、无灰尘、无油污

- 胶缝宽度 5–8mm，厚度≥3mm

- 均匀施胶，一次成型，无断缝、无气泡

- 施工温度：5℃–40℃

- 固化时间：24h 初步固化，7 天完全固化

5.2 聚氨酯发泡剂

- 缝隙清理干净，喷水润湿

- 施胶量为缝隙的 60–70%

- 10 分钟表干，60 分钟定型

- 固化后割去多余部分，外侧必须打胶密封

- 严禁发泡外露，防止老化吸水

5.3 聚合物防水砂浆

- 基层湿润但无明水

- 分 2 遍施工，总厚度 5–8mm

- 初凝后洒水养护 3–5 天

- 可直接在防水层上做保温、贴砖

5.4 界面处理剂

- 滚涂 / 涂刷均匀

- 待干燥至不粘手再进行下道工序

- 提高基层强度，阻断潮气上升

5.5 丙纶防潮卷材

- 采用水泥胶粘结

- 搭接宽度≥100mm

- 阴阳角做圆弧处理

- 上下层错开接缝，封闭严密

6 储存与运输

- 密封胶、发泡剂：阴凉干燥处，储存温度 5–25℃，远离火源

- 防水砂浆、界面剂：防潮储存，保质期 6 个月

- 卷材：平放堆放，避免日晒雨淋

- 运输按一般建材运输，防止挤压、暴晒

7 质量保证

- 所有产品均符合国家现行标准

- 提供出厂合格证、检测报告、环保报告

- 正常使用条件下，防水防潮质保期不低于 5 年

- 与门窗、保温、外墙系统相容性合格，不腐蚀、不污染

8 与本项目适配说明

- 适配夏热冬冷地区高温高湿、多雨、温差大气候

- 满足外门窗节能密封、防结露、防渗漏要求

- 与 Low-E 中空玻璃、断桥铝合金门窗完全相容

- 提升建筑气密性、降低能耗，助力绿色建筑评分

- 适用于游客中心卫生间、大厅、办公区、设备间、外墙、屋面全区域防潮防水