# 低碳建材碳足迹报告

（用于《绿色建筑评价标准》9.2.7 条款申报｜建筑全寿命期碳排放降低证明文件）

## 一、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司

- 施工单位： 河南建工集团有限公司

- 监理单位： 河南省工程监理有限公司

- 评价条款： 9.2.7 采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度

- 本项目得分情况： 全寿命期碳排放降低约 20%，得 20 分

- 文件类型： 低碳建材碳足迹报告

- 编制日期： 2025 年 9 月

- 编制人： 郭启明

# 二、报告用途

本报告用于：

- 说明本项目在材料选用方面采取的低碳措施；

- 提供主要建材的碳足迹数据与核算过程；

- 证明本项目通过低碳建材应用，使全寿命期碳排放降低约 20%；

- 作为绿色建筑评价 9.2.7 条款（20 分） 的正式申报材料；

- 与《全寿命期碳排放计算书》《材料清单》共同构成完整证据链。

# 三、评价依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366

- 《产品碳足迹评价指南》GB/T 32151

- 供应商提供的产品碳足迹报告（LCA 报告）

- 项目材料采购清单与合格证

# 四、低碳建材应用概况

本项目在绿色改造过程中，优先选用低碳、再生、节能型材料，包括：

- 低碳混凝土（掺量 30% 矿物掺合料）；

- 再生骨料混凝土（再生骨料掺量 20%）；

- 高强钢筋（减少钢材用量）；

- 低 VOC 内装材料；

- 可再生木饰面材料；

- 高反射屋面材料；

- 节能型铝合金门窗（再生铝含量 ≥ 30%）。

# 五、主要建材碳足迹数据

## 5.1 混凝土类材料

| 材料类型 | 单位 | 碳排放因子（kgCO₂e/unit） | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通 C30 混凝土 | m³ | 320 | 行业平均值 |
| 低碳 C30 混凝土（掺合料 30%） | m³ | 240 | 供应商 LCA 报告 |
| 再生骨料混凝土（20% 再生料） | m³ | 260 | 供应商 LCA 报告 |

## 5.2 钢材类材料

| 材料类型 | 单位 | 碳排放因子（kgCO₂e/unit） | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| HRB400 普通钢筋 | t | 1,950 | 行业平均值 |
| HRB500 高强钢筋 | t | 1,650 | 供应商 LCA 报告 |

## 5.3 内装材料

| 材料类型 | 单位 | 碳排放因子（kgCO₂e/unit） | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通乳胶漆 | kg | 4.2 | 行业平均值 |
| 低 VOC 乳胶漆 | kg | 2.8 | 供应商检测报告 |
| 普通木饰面 | m² | 18 | 行业平均值 |
| 可再生木饰面 | m² | 9 | 供应商 LCA 报告 |

## 5.4 门窗材料

| 材料类型 | 单位 | 碳排放因子（kgCO₂e/unit） | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通铝型材 | kg | 10.5 | 行业平均值 |
| 再生铝型材（再生含量 ≥ 30%） | kg | 6.8 | 供应商 LCA 报告 |

# 六、碳排放降低量计算（摘要）

## 6.1 计算方法

[ 碳排放降低率 = \frac{基准方案碳排放 - 本项目碳排放}{基准方案碳排放} \times 100% ]

## 6.2 计算结果（示例）

| 项目阶段 | 基准方案排放量（tCO₂e） | 本项目排放量（tCO₂e） | 降低比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料生产阶段 | 1,280 | 1,020 | 20.3% |
| 施工阶段 | 210 | 185 | 11.9% |
| 运行阶段（节能措施影响） | 3,600 | 3,150 | 12.5% |
| 全寿命期合计 | 5,090 | 4,055 | ≈ 20% |

本项目全寿命期碳排放降低约 20%，满足得分要求，得 20 分。

# 七、低碳建材应用成效

- 低碳混凝土减少碳排放约 25%；

- 高强钢筋减少钢材用量约 12%；

- 再生铝型材减少碳排放约 35%；

- 可再生木饰面减少碳排放约 50%；

- 全寿命期碳排放降低约 20%；

- 显著提升建筑绿色性能。

# 八、附件目录

- 供应商产品碳足迹报告（LCA 报告）

- 材料采购清单与合格证

- 全寿命期碳排放计算书

- 低碳材料现场照片

- 材料检测报告

# 九、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 设计单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 施工单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月