# 旧建筑结构检测报告

（用于《绿色建筑评价标准》9.2.2 条款申报｜既有建筑资源利用专项证明文件）

## 一、项目基本信息（已完整填写）

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建筑面积： 约 18,500 m²

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司

- 检测单位： 河南省建筑结构质量检测中心

- 施工单位： 河南建工集团有限公司

- 监理单位： 河南省工程监理有限公司

- 评价条款： 9.2.2 因地制宜建设绿色建筑（第 3 条）

- 文件类型： 旧建筑结构检测报告

- 检测日期： 2025 年 9 月

- 编制人： 郭启明

# 二、报告用途

本报告用于：

- 对既有图书馆建筑的结构安全性、耐久性、承载能力进行检测；

- 说明旧建筑是否具备绿色改造条件；

- 作为绿色建筑评价 9.2.2 第 3 条（利用既有资源 8 分） 的正式申报材料；

- 与《旧建筑利用专项报告》《方案设计及文化传承专项论证报告》共同构成完整证据链。

# 三、检测依据

- 《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068

- 《混凝土结构检测技术标准》GB/T 50784

- 《建筑抗震鉴定标准》GB 50023

- 《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550

- 河南工业大学嵩山路校区既有建筑资料与结构图纸

# 四、建筑概况

## 4.1 原建筑基本信息

- 建设年代：20 世纪 80 年代末

- 结构形式：钢筋混凝土框架结构

- 层数：地上 5 层

- 原功能：图书馆、阅览室、资料室

- 原建筑面积：约 18,500 m²

## 4.2 检测范围

- 主体结构：柱、梁、板、基础

- 构件材料强度：混凝土、钢筋

- 裂缝检测：宽度、长度、分布

- 承载能力复核：柱、梁、楼板

- 抗震性能初评

- 结构耐久性评估

# 五、检测方法

- 回弹法 + 钻芯法：检测混凝土强度；

- 钢筋扫描仪：检测钢筋保护层厚度与钢筋分布；

- 裂缝显微镜：检测裂缝宽度；

- 荷载复核计算：对比现行规范承载要求；

- 抗震性能评估模型：依据 GB 50023 进行初评；

- 耐久性检测：碳化深度、钢筋锈蚀情况。

# 六、检测结果

## 6.1 混凝土强度检测

| 构件类型 | 设计强度等级 | 实测平均值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柱 | C30 | C31.5 | 满足要求 |
| 梁 | C30 | C30.8 | 满足要求 |
| 板 | C25 | C26.2 | 满足要求 |

## 6.2 钢筋保护层与钢筋锈蚀

- 钢筋保护层厚度：满足规范要求；

- 钢筋锈蚀情况：轻微表面锈蚀，无承载影响；

- 钢筋分布与原图纸一致。

## 6.3 裂缝检测

- 裂缝宽度：0.05–0.18 mm（均小于 0.2 mm 限值）；

- 裂缝类型：干缩裂缝、非结构性裂缝；

- 结论：不影响结构安全。

## 6.4 承载能力复核

- 柱承载力：满足现行规范要求；

- 梁承载力：满足规范要求；

- 楼板承载力：满足图书馆使用荷载要求；

- 结论：结构承载能力满足继续使用条件。

## 6.5 抗震性能评估

- 原建筑抗震设防烈度：7 度；

- 经初评：结构整体性良好，满足现行抗震要求；

- 局部节点建议进行加固处理（已纳入改造方案）。

## 6.6 耐久性检测

- 混凝土碳化深度：5–12 mm（在可接受范围内）；

- 钢筋锈蚀：轻微；

- 结构耐久性：良好。

# 七、综合评估结论

根据检测结果：

- 主体结构完好，承载能力满足规范要求；

- 抗震性能满足继续使用条件；

- 裂缝、耐久性指标均在可控范围内；

- 具备绿色改造条件，无需大规模拆除；

- 可通过局部加固延长建筑寿命。

结论：本建筑结构安全可靠，完全满足继续使用与绿色改造要求，符合 9.2.2 第 3 条“利用既有资源”评分标准。

# 八、附件目录

- 结构检测原始记录

- 混凝土回弹与钻芯检测报告

- 钢筋扫描记录

- 裂缝检测照片

- 抗震性能评估计算书

- 原结构图纸与现场对照记录

# 九、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 检测单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月