利废建材废弃物掺量说明及证明材料

一、利废建材废弃物掺量说明

表格

| 利废建材名称 | 废弃物原料 | 掺量比例 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 再生骨料混凝土 | 建筑垃圾破碎再生骨料 | 30%（粗骨料） | GB/T 14685-2011 |
| 粉煤灰砖 | 电厂粉煤灰 | 40% | JC 239-2019 |
| 矿渣硅酸盐水泥 | 钢铁厂矿渣 | 25% | GB 175-2007 |

二、证明材料清单

- 利废建材产品合格证、出厂检验报告

- 第三方检测机构出具的废弃物掺量检测报告

- 原材料（粉煤灰、矿渣、再生骨料）来源证明、采购合同

- 利废建材应用专项说明、施工记录