敦煌市阳关镇学校实验楼装饰装修材料检验报告汇总

一、防水与密封材料检验报告

检测标准：GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》、《绿色产品评价 防水与密封材料》

检测结果：VOCs 含量≤10g/L，甲醛未检出，苯系物未检出，符合标准要求。

二、人造板和木质地板检验报告

检测标准：GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、《绿色产品评价 人造板和木质地板》

检测结果：甲醛释放量 0.022mg/m³，符合 E0 级要求，满足绿色产品评价标准。

三、陶瓷砖 (板) 检验报告

检测标准：GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、《绿色产品评价 陶瓷砖 (板)》

检测结果：内照射指数 IRa=0.82，外照射指数 Ir=1.15，符合 A 类装饰装修材料要求。

四、涂料检验报告

检测标准：GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物 (VOC) 含量的测定》、《绿色产品评价 涂料》

检测结果：VOCs 含量 8.5g/L，苯、甲苯、二甲苯均未检出，符合绿色产品评价标准。

五、纸和纸制品检验报告

检测标准：GB 18585-2001《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》、《绿色产品评价 纸和纸制品》

检测结果：VOCs 含量 0.42mg/m²，甲醛未检出，符合绿色产品评价标准。

六、地毯类检验报告

检测标准：GB 18587-2001《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》、《绿色产品评价 地毯》

检测结果：甲醛释放量 0.045mg/m²，苯系物 0.003mg/m²，符合绿色产品评价标准。